MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

Rigorózní práce

Brno 2007	Mgr. Aleš Jančář

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

PEDAGOGICKÁ FAKULTA

KATEDRA FYZIKY

Měření na základních polovodičových součástkách

Rigorózní práce

Autor: Mgr. Aleš Jančář

Brno 2007

Děkuji Doc. RNDr. Petru Sládkovi, CSc. nejen za odbornou pomoc při vedení rigorózní práce, ale také  za jeho ochotu, dále děkuji RNDr. Jindřišce Svobodové, PhD. za její cenné rady a náměty. V neposlední řadě pak děkuji Ing. Jiřímu Stloukalovi, za poskytnutí technického zázemí v laboratoři elektroniky a elektrotechniky Degem System, bez jehož pomoci by nebylo možné  valnou část měření  realizovat.

Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval sám a použil jsem jen literaturu, jenž je uvedena v seznamu literatury.

Souhlasím, aby výtisk rigorózní práce byl uložen v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zpřístupněn ke studijním účelům.

podpis

Obsah

Autoreferát rigorózní práce	6

1.	Úvod	10

2.	Vedení proudu v pevných látkách	11

2.1.	Stavba hmoty	11

2.1.1.	Polovodičové materiály	15

2.1.2.	Pásový model krystalu	15

2.1.3.	Vlastní vodivost polovodiče	17

2.1.4.	Nevlastní vodivost polovodiče	18

2.1.5.	Rovnovážná koncentrace elektronů a děr	20

2.2.	Přechody v polovodičových součástkách	21

2.2.1.	Přechod PN bez působení vnějšího napětí	21

2.2.2.	Přechod PN s přiloženým vnějším napětím	24

2.2.3.	Voltampérová charakteristika přechodu PN	26

2.2.4.	Saturační proud přechodu PN	26

2.2.5.	Bariérová kapacita přechodu PN	27

2.2.6.	Vytvoření přechodu PN	28

2.2.7.	Spojení kov – polovodič	30

3.	Nelineární polovodičové součástky	32

3.1.	Polovodičové diody a jejich všeobecné vlastnosti	32

3.1.1.	Voltampérová charakteristika polovodičové diody	32

3.1.2.	Diferenciální odpor v propustném směru	34

3.1.3.	Kapacita diody	34

3.1.4.	Doba zotavení diody	35

3.1.5.	Vliv teploty na vlastnosti polovodičových diod	37

3.1.6.	Ztrátový výkon diody	38

3.1.7.	Porovnání základních vlastností polovodičových diod	39

3.1.8.	Mezní frekvence diody	40

3.1.9.	Lavinový průraz	41

3.2.	Druhy polovodičových diod	41

3.2.1.	Diody pro síťové usměrňovače	41

3.2.2.	Diody pro usměrňování malých vysokofrekvenčních proudů	42

3.2.3.	Diody pro stabilizaci napětí	43

3.2.4.	Kapacitní diody	45

3.2.5.	Diody pro velmi vysoké frekvence (mikrovlnné diody)	46

3.3.	Využití usměrňovacích účinků polovodičové diod	52

3.3.1.	Jednopulsní usměrňovač zatížený činným odporem	52

3.3.2.	Střední hodnota usměrněného napětí a proudu	52

3.3.3.	Střídavá složka usměrněného napětí, zvlnění	53

3.3.4.	Jednopulsní usměrňovač zatížený odporem a kapacitou	53

3.3.5.	Opakovatelný špičkový proud	54

3.3.6.	Uzlové zapojení usměrňovače	55

3.3.7.	Jednofázový můstek	56

3.3.8.	Průběh proudů a napětí v obvodu jednofázového můstku	57

3.4.	Bipolární tranzistory	57

3.4.1.	Činnost tranzistoru	58

3.4.2.	Základní zapojení tranzistoru	61

3.4.3.	Zbytkový proud tranzistoru	65

3.4.4.	Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru	67

3.4.5.	Mezní hodnoty tranzistoru	68

3.5.	Tranzistory řízené elektrickým polem	70

3.5.1.	Tranzistor řízený elektrickým polem s přechodovým hradlem JFET	70

3.5.2.	Tranzistor řízený elektrickým polem s izolovaným hradlem	73

3.5.3.	Tranzistor řízený el. polem se Schottkyho kontaktem MESFET	76

3.6.	Tyristor	77

3.6.1.	Provozní stavy tyristoru	77

3.6.2.	Struktura tyristoru	78

3.6.3.	Pohyb nosičů náboje v tyristoru,  není-li přivedeno vnější napětí	78

3.6.4.	Pohyb nosičů náboje v závěrně polarizovaném tyristoru	79

3.6.5.	Pohyb nosičů náboje u tyristoru v blokovacím stavu	79

3.6.6.	Řídící obvod tyristoru	80

3.6.7.	Funkce jednotlivých přechodů tyristorové struktury	81

3.6.8.	Maximální závěrné a blokovací napětí tyristoru	81

3.6.9.	Vypínání tyristoru	82

3.7.	Charakteristiky tyristoru	83

3.7.1.	Statická charakteristika	83

3.7.2.	Propustná charakteristika	84

3.7.3.	Hodnota prahového napětí a dif. odporu v propustném směru	85

3.7.4.	Závěrná charakteristika	85

3.7.5.	Blokovací charakteristika	86

3.7.6.	Vstupní charakteristika tyristoru	86

3.7.7.	Úhel sepnutí	87

3.7.8.	Horizontální řízení tyristoru	88

3.7.9.	Spínací napětí, spínací proud	89

3.7.10.	Přídržný proud	89

3.7.11.	Vertikální řízení tyristoru	90

3.7.12.	Jmenovitý proud tyristoru ITAVN	90

3.7.13.	Opakovatelné závěrné a blokovací napětí	91

4.	Elektronická měření polovodičových součástek	93

4.1.	Měření na polovodičové diodě	95

4.1.1.	VA char. polovodič. diody 1N4148 v propustném a závěrném směru	96

4.1.2.	Využití  polovodičové diody 1N4148 jako usměrňovače	122

4.1.3.	Teplotní odolnost polovodičové diody 1N4148	127

4.1.4.	Radiační odolnost polovodičové diody 1N4148	127

4.2.	VA char. Zenerovy diody 1N750A, stabilizátor napětí se ZD	127

4.3.	Va char. Tunelové diody 1N3716 v propustném a závěrném směru	127

4.4.	Měření charakteristik bipolárního tranzistoru KC 509	127

4.5.	Měření charakteristik tranzistoru JFET 2N5457	127

4.6.	Měření charakteristik tyristoru 2N5060	127

5.	Závěr	127

6.	Seznam literatury	127

Autoreferát rigorózní práce

Hlavním cílem rigorózní práce je podat čtenáři názorný výklad principů činnosti a vlastností základních druhů nejpoužívanějších polovodičových součástek, tj. diody, tranzistoru a tyristoru, podložených elektronickými měřeními na těchto součástkách. Výklad předpokládá předběžné znalosti z oblasti polovodičové techniky.

Polovodičové součástky jako dioda, tranzistor, tyristor jsou obecně známi a jistě není nutno připomínat, že tvoří součást drtivé většiny elektrických zařízení. Vzpomeňme např. procesory užívané v osobních počítačích, ty obsahují 6 až 8 milionů tranzistorů a o polovodičových diodách nemluvě. Co už není tak obecně známé, je princip činnosti těchto polovodičových součástek. Pochopení principu činnosti a možnosti využitelnosti těchto dílčích součástek	 je klíčové a nezbytné pro odhalení činnosti složitějších obvodů či zařízení. Samozřejmě existuje velké množství  odborné literatury, zabývající se touto problematikou. Ovšem je nutno podotknout, že odborné literatury, jenž by kloubila teoretické informace a praktické návody, týkající se měření na těchto základních polovodičových součástkách, je na našem trhu nedostatek.	Důraz je tedy kladen nejen na teoretické informace, jenž jsou prokládány vzorci a výpočty, ale také na praktické využití nabytých znalostí. Následně po úvodu je čtenář seznámen se stavbou hmoty a s přechody v polovodičových součástkách. Poté následuje jejich jednotlivý rozbor. Měření na základních polovodičových součástkách, jsou velmi pozorně a pečlivě zpracována. Veškerá publikovaná měření jsou volena tak, aby na sebe logicky navazovala a čtenáři byla poskytnuta možnost zpětné vazby, tj. srovnání teorie s praktickým poznáním. Veškerá měření jsou doložena návody, schématy, tabulkami naměřených hodnot, výpočty a grafy.

Základem provedených měření, je snaha o jejich reprodukovatelnost. Převážná část těchto měření, byla provedena v elektronické laboratoři od americké firmy Degem systém. Je nutno si uvědomit možné nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Valná většina prováděných měření, sice předpokládá práci s napájecím napětím maximálně                         24 V stejnosměrných, i střídavých a proudy maximálně 50 mA. Ovšem jsou zde prezentována měření, při kterých se pracuje s napájecím napětím vyšším jak 100 V.

Osoba provádějící taková měření, musí mít platné zkoušky z vyhlášky č. 50/1978 Sb, minimálně z  § 5 – pracovníci znalí, nejlépe však z § 6 a výše – pracovníci znalí s vyšší kvalifikací. Kvalifikace osob je blíže popsána ve vyhlášce číslo 50/1978 Sb. a v normách ČSN 331310, 343100 a 343108. Jelikož je zde publikováno i měření, ve kterém se pracuje s uzavřeným radionuklidovým zdrojem a to s  137Cs, je nutná znalost atomového zákona a přezkoušení dohlížející osobou, pro práci v radiochemické laboratoři, jenž má příslušná povolení, od státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), nakládat se zdroji radioaktivního záření. Pro samostatnou práci, v radiochemické laboratoři je nutné, aby osoba vykonávající takovou činnost, měla příslušná osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pro práci a nakládání s radioaktivním materiálem.

Abstract of the rigorous thesis

The main aim of this rigorous work is to provide explicit explanation of the principles of function and features of basic variety of the most frequently used semiconductor components such as diodes, transistors and thyristors, which are based on electronic measurements of these devices. This interpretation supposes previous knowledge from the area of semiconductor technique.

Semiconductor devices as diodes, transistors and thyristors are commonly known and surely there is no need to remind there are components of majority of electronic facilities. Speaking for instance of  processors used in personal computers which contain from 6 to 8 million of transistors without mentioning semiconductor diodes. The matter which is not that generally well-known is the principle of function of these semiconductor devices. The comprehension of the principles of the function and the possibilities of usage of these partial components is crucial and unavoidable for revelation of the function of more complex facilities. Of course, it is essential to mention that there is a shortage of specialized literature on the market, which would combine theoretical information and practical instructions concerning measurements on these elementary semiconductor devices.

Therefore, the emphasis is put on the theoretical information, which is accompained with figures and calculations, bat also on the practical use of the acquired knowledge. Consequently, after the introduction the reader is acknowledged with the build of the matter and with transmissions in semiconductor devices. Later these are seprately dealt in detail. The measurements on these basic semiconductor devices are carefully elaborated. All published measurements are chosen in the way so they logically follow each other and the readers can have feedback, which means the comparison of the theory and the practical knowledge. All the measuremetns are supported with instructions, schemas, charts of measured values, calculations and graphs.

The core of the measurements  practised is the effort to ensure their repetitiveness. The majority of these measuremetns were done in the electronic laboratory of the American firm Degem System.

It is important to realise the possible danger of the harm caused by electricity. The greater part of measurements supposes work with the supply voltage of maximally      24 V DC or AC and current up to 50 mA. Though nevertheless , there are also measurements presented, which need the supply voltage of more then 100 V. The person who practises such measurements must possess a valid certificate from the Act no. 50/1978 Sb., minimally from § 5 – skilled persons, the best would be from § 6 and higher – skilled persons with higher qualification.

The qualification of people is largely described in the Act no. 50/1978 Sb. and regulations of ČSN 331310, 343100, 343108. Since one the published measurements which demands work with enclosed radioactive source 137Cs, it is essential to have the knowledge of the Atomic Act and the reeaxaming by a supervisor for the work in radiochemical laboratory who possesses particular permissions from the Office for Nuclear Safety (SÚJB) for working with the sources of radioactive radiation. When working alone in radiochemical laboratory, it is necessary that the person involved in such activity possesses the proper certificates of specialized competence for the work and treatment of radioactive material.

# Úvod

Pojmy jako polovodiče, polovodičové součástky a polovodičová technika vůbec, nejsou nikterak neznámé a staly se součástí našeho všedního života, ať už přímo jako např. forma studia, pracovní náplň apod., anebo nepřímo, jako součást spotřebních zařízení jenž běžně využíváme. Souhrnný název oboru činnosti, jenž je neodmyslitelně spojen s polovodiči nazýváme Elektronika. Zabývá se generováním, úpravou a vyhodnocováním elektrických signálů a je základnou pro další specializované obory.

Historický vývoj elektroniky je velmi krátký a neobyčejně dynamický. V roce 1904 získal Angličan J. A. Flamming patent na usměrňovací diodu. V roce 1907 Francouz Lee de Forest vynalezl triodu, která umožnila sestrojit první zesilovače, generátory kmitů, rádiové vysílače a přijímače. Po roce 1948 nastal ve vývoji elektroniky kvalitativní skok, kdy američtí vědci W. Schockley, J. Bardeen a W. Brattain vynalezli tranzistor.

Trojici polovodičových součástek, jenž tvoří dioda, tranzistor a tyristor řadíme mezi základní polovodičové součástky, dle jejich historického vývoje. Úkolem této práce, je vysvětlit nejdůležitější principy činnosti a vlastnosti těchto součástek a jejich důležitost, ve světě moderní elektroniky. Nedílnou součástí jsou elektronická měření, na výše uvedených součástkách. Mají pomoci při zadávání laboratorních úloh, pro laboratorní cvičení, ale hlavně, mají vést k praktickému využití nabytých znalostí, z teoretické části této práce. Elektronická měření se dnes uplatňují nejen v elektronickém průmyslu, ale i v průmyslu strojírenském, chemickém a často se jich používá téměř ve všech odvětvích vědy a techniky, ve výzkumných ústavech, školách, opravárenských zařízeních, v energetice a jinde. Proto byla vynaložena snaha, zpracovat tuto část práce velmi pozorně a pečlivě, s ohledem na reprodukovatelnost měření.

Měření publikovaná v této práci, byla z velké části uskutečněna v elektronické laboratoři od americké firmy Degem System, jenž je součástí střední odborné školy elektrotechnické v Blansku. Zbylá měření byla provedena v radiochemické laboratoři firmy VF a.s. Černá Hora.

# Vedení proudu v pevných látkách

## Stavba hmoty

Podle dnešních vědeckých názorů je svět ve své podstatě hmotný (materiální). Celá příroda je souhrnem různých forem hmoty (matérie), která existuje objektivně mimo naše vědomí a je v neustálém vývoji a pohybu. Také všechny elektrické a magnetické děje jsou projevem existence a pohybu materie.

Již od antických dob, kdy myšlenka o existenci atomů vznikla (Laukippos, Demokritos), byl atom považován za nedělitelný (řecky atomos – nedělitelný). S rozvojem fyziky byly získány nové poznatky, které dokazovaly existenci vnitřní struktury atomu. Bylo zjištěno, že všechny látky jsou složeny z nesmírně malých částic, tzv. atomů prvků. O jejich existenci se můžeme přesvědčit jen nepřímo, z jejich fyzikálních a chemických projevů. Atom každého prvku je poměrně složitý útvar, skládající se z několika druhů základních (elementárních) částic hmoty, společných všem prvkům. Atomy různých prvků se od sebe liší jen počtem a uspořádáním těchto základních částic. Zobecněním řady pozorování a experimentů byly postupně vytvořeny různé teorie a modely struktury atomu. [Převzato z (11)].

- Rutherfordův model atomu (1911)

Vychází z experimentů, jimiž byl zkoumán rozptyl α částic při průchodu velmi tenkou fólií zlata. Částice α mají kladný náboj a jejich zdrojem je radioaktivní preparát. Anglický fyzik Ernest Rutherford (1871 – 1937) zjistil, že většina částic prošla fólií bez podstatné změny. Ovšem některé částice se značně odchýlily a byly zjištěny i částice, které se vracely zpět. Z toho Rutherford usoudil, že atom je pro tyto těžké kladně nabité částice snadno prostupný.

Odchylky některých částic lze vysvětlit odpudivým působením kladného náboje, soustředěného ve velmi malém prostoru (obr. 2.1).

Tak byla vytvořena představa jádra atomu, v němž je soustředěna prakticky veškerá hmotnost atomu (kladný náboj), elektrony pak vytvářejí v okolí jádra atomu elektronový obal (záporný náboj).

Obr. 2.1  Rozptyl částic

(Převzato z [2]).

- Bohrův model atomu (1913)

Základní představu o stavbě hmoty dává Bohrův model atomu. Dánský fyzik Niels Bohr (1885 – 1962) vypracoval teorii atomu vodíku, jenž sehrála významnou úlohu nejen v rozvoji fyziky, ale i chemie. Podle představ klasické fyziky z nichž vychází Rutherford nebylo možné vysvětlit zákonitosti spektra vodíku.

Podle Bohrovy teorie je energie En atomu vodíku ve stacionárním stavu je funkcí hlavního kvantového čísla n (n = 1, 2, 3, …) a platí pro ni vztah

Jestliže hlavní kvantové číslo n = 1, je atom vodíku v základním stavu a jeho energie E1 je nejmenší (E1 = -13,53 eV). Při n > 1 je atom ve vzbuzeném (excitovaném) stavu a jeho energie je

Jestliže atom přechází ze stacionárního stavu s větší hodnotou m hlavního kvantového čísla do stacionárního stavu, v němž má hlavní kvantové číslo menší hodnotu n (n < m), se vyzáří foton o energii

hf = Em – En .

- Kvantově mechanický model atomu

Bohrova teorie atomu vodíku stála mezi klasickou fyzikou a kvantovou fyzikou. Postuláty o stacionárních stavech atomu a vzniku fotonu při změně stacionárního stavu byly zcela v souladu s kvantovou fyzikou. Z klasické fyziky byla ponechána představa o pohybu elektronu po určité trajektorii, což je v rozporu s Heisenbergovými relacemi neurčitosti.

Stacionární stavy a příslušné hodnoty energie však v kvantové mechanice plynou přímo z řešení Schrödingerovy rovnice pro elektron vázaný v silovém poli jádra atomu. Není tedy třeba je postulovat, jak to učinil Bohr. Tento složitý úkol vyřešil v roce 1926 sám Schrödinger a dokázal tak opodstatněnost pravděpodobnostního charakteru zákonů mikrosvěta.

V kvantové mechanice je každý stacionární stav atomu popsán určitou vlnovou funkcí   Ψ (x, y, z), která je jen funkcí souřadnic. Hodnota veličiny | Ψ |2, tzn. hustota pravděpodobnosti, určuje, s jakou pravděpodobností se elektron nachází v určitém místě atomu. Geometrické místo, v nichž hustota pravděpodobnosti | Ψ |2 dosahuje největší hodnoty, vytváří atomový orbital. Každé vlnové funkci Ψ přísluší atomový orbital určitého rozměru a tvaru.

Stav elektronu v atomu vodíku je zcela určen třemi kvantovými čísly n, l, m. V základním stavu 1s (n = 1, l = 0, m = 0) má atomový orbita tvar koule. To platí pro stav i při n > 1. Ve stavech, kdy l > 0, je tvar atomového orbitalu složitější.

Jádro se tedy skládá z kladných protonů s hmotností mp = 1,673 . 10-27 kg a z elektricky neutrálních neutronů s téměř stejnou hmotností mn = 1,675 . 10-27 kg. Částice jsou stěsnány ve velmi malém prostoru, takže rozměry jádra jsou nepatrné. Jádro si představujeme jako kulovitý útvar o průměru řádově 10-15 m  až 10-14 m.

Průměr elektronu je řádově stejný jako průměr atomového jádra, je asi 10-15 m. Hmotnost elektronu me = 9,1 .10-31 kg je však pouze nepatrným zlomkem hmotnosti protonu. Elektrický náboj elektronu (qe) je stejně velký jako náboj protonu, má však záporné znaménko. Činí qe = - 1,6 . 10-19 C.

Tento náboj je ve srovnání s nepatrnou hmotností elektronu obrovský. Ukazuje to následující úvaha: počet elektronů, které by dohromady měly hmotnost 1 kg, je        1,01 . 1030 . Tomu odpovídá celkový náboj Q = 1,61 . 1011 C.

Představu o tom, jak obrovský je tento náboj, získáme, vypočítáme-li, že by při konstantním proudu 1 A procházel tento náboj vodičem přibližně 5 105 let.

Je-li atom v prostoru osamocen (není-li ovlivňován okolními atomy) a nepůsobí-li na něj žádné vnější silové pole, jsou dráhy elektronů kruhové se středem ve středu jádra atomu. Jak dokazuje kvantová mechanika nejsou poloměry drah elektronů při jejich pohybu kolem jádra libovolné. Možné dráhy elektronů jsou sdruženy do skupin nazývaných sféry a označených písmeny K, L, M, N, O, P. Každá sféra je složena z velkého počtu samostatných, vzájemně oddělených drah, jejichž průměry se od sebe nepatrně liší. Poloha elektronu na příslušné dráze je dána rovnováhou mezi přitažlivou silou jádra atomu a odstředivou silou působící na elektron v důsledku pohybu po kruhové dráze. Přitom se podle zákonů kvantové mechaniky mohou na každé dráze nacházet nejvýše dva elektrony.

Sféry jsou umístěny v poměrně značných vzájemných vzdálenostech. V prostoru mezi sférami nejsou žádné dráhy, na kterých by se elektron mohl trvale udržet.

Protože mezi jádrem a elektronem působí přitažlivá síla, odpovídá každé vzdálenosti elektronu od jádra určitá potenciální energie. Ve středu jádra atomu je potenciální energie nulová. Směrem od jádra se potenciální energie zvětšuje. Proto platí, že čím se elektron pohybuje na dráze vzdálenější od jádra, tím má potenciální energii větší.

Celkový počet elektronů v atomu je roven počtu protonů, takže atom je navenek neutrální. Jednotlivé sféry jsou obsazeny přesně stanoveným a pro určitý prvek typickým počtem elektronů. Přitom sféra K může mít nejvýš 2 elektrony, sféra L 8, M 18, N 32, O 18 a P 8 elektronů. Pokud je sféra zaplněna maximálním možným počtem elektronů, chová se jako velmi pevná soustava, od jejíž struktury lze velmi těžko zasáhnout. Sféry blízké k jádru jsou u většiny prvků zaplněny a jejich elektrony jsou pevně poutány k jádru. Naopak vnější (vrchní) sféru má většina prvků neúplnou. Elektrony této sféry vstupují do vzájemných vazeb s elektrony jiných atomů. Proto se tato sféra nazývá valenční a počet elektronů v ní umístěných valence čili mocenství prvku.

Veškeré děje, které souvisejí s vedením proudu v látkách, se týkají elektronů právě této valenční sféry.

### Polovodičové materiály

1.	Rozdělení podle chemického složení

- Prvky:

  - křemík Si,

  - germanium Ge,

  - diamant C.

- Binární polovodiče:

  - polovodiče AIV BIV : např. SiGe, SiC,

  - polovodiče AIII BV : např. GaAs, GaSb, GaP, InAs, InSb, InP, AlAs; použití

zejména v optoelektronice a moderních tranzistorech (HBT, HEMT),

  - polovodiče AII BVI : např. ZnS, PbS, CdSe, CdTe,

  - ternární polovodiče: např. AlGaAs, InGaAs, HgCdTe,

  - vícesložkové polovodiče: např. InGaAsP.

2.	Rozdělení podle krystalové struktury

- polovodiče krystalické,

- polovodiče polykrystalické,

- polovodiče amorfní.

### Pásový model krystalu

Potenciální energii elektronu v krystalu látky můžeme vynést na svislou osu grafu na obr. 2.2. Získáváme tzv. pásový model krystalu. Energie odpovídající možným drahám elektronů jsou vyznačeny v dolní části obrázku.

Pokud není atom vystaven působení vnější energie, snaží se elektrony valenční sféry zaujmout polohu na drahách nejbližších jádru, tj. na drahách s nejmenší energií.

Přijme-li však atom z vnějšku určité kvantum energie, například energii fotonu, dojde k vyzdvižení některého elektronu valenční sféry na dráhu vzdálenější od jádra, tj. na dráhu s větší potenciální energií.

Obr. 2.2  Pásový model krystalu.

a) izolantu, b) polovodiče, c) vodiče (kovu)

(Převzato z  [12]).

Pokud je atomem přijatá energie malá, dochází v krátké době k jejímu zpětnému vyzáření a elektron opět zaujme polohu na dráze s minimální energií. Jestliže je však přijatá energie tak velká, že elektron překoná určitou oblast energií, ve které neleží žádné energetické hladiny, na kterých by se mohl po delší dobu udržet, říkáme, že elektron překonal zakázaný energetický pás. Překonáním zakázaného pásu se elektron dostal na dráhy značně vzdálené od jádra (asi desetinásobek původní vzdálenosti). K jádru je poután již jen velmi slabě, v krátké době se uvolní a pohybuje se prostorem krystalové mřížky. Tím dochází k přenosu náboje, čili vedením elektrického proudu v látce.

Schopnost látky vést elektrický proud závisí na šířce jejího zakázaného pásu. Čím je tento energetický pás širší, tím je látka horším vodičem elektrického proudu, neboť tím větší energii je nutné dodat elektronům valenční sféry, aby přešly do vodivostního pásu a uvolnily se od jádra.

Zakázaný pás izolantů je široký asi 5 a více elektronvoltů (eV). Polovodiče mají zakázaný pás široký asi 1 eV (Ge ≈ 0,72 eV, Si ≈ 1,12 eV, GaAs ≈ 1,4 eV). U vodičů (kovů) zakázaný pás chybí. Vodivostní a valenční pás se částečně překrývají, takže ve vodivostní sféře kovů je za všech podmínek dostatečný počet volných elektronů, které vedou elektrický proud.

### Vlastní vodivost polovodiče

Základními polovodičovými materiály jsou prvky IV. Skupiny Mendělejevovy periodické soustavy prvků. Uhlík (diamant), křemík, germanium, cín a olovo. Ve valenční sféře mají čtyři elektrony a jejich atomy jsou vázány kovalentní vazbou, tvořenou čtyřmi dvojicemi elektronů (obr. 2.3a). V dnešní době našly největší uplatnění křemík a germanium.

Obr. 2.3  Kovalentní vazba mezi atomy čistého čtyřmocného polovodiče.

Symbolem + 4 je označen atom bez valenčních elektronů. Valenční elektrony jsou představovány šipkami.

a) není-li přiváděna energie, b) přivádíme-li energii ve formě záření hν je energie fotonu,

h = 6,624 . 10-34 Js je Planckova konstanta a ν je frekvence záření.

(Převzato z [12]).

Čisté polovodičové materiály mají atomy uspořádané do pravidelné krystalické mřížky (tvoří monokrystal). V 1 cm3 je asi 1023 atomů.

Při teplotě absolutní nula (bez přívodu energie) zaujímají elektrony valenční sféry polohy na drahách nejbližších k jádru a jsou ve vazbách pevně vázány. Valenční sféra je velmi pevná, neboť je v součinnosti s okolními atomy doplněna na osm elektronů (nasycená kovalentní vazba). Protože jsou všechny valenční elektrony atomů v těchto vazbách využity, nezbývá žádný elektron k vedení elektrického proudu. V důsledku toho je za těchto podmínek vodivost polovodiče nulová (obr. 2.3a).

Přivedeme-li z vnějšku do látky takové množství energie, které elektronům dovolí překonat pás zakázaných energií, dojde k rozbití některých vazeb (obr. 2.3b). Elektrony uvolněné z těchto vazeb se volně pohybují krystalovou mřížkou a umožňují vedení elektrického proudu. Ve vazbě ze které byl elektron uvolněn, zbývá volné místo nazývané díra. Protože nasycená vazba má snahu doplnit se opět na osm elektronů (nasytit se), působí díra na okolní náboje stejným způsobem, jako kdyby se v daném místě nacházel kladný náboj stejně velký jako náboj elektronu.

K zaplnění díry ve vazbě dojde buď přitažením některého volného elektronu (rekombinací), nebo tím, že v důsledku pohybu krystalové mřížky se v určitém okamžiku přiblíží některý ze sousedních atomů natolik, že dojde k vytržení elektronu z některé jeho vazby. Tento elektron zaplní volné místo ve vazbě prvního atomu, avšak díra se objeví ve vazbě jiného atomu, z jehož vazby byl elektron odtržen.

Popsaný děj se v látce neustále a na mnoha místech součastně opakuje. Působením přiváděné energie dochází neustále ke vzniku párů elektron – díra, k neustálému pohybu elektronů i děr, k jejich rekombinaci i opětnému uvolňování. Přitom je v látce stále přítomno určité množství volných elektronů  i kladných nábojů (děr).

Popsaný druh vodivosti, podmíněný vznikem volně pohyblivých párů nosiče náboje elektron – díra v důsledku rozbíjení vazeb mezi atomy čistého polovodiče, se nazývá vlastní (intrinsická) vodivost polovodiče. Pojem intrinsická koncentrace ni označuje rovnovážný stav koncentrace elektronů n a děr p, n = p = ni. Je zřejmé, že vlastní vodivost polovodiče při zvyšování teploty roste. Při teplotách v okolí + 20 °C je poměrně malá.

### Nevlastní vodivost polovodiče

Nahradíme-li v krystalové mřížce čtyřmocného prvku (Ge nebo Si) některé jeho atomy pětimocným prvkem, např. P, As, Sb (obvykle připadá jeden atom příměsi na několik milionů atomů základního prvku), využijí se do čtyř dvojic elektronů, které tvoří nasycenou kovalentní vazbu atomů krystalu, pouze čtyři z pěti valenčních elektronů příměsi (obr. 2.4). Pátý elektron, který se vazby neúčastní, je poután k jádru velmi volně. K jeho uvolnění postačuje energie řádu setin elektronvoltu, která je za běžných podmínek do látky trvale přiváděna (teplo z okolního prostředí, různé druhy záření, atp.). Uvolněné elektrony pětimocných příměsí (tzv. donorů = dárců) se pohybují prostorem krystalové mřížky. Vytvářejí vodivost zprostředkovanou pohybem záporných (negativních) nábojů, kterou nazýváme nevlastní vodivost typu N (elektronová vodivost). Je samozřejmé, že po odtržení elektronu se atom příměsi (donoru) stane jednomocným kladným iontem, který sice působí na okolní náboje svým elektrostatickým polem, avšak je sám pevně poután v krystalové mřížce.

Obr. 2.4  Vznik nevlastní         	                    Obr. 2.5  Vznik nevlastní

vodivosti typu N. 		                           vodivosti typu P.

Atom donoru je označen D.		       Atom akceptoru je označen A.

(Převzato z [12]).

Svůj náboj nemůže přenášet do jiného místa v látce. (Vedení proudu se neúčastní). Je zřejmé, že přestože se v látce pohybuje velký počet elektronů, projevuje se látka navenek jako elektricky neutrální, neboť ke každému volnému elektronu přísluší jeden kladný iont.

Nahradíme-li v krystalové mřížce čistého čtyřmocného polovodiče některé atomy základního materiálu atomy třímocného prvku, např. B, Al, Ga, In (obr. 2.5), chybí jeden elektron k tomu, aby se mohla vytvořit nasycená kovalentní vazba vytvořená ze čtyř dvojic elektronů. Volné místo ve vazbě zvané díra, se chová jako pohyblivý kladný náboj, který umožňuje vedení proudu látkou. Vodivost vytvořená popsaným způsobem, která využívá k vedení proudu pohybu kladných (pozitivních) nábojů, se nazývá vodivost typu P (děrová vodivost).

Atom trojmocného prvku nazýváme akceptor, neboť při zaplnění nenasycené vazby přijme (akceptuje) do své valenční sféry jeden elektron.

Tím se stane jednomocným záporným iontem. Ionty akceptoru se stejně jako ionty donoru neúčastní vedení proudu v látce, neboť jsou pevně vázány v krystalové mřížce.

Vliv příměsí na vodivost polovodičů je obrovský. Nepatrnými koncentracemi nečistot lze dosáhnout zvětšení vodivosti polovodiče až o deset řádů. V látkách obsahujících příměsi působí vždy součastně vlastní i nevlastní vodivost. Vlastní vodivost polovodiče je způsobena uvolňováním nosičů při rozbíjení vazeb základního (čistého) polovodičového materiálu. Protože při rozbití vazby vzniká vždy součastně elektron i díra, objevují se oba druhy nosičů náboje v krystalové mřížce látky bez ohledu na druh její nevlastní vodivosti.

Proto je v materiálu s nevlastní vodivostí typu N kromě velikého množství volných elektronů také určitý počet pohyblivých nábojů (děr) a v látce s nevlastní vodivostí typu P určitý počet volných elektronů.

Volné nosiče náboje, jejichž počet v látce převládá, tj. v látce s nevlastní vodivostí typu N elektrony a v látce s nevlastní vodivostí typu P díry, nazýváme většinové (majoritní). Nosiče opačného znaménka jsou nosiče menšinové (minoritní). V látce s nevlastní vodivostí typu N jsou minoritními nosiči díry, v látce s nevlastní vodivostí typu P elektrony.

Sloučeniny GaAs, InP a AlSb nazýváme intermetalické polovodiče. Vyznačují se neobyčejně velkou pohyblivostí elektronů (v GaAs 0,8 m2/ Vs, tj. asi pětkrát větší než v křemíku). Této vlastnosti se využívá při výrobě některých součástek, určených pro velmi vysoké kmitočty.

### Rovnovážná koncentrace elektronů a děr

- Rovnovážná koncentrace elektronů (n):

.

- Rovnovážná koncentrace děr (p):

.

- Intrinsická koncentrace:

Tento vztah platí obecně ve všech polovodičích.

## Přechody v polovodičových součástkách

1.	Homogenní přechody

- Přechod PN – mezi stejnými materiály s různým typem vodivosti.

- Přechody NN+, PP+ (resp. νN, πP) – mezi stejnými materiály stejného typu vodivosti s různou koncentrací příměsí (koncentrační přechody).

- Přechody PI, NI – přechody mezi stejnými materiály s nevlastní a vlastní vodivostí.

2.	Heterogenní přechody (heteropřechody)

- Přechody mezi dvěma polovodičovými materiály:

- Podle typu vodivosti a šířky zakázaného pásu:

  - přechody anizotypové (Np, nP),

  - přechody izotypové (Nn, Pp).

- Podle krystalové struktury:

  - přechody mřížkově přizpůsobené,

  - přechody mřížkově nepřizpůsobené.

- Přechod kov – polovodič (MS, resp. MN, MP),

- Přechod kov – izolant – polovodič (MIS).

### Přechod PN bez působení vnějšího napětí

Mějme destičku z monokrystalu polovodiče, jejíž jedna část má nevlastní vodivost typu P a druhá část typu N. Místo, kde se mění vodivost P na N, se nazývá přechod PN (obr. 2.6a). Z atomů příměsí vznikly v krystalové mřížce pevně vázané jednomocné ionty, které se nemohou zúčastnit vedení elektrického proudu. Průchod proudu krystalem mohou však působením elektrostatického pole velmi podstatně ovlivnit.

Představme si na chvíli, že obě části monokrystalu jsou nejprve od sebe prostorově odděleny (obr. 2.6b).

Obr. 2.6  a) Přechod PN, b) část P a část N.

(Převzato z [12]).

Část P obsahuje kromě neutrálních atomů základního prvku určitý počet vázaných záporných iontů a stejný počet volně pohyblivých děr. V části N jsou pevně vázanými náboji kladné ionty a pohyblivými náboji elektrony. Jak již bylo vysvětleno, jsou tyto části krystalu zcela neutrální. Nevytvářejí žádné vnější elektrické pole, které by mohlo jakkoli ovlivnit pohyb volných nábojů v krystalové mřížce druhé části.

Předpokládejme pro výklad, že by bylo možné navzájem spojit obě části monokrystalu tak dokonale, aby krystalová mřížka jedné z nich plynule bez jakýchkoli nepravidelností (poruch) navazovala na krystalovou mřížku druhé části. (K takovému spojení nemůže dojít prostým přitlačením dvou kousků polovodiče k sobě, neboť na povrchu krystalu jsou vždy vazby mezi atomy nesymetrické a rozrušené mechanickým opracováním. Pro výrobu přechodu PN byla vyvinuta řada technologií). Ihned po spojení obou částí by začala působit difúze, tj. snaha volných nosičů náboje rovnoměrně se rozptýlit po celém objemu monokrystalu. Jakmile některý elektron přejde z části N do P nebo díra z části P do N, poruší se rovnováha elektrických nábojů obou původně elektricky neutrálních částí. V části N, která ztrácí elektrony, začíná převládat kladný náboj pevně vázaných iontů donoru. Zároveň v části P, ve které elektrony rekombinují, začíná převládat záporný náboj pevně vázaných iontů akceptoru. Mezi částí P a N se vytváří rozdíl potenciálů, který se nazývá difúzní napětí (obr. 2.7 označené jako UD). Čím více nosičů přejde přes přechod, tím je difúzní napětí UD větší.

.

Výpočet intrinzické koncentrace ni  je definován následovně:

.

Součastně se vznikem rozdílu potenciálů se v okolí přechodu PN vytváří elektrostatické pole pevných iontů (obr. 2.8). Další difůze volných nábojů přes přechod je v důsledku silového působení tohoto pole stále obtížnější, neboť záporné ionty v části P odpuzují elektrony, které se snaží do této části proniknout.

Obr. 2.7  Difúzní napětí UD	                                    Obr. 2.8  Přechod PN bez vnějšího napětí.

na přechodu PN. 		                                (Převzato z [12]).

Stejně působí i kladné ionty v části N na přicházející díry. Přitom každý další přechod náboje zvyšuje intenzitu pole, a tím zesiluje odpudivou sílu působící na difundující náboje. Děj probíhá tak dlouho, až dojde k dynamické rovnováze mezi kinetickou energií difundujících nosičů náboje a odpudivou silou elektrostatického pole iontů. Za této situace již kinetická energie nosičů náboje nestačí k překonání rozdílu potenciálních energií mezi oběma částmi krystalu. Další růst difúzního napětí se zastaví.

Pro majoritní nosiče náboje tvoří difúzní napětí (elektrostatické pole pevných iontů) překážku zvanou potenciálová přehrada (potenciálový val, potenciálová bariéra), přes kterou tyto nosiče náboje nemohou pronikat z jedné části do druhé. Elektrostatické pole pevných kladných iontů části N odpuzuje od místa přechodu volné díry pohybující se v části P. Stejně působí pole i na volné elektrony v části N.

V okolí přechodu vzniká oblast, ze které jsou vytlačeny všechny majoritní nosiče náboje (obr. 2.8). Tuto oblast, která má v případě, že na přechod není přiloženo žádné vnější napětí, tloušťku asi 1 μm, nazýváme vyprázdněná oblast, častěji se používá termín oblast prostorového náboje.

Jinak působí elektrostatické pole pevných iontů na minoritní nosiče náboje. Díry z části N, které se dostanou do blízkosti přechodu, jsou přitahovány zápornými ionty části P a pronikají přes přechod. Stejná situace nastává i pro elektrony pohybující se v blízkosti přechodu v části P. Přechod je pro minoritní nosiče náboje otevřen a potenciálová přehrada jejich průchodu nebrání.

Protože je počet minoritních nosičů náboje při určité teplotě materiálu omezen, je jimi způsobený proud procházející přes přechod poměrně malý. Přecházející minoritní nosiče (elektrony z P do N a díry z N do P) by však  způsobily postupné zmenšování difúzního napětí (neboť přinášejí do části N záporný a do části P kladný náboj). Jakýkoliv pokles difúzního napětí je však ihned vyrovnán difundujícími majoritními nosiči, jejichž kinetická energie stačí k překonání zmenšeného difúzního napětí, neboť rychlosti jednotlivých nosičů náboje nejsou vlivem vzájemných srážek stejné (obr. 2.9).

Obr. 2.9  Přechod PN bez vnějšího napětí.

1, 4  minoritní nosiče. 2, 3  majoritní nosiče s velkou kinetickou energií.

(Převzato z [12]).

Přechod je trvale v dynamické rovnováze a difúzní napětí je při konstantní teplotě konstantní. Proud minoritních nosičů je zcela vyrovnáván (kompenzován) proudem těch majoritních nosičů, jejichž kinetická energie k tomu postačuje. Celkový náboj na obou stranách přechodu PN zůstává konstantní.

### Přechod PN s přiloženým vnějším napětím

Opatříme-li polovodičovou strukturu PN přívody, na které přiložíme stejnosměrné napětí v takové polaritě, která souhlasí s polaritou difúzního napětí (obr. 2.10a), tj. na část P minus a na část N plus, bude mít elektrostatické pole, které vlivem přiloženého napětí vznikne, souhlasný smysl jako elektrostatické pole pevných iontů působící v okolí přechodu. Potenciálová přehrada mezi částí P a N vzroste a vyprázdněná oblast se rozšíří, neboť obě pole se budou navzájem podporovat. Už ani nejrychlejší z majoritních nosičů nemohou překonat zvýšenou potenciálovou přehradu a proud majoritních nosičů zanikne. Přechod je pro majoritní nosiče náboje uzavřen. Říkáme, že je polarizován ve zpětném směru.

Obr. 2.10  a) Přechod PN polarizovaný ve zpětném směru, b) IR = f (UR).

(Převzato z [12]).

Přes přechod i vnějším obvodem prochází jen proud minoritních nosičů náboje IR, neboť proud majoritních nosičů, který ho v případě přechodu PN bez vnějšího zdroje kompenzoval, zanikl. Elektrostatické pole způsobené vnějším zdrojem napětí sice podporuje pohyb minoritních nosičů náboje přes přechod, ale nezpůsobuje znatelné zvětšení proudu, protože všechny minoritní nosiče, které byly přidané teplotě k dispozici, přes přechod již stejně procházely. Proud IR je nasycen (obr. 2.10b).

Obrátíme-li polaritu přiloženého napětí, bude odpovídající elektrostatické pole působit proti elektrostatickému poli pevných iontů. Majoritní nosiče se vlivem tohoto pole přiblíží k přechodu, potenciálová přehrada se zruší a vyprázdněná oblast zanikne. Přechod je při této polarizaci (tj. na P plus a na N minus) pro majoritní nosiče otevřen. Říkáme, že je polarizován v přímém směru. Obvodem prochází elektrický proud IF (obr. 2.11a), který při zvětšování vnějšího napětí prudce vzrůstá (obr. 2.11b), neboť v krystalové mřížce je veliké množství majoritních nosičů připravených k vedení proudu.

Obr. 2.11  a) Přechod PN polarizovaný v přímém směru, b) IF = f (Uf).

(Převzato z [12]).

Je zřejmé, že přechod PN vykazuje tzv. usměrňovací účinek (jednosměrnou vodivost). Přiložíme-li na část P kladné napětí proti části N, je odpor přechodu velmi malý (řádově zlomky ohmu). Při opačné polarizaci má přechod odpor velmi velký (v křemíku alespoň několik megaohmů).

### Voltampérová charakteristika přechodu PN

Závislost mezi proudem a napětím na ideálním přechodu PN vyjadřuje Schockleyho rovnice:

.

… teplotní napětí  UT = 25,9 mV při T = 300 K.

Poznámka:  Ideální přechod PN je fyzikálním modelem reálného přechodu PN. Splňuje určité zjednodušující podmínky zavedené při odvozování Schockleyho rovnice.

### Saturační proud přechodu PN

,

.

1.	Vlastnosti saturačního proudu

- klesá s rostoucí koncentrací příměsí ND nebo NA,

- klesá s šířkou zakázaného pásu Eg,

- klesá s rostoucí dobou života minoritních nosičů τn, τp,

- roste s teplotou:

,

.

2.	Typická velikost saturačního proudu

- GaAs PN přechod – fA až pA,

- křemíkový PN přechod – pA až nA,

- germaniový PN přechod – μA až mA	.

### Bariérová kapacita přechodu PN

Obecná definice kapacity	.

Cbar (nebo Cj) se uplatňuje v závěrné směru (viz. obr. 2.12 ).

Obr. 2.12  Bariérová kapacita přechodu PN

(Převzato z [14]).

,

.

platí jak v závěrném směru pro U < 0, tak i v propustném směru             pro U > 0 až do U ≈ 0,5 UD. Závěrný a propustný směr je třeba odlišit   znaménkem U.

platí pouze v závěrném směru pro U < 0, Cj0 = Cj (U = 0).

### Vytvoření přechodu PN

Základním materiálem pro vytvoření přechodu PN je velmi čistý krystal polovodiče s pravidelnou stavbou krystalové mřížky bez nerovnoměrností a poruch. Takovému materiálu říkáme monokrystal. Monokrystaly vhodné pro výrobu polovodičových součástek obsahují určité množství příměsí, které způsobují nevlastní vodivost typu P nebo N. Mají tvar roubíků o průměru 10 až 30 cm.

Monokrystal se nejprve ve vhodném směru vzhledem ke krystalografickým osám rozetře na destičky tlusté několik desetin milimetru, které se obrousí a vyleští do zrcadlového lesku.

Na těchto destičkách je možné vytvořit přechod PN několika způsoby:

- sléváním,

- epitaxním  narůstáním,

- difůzí,

- iontovou implantací.

Při výrobě sléváním (legováním) se na povrch základní destičky přiloží maska s otvorem v místě, kde má být vytvořen přechod PN. Do otvoru se vloží potřebné množství materiálu, který způsobuje opačný typ vodivosti, než který má základní destička (obr. 2.13). Celek se zahřeje na takovou teplotu, aby došlo k roztavení materiálu vloženého do otvoru masky a zároveň k natavení povrchu základní destičky v místě styku s taveninou. Při pozvolném tuhnutí vzniká krystalická mřížka, která plynule navazuje na krystalickou mřížku základní destičky.

Obr. 2.13  Vytvoření přechodu PN sléváním

a) postup, b) hotový přechod.

(Převzato z [12]).

Vzniklý přechod PN se nazývá strmý (též úzký), neboť změna koncentrace nečistot z P na N je náhlá.

Má-li být přechod vytvořen epitaxním narůstáním, je nutné odstranit ze základní destičky povrchovou okysličenou vrstvu materiálu v místech, kde má vzniknout vrstva opačného typu vodivosti, než má základní destička. Poté se základní destička umístí do trubice z křemenného skla, do které se vhání vodík a tzv. silany (plynné sloučeniny křemíku s halovými prvky, např. s chlórem). Po zahřátí na vhodnou teplotu dojde k chemické reakci probíhající podle rovnice

SiCl4 + 2 H2   =   Si + 4HCl.

Chlorovodík se odsává. Křemík narůstá na obnaženém místě základní destičky. Přidá-li se do prostředí v trubici vhodná příměs v plynném stavu, účastní se atomy příměsi stavby krystalové mřížky a narůstající vrstva má odpovídající typ nevlastní vodivosti. Výhodou tohoto způsobu je možnost velmi přesného řízení koncentrace nečistot v profilu vrstvy i možnost vytvoření velmi tenkých vrstev.

Při výrobě přechodu PN difůzí se opět musí povrch základní destičky zbavit vrstvy kysličníku v místech, kde má vzniknout oblast s opačným typem vodivosti. Takto připravená destička se vloží do trubice, do které jsou vháněny páry prvku, který způsobuje nevlastní vodivost opačného typu, než který má základní destička. Po zahřátí na vhodnou teplotu získají atomy příměsi tak vhodnou kinetickou energii, že při nárazu na základní destičku pronikají pod její povrch a uvíznou v krystalové mřížce. Je zřejmé, že koncentrace příměsí je těsně pod povrchem základní destičky největší a směrem do hloubky klesá.

Difůze musí probíhat tak dlouho, až v určité tloušťce povrchové vrstvy převládne koncentrace difundujících příměsí nad koncentrací příměsí, které měla základní destička. Vzniklý přechod se nazývá široký (pozvolný), neboť ke změně typu nevlastní vodivosti dochází v poměrně tlusté vrstvě materiálu.

Také při výrobě přechodu PN iontovou implantací se využívá kinetické energie dotujících částic. V prostoru, ze kterého byl vyčerpán vzduch, se nechá dopadat  na povrch polovodičové destičky proud ionizovaných atomů (iontů) dotujícího prvku urychlených elektrickým polem. Energie iontů musí být alespoň 300 keV. Takto urychlené ionty pronikají do potřebné hloubky pod povrch polovodičového materiálu. Výhodou je možnost přesnějšího řízení hloubky, do které ionty pronikají, i řízení směru jejich dopadu a v důsledku toho možnost vytvořit jemnější struktury než při výrobě přechodu PN difůzí, kdy směr i rychlost pohybu dotujících částic jsou nahodilé.

### Spojení kov – polovodič

Spojení kov polovodič může mít usměrňovací účinek podobně jako přechod PN nebo může mít charakter pouze odporový.

Usměrňující spojení se nazývá Schottkyho kontakt. K vytvoření dobrého usměrňujícího kontaktu je nutné, aby koncentrace příměsí v polovodiči byla malá.  Přitom jeho povrch musí být co nejméně mechanicky poškozen. Kontakt vzniká např. přitlačením rtuťové kapky nebo vakuovým napařením hliníku, molybdenu, titanu, platiny nebo paladia na povrch křemíkové destičky nebo na povrch arzenidu galia a následným tepelným zpracováním.

Smysl potenciálové přehrady je možné určit pomocí Schottkyho pravidla, které říká, že volné nosiče náboje v polovodiči se snadněji pohybují z polovodiče do kovu než obráceně. Polovodič typu N tedy při styku s kovem ztrácí elektrony a získává kladný potenciál (obr. 2.14a), kdežto polovodič typu P ztrácí díry, a tím získává záporný potenciál (obr. 2.14b).

Je zřejmé, že Schottkyho kontakt bude polarizován v přímém směru zrušením potenciálové přehrady, tj. připojením záporného napětí na polovodič typu N nebo kladného napětí na polovodič typu P.

Nejcennější vlastností Schottkyho kontaktu je neobyčejně vysoká rychlost, se kterou kov odsává z místa přechodu volné nosiče náboje. Proto jsou součástky, které tohoto kontaktu využívají, vhodné jako rychlé spínací součástky. Malý odpor Schottkyho kontaktu předurčuje tyto součástky i pro použití při velmi vysokých frekvencích (desítek až stovek gigahertzů).

Neusměrňující spojení se používá k vytvoření kontaktních plošek pro připojení vývodů z polovodičových součástek nebo v případech, kdy je nutné polovodičový krystal připájet na kovovou podložku, která zlepšuje odvádění tepla z polovodičového materiálu.

Obr. 2.14  Schottkyho pravidlo

(Převzato z [12]).

Vzniká tehdy, když koncentrace příměsí v polovodiči je tak vysoká, že jde o degenerovaný polovodičový materiál. Označuje se N+ nebo P+. Potenciálová přehrada je v tomto případě tak malá, že ji nosiče náboje překonávají bez velkých překážek, kontakt neusměrňuje a chová se jako odpor.

# Nelineární polovodičové součástky

## Polovodičové diody a jejich všeobecné vlastnosti

Polovodičová dioda je dvojpólová součástka využívající ke své činnosti vlastností přechodu PN nebo Schottkyho přechodu polovodič – kov. Přechod PN vykazuje usměrňující vlastnosti (jednosměrnou vodivost). Tuto skutečnost bere v úvahu schématická značka diody (obr. 3.1a), která připomíná šipku ukazující směr proudu procházejícího přechodem polarizovaným vnějším napětím a v přímém směru. Elektrodu označenou trojúhelníkem nazýváme anoda (A), druhé elektrodě říkáme katoda (K). Má-li být dioda polarizována v přímém směru, musí dojít působením napětí přiloženého mezi anodu a katodu ke zrušení potenciálové přehrady. To znamená, že kladné napětí musí být přiloženo k části s vodivostí typu P a záporné napětí k části s vodivostí typu N. Proto je část P anodou a část N katodou diody (obr. 3.1b).

Obr. 3.1  a) Schématická značka diody, b) anoda a katoda diody

(Převzato z [15]).

### Voltampérová charakteristika polovodičové diody

Základní informaci o vlastnostech diody dává její voltampérová charakteristika. Je to závislost stejnosměrného proudu IA procházejícího diodou na stejnosměrném napětí UAK, které působí mezi její anodou a katodou. Charakteristiku můžeme změřit při zapojení podle obr. 3.2a. Získaný průběh ukazuje obr. 3.2b. Všimneme si, že obě osy mají v kladné a záporné polovině různá měřítka. Jsou-li měřítka na osách stejná, má charakteristika v okolí počátku souřadnic hladký průběh, jak ukazuje obr. 3.2c.

Obr. 3.2  Charakteristiky diody

a) měření, b) celkový průběh, c) detail v okolí počátku

(Převzato z [12]).

Na charakteristice můžeme dobře rozlišit oblast, ve které je dioda otevřena (polarizována v přímém směru – 1. kvadrant), a oblast, kdy je dioda uzavřena (polarizována ve zpětném směru – 3. kvadrant). Anodový proud se objevuje při napětí UAK > UT0, kdy elektrostatické pole vznikající uvnitř diody působením anodového napětí překoná elektrostatické pole vytvořené v oblasti přechodu pevně vázanými ionty akceptoru a donoru. Jinými slovy: proud se v přímém směru objeví, když napětí vnějšího zdroje zruší potenciálovou přehradu.

Prahové napětí UT0 odpovídá difúznímu napětí na přechodu a závisí na materiálu diody a na teplotě. Pro germanium je při + 25 °C asi 0,2 V, pro křemík asi 0,56 V. Dioda z arzenidu galia má napětí UT0 značně závislé na druhu a koncentraci příměsí. Může činit několik desetin voltu (kov – polovodič) až asi 1,3 V. Po překonání tohoto napětí prochází diodou proud majoritních nosičů, který při vzrůstu napětí prudce stoupá. Odpor diody je za těchto podmínek velmi malý (několik setin až několik jednotek ohmu, záleží na typu diody). Anodové napětí je nanejvýš asi 1 V.

Změníme-li polaritu anodového napětí, bude odpovídající elektrostatické pole podporovat potenciálovou přehradu a přechod se pro majoritní nosiče náboje zcela uzavře. Minoritní nosiče vytvoří jen velmi malý proud IR, který je téměř nezávislý na anodovém napětí. Odpor diody  je za této situace několik set kiloohmů až několik desítek megaohmů. Dosáhne-li však záporné napětí určité hodnoty označované UBR (obr. 3.2b), které je podle druhu diody několik desítek až stovek voltů, dochází k prudkému růstu anodového proudu ve zpětném směru. Elektrické pole v oblasti přechodu dosáhlo při tomto napětí takové intenzity, že vytrhává elektrony z vazeb mezi atomy a dochází k ionizaci krystalové mřížky. Tato ionizace může být nedestruktivní (po zmenšení napětí dojde k rekombinaci a k obnovení funkce diody) nebo může dojít k nevratným změnám v krystalové mřížce, tj. ke zničení diody.

### Diferenciální odpor v propustném směru

Pro přibližné výpočty a jednoduché úvahy lze zakřivený průběh propustné větve voltampérové charakteristiky nahradit dvěma přímkami podle obr. 3.3.

Obr. 3.3  Linearizace propustné charakteristiky

(Převzato z [15]).

Při této aproximaci předpokládáme, že do jistého tzv. prahového napětí UT0, je dioda zcela nevodivá. Po překročení prahového napětí proud  napětí na diodě stoupají lineárně tak, jak je tomu v případě lineárního činného odporu, tzn. odporu stálé, s velikostí proudu se neměnící hodnoty. Tento náhradní odpor diody označujeme jako diferenciální odpor rF. Vypočteme jej podle rovnice

.

Za uF a iF dosazujeme maximální hodnoty propustného napětí a proudu diody, jež se objevují v právě uvažovaném zapojení usměrňovacího obvodu.

### Kapacita diody

Ačkoli krystalová mřížka obou částí diody na sebe plynule navazuje, vzniká v okolí přechodu PN vlivem elektrostatického pole pevně vázaných iontů akceptoru a donoru vyprázdněná oblast, která se chová jako izolační vrstva oddělující navzájem část P od části N. Z tohoto hlediska dioda připomíná deskový kondenzátor jehož elektrody jsou od sebe vzdáleny o tloušťku vyprázdněné vrstvy d, která je asi1 (m, nepůsobí-li na přechodu vnější napětí.

Odpovídající kapacita je dost velká , neboť relativní permitivita křemíku je 12, germania 16 a arzenidu galia 11. Její velikost dosahuje podle plochy přechodu hodnoty několik pikofaradů až několik desítek pikofaradů (obr. 3.4).

Obr. 3.4  Kapacita přechodu PN

(Převzato z [12]).

Protože vyprázdněné oblasti je možné měnit změnou anodového napětí diody, mění se v závislosti na anodovém napětí též kapacita přechodu. Zároveň se mění i odpor vyprázdněné oblasti RP. Při zvětšování anodového napětí ve zpětném směru tloušťka vyprázdněné oblasti roste. Proto se kapacita přechodu CP zmenšuje a odpor přechodu RP stoupá.

Obr. 3.5  Kapacita Cp a odpor Rp diody v závislosti na anodovém napětí.

(Převzato z [12]).

Je-li dioda polarizována v přímém směru, dochází k zužování vyprázdněné oblasti. Kapacita přechodu prudce stoupá a odpor přechodu se rychle zmenšuje. Při UAK = UT0 vyprázdněná oblast mizí. Dioda je otevřena a chová se jako malý odpor (obr. 3.5).

### Doba zotavení diody

Působí-li na anodě diody kladné napětí, prochází mezi anodou a katodou proud majoritních nosičů náboje. Potenciálová přehrada je zrušena, vyprázdněná oblast není vytvořena (obr. 3.6a).

Obr. 3.6  Dioda při skokové změně polarity anodového napětí

a) před komutací, b) těsně po komutaci, c) ustálený stav při UAK < 0.

(Převzato z [12]).

Dojde-li k rychlé změně polarity anodového napětí (skoková změna nebo střídavé napětí velmi vysoké frekvence), změní elektrostatické pole vytvářené v okolí přechodu tímto napětím svůj směr na směr, který má elektrostatické pole iontů akceptoru a donoru. Na majoritní nosiče náboje pohybující se v tomto okamžiku v oblasti přechodu začne působit síla opačného směru něž při původní polaritě anodového napětí. Tato síla obrátí směr pohybu majoritních nosičů (obr. 3.6b) a začne je z oblasti přechodu vytlačovat. V okolí přechodu se vytváří vyprázdněná oblast. Odsávání nosičů náboje z místa přechodu trvá určitou dobu a projeví se průchodem proudového impulsu v obvodu diody, který má stejnou polaritu jako závěrný proud diody.

Doba za kterou dioda po změně polarity anodového napětí obnoví svou izolační schopnost, se nazývá doba ztavení trr (obr. 3.7). Její trvání závisí na materiálu a technologickém provedení diody. Nejkratší dobu zotavení mají Schottkyho diody    (s přechodem kov – polovodič) a diody z arzenidu galia (trr řádu 10-12 s). Některé diody mají vhodnou technologií úmyslně prodlouženou dobu zotavení na dobu řádu 10-7 s.

Obr. 3.7  Doba zotavení diody trr.

(Převzato z [12]).

### Vliv teploty na vlastnosti polovodičových diod

Při zvyšování teploty považujeme nevlastní vodivost polovodiče za stálou, neboť při běžných teplotách jsou již všechny nosiče náboje vznikajících z atomů donoru a akceptoru uvolněny. Při vzrůstu teploty však roste vlastní vodivost. Protože je vlastní vodivost způsobována vznikem páru volných nosičů náboje elektron – díra, dochází při zvětšení vlastní vodivosti ke zvětšení proudu procházejícího diodou při kladné i záporné polaritě anodového napětí (obr. 3.8). Zvětšení proudu v přímém směru (obr. 3.8c) je ve srovnání s proudem majoritních nosičů zanedbatelně malé. Ve zpětném směru je však proud procházející diodou vlivem zvětšení vlastní vodivosti přibližně stejný, nebo dokonce větší než proud, který procházel ve zpětném směru při nízké teplotě.

Na obr. 3.8c je nakreslen průběh voltampérové charakteristiky diody při teplotě +25 °C a při teplotě +60 °C. Je vidět, že došlo nejen ke zvětšení proudu IR, ale také ke snížení maximálního napětí UBR, které smí na diodě působit ve zpětném směru. O malou hodnotu se zmenšilo i prahové napětí UT0.

Obr. 3.8  Vliv teploty na proud procházející diodou.

(Převzato z [12]).

Kdybychom měřili proud IR při určitém napětí v závislosti na teplotě diody, zjistili bychom při zvětšení teploty o 1 °C jeho vzrůst asi o 7 %, tedy proud IR vzroste při zvýšení teploty asi o 10 °C na dvojnásobek.

Zákonitost platí pro diody z germania i z  křemíku. Diody se však značně liší velikostí proudu IR při nízké teplotě. Např. při teplotě +25 °C mají diody z germania určené k usměrňování malých proudů proud IR řádu desítek mikroampérů.

Podobné diody z křemíku však mají za stejných podmínek proud IR jen desítky nanoampérů, tedy asi tisíckrát menší. Růst proudu ve zpětném směru omezuje použitelnost diod při vyšších teplotách.

### Ztrátový výkon diody

Ztrátovým výkonem diody rozumíme výkon, který se při průchodu proudu mění v diodě na teplo. Můžeme ho vypočítat ze vztahu

,

kde UAK je napětí působící a diodě a IA procházející proud.

Vlivem ztrátového výkonu se dioda ohřívá. Aby nedošlo k poškození diody, nesmí teplota přechodu překročit pro germanium + 100 °C a pro křemík asi + 200 °C. Této teplotě přechodu odpovídá největší přípustný ztrátový výkon diody který se nazývá dovolená anodová ztráta PAdov.

Dovolená anodová ztráta závisí na ochlazování diody. Čím je ochlazování účinnější, tím může být výkon diody větší a teplota nestoupne nad stanovenou mez. Ochlazování je závislé na rozdílu mezi teplotou přechodu a teplotou okolí a na odporu, který je kladen k odvádění tepla z diody do okolí (tzv. tepelný odpor Rth). Platí vztah

,

kde  je max. přípustná teplota přechodu stanovená výrobcem diody (Ge – 100 °C, Si – 200 °C),  je teplota okolí Rth je tepelný faktor diody ve °C/ W.

Pomocí předcházející vztahu je možné nakreslit graf (obr. 3.9), který je pro jednotlivé diody uveden v katalogu diod a který slouží k rychlému určení dovolené anodové ztráty je při nízkých teplotách omezen hodnotou, kterou stanoví výrobce diod. Tato hodnota nesmí být překročena ani při nejnižších teplotách okolí.

Tepelný odpor Rth se skládá ze dvou částí. První, Rthjc, bere v úvahu předávání tepla z přechodu do pouzdra diody, druhá Rthca, předávání tepla z pouzdra do okolí.

Obr. 3.9  Závislost dovolené anodové 	     Obr. 3.10  Tepelný náhradní

ztráty diody na teplotě okolí.		     obvod diody. (Převzato z [12]).

1 bez přídavného chlazení,

2 s přídavným chlazením.

Tuto situaci zachycuje tepelný náhradní obvod diody (obr. 3.10). Je zřejmé, že odpor Rthjc nemůžeme u hotové diody ovlivnit (je dán konstrukčním uspořádáním diody a je uveden v katalogu). Tepelný odpor mezi pouzdrem a okolím však můžeme zmenšit zlepšením odvádění tepla z pouzdra diody např. tím, že diodu připevníme k chladící desce, jejíž ochlazovací účinek je dán tepelným odporem Rthl. Tím se celkový odpor Rth zmenší stejným způsobem, jako kdyby šlo o paralelní řazení rezistorů v elektrickém obvodu.

V grafu na obr. 3.9 se účinek přídavného chlazení projeví zvětšením dovolené anodové ztráty při vyšších teplotách okolí.

### Porovnání základních vlastností polovodičových diod

Rozdíly v průběhu voltampérové charakteristiky typické germaniové diody jsou zřejmé z obr. 3.11. Zbývá doplnit, že křemíkové diody mají při stejných rozměrech přechodu větší parazitní kapacitu CP i větší odpor přechodu ve zpětném směru, než mají diody germaniové. S těmito vlastnostmi souvisí mezní frekvence diod. Křemíkové diody mají mezní frekvenci fm menší než germaniové diody určené pro stejné proudy a napětí.

Křemíkové diody jsou teplotně mnohem méně závislé než diody germaniové. Křemíkové diody mají větší přípustnou teplotu přechodu + 180 °C až + 200 °C, germaniové diody jen asi + 100 °C. Největší provozní teplota okolí je pro křemíkové diody až + 150 °C, pro germaniové jen asi + 60 °C.

Obr. 3.11  Porovnání charakteristik germaniové a křemíkové diody.

(Převzato z [12]).

### Mezní frekvence diody

Vzhledem k tomu, že doba komutace diody není nekonečně krátká, nemůžeme použít polovodičových diod pro usměrnění napětí libovolné frekvence. S čím vyšší frekvencí pracujeme, tím výrazněji se projevuje vliv komutační špičky závěrného proudu. Od jisté kritické frekvence ztrácí dioda svůj usměrňovací účinek. Na obr. 3.12a jsou uvedeny tři průběhy usměrněného proudu jednopulsního usměrňovače, zatíženého odporem. Frekvence při níž dioda pracuje s rozumnou účinností usměrnění, nazýváme mezní frekvence diody. Zkrácením doby života nosičů náboje můžeme sice frekvenci zvýšit, musíme se však na druhé straně smířit se zhoršením vlastností diody v propustném a závěrném směru. Diody vykazující mimořádně krátkou dobu komutace, nazýváme rychlé diody (obr. 3.12b).

Obr. 3.12  Vliv frekvence usměrněného napětí na proud diody

a1) nízké frekvence, a2) střední frekvence, a3) vysoké frekvence,

b1) běžná dioda, vysoké frekvence, b2) rychlá dioda, vysoké frekvence.

(Převzato z [15]).

### Lavinový průraz

Závěrný proud procházející přechodem, vzniká následkem generace páru elektron – díra v oblasti prostorového náboje. Jednotlivé elektrony a díry se však nepohybují nerušeně vlivem elektrického pole způsobeného závěrným napětím. Narážejí na atomy křemíku a tím ztrácejí část své energie.

Je-li intenzita elektrického pole dostatečně velká, dojde k tomu, že elektron nebo díra získá mezi dvěma za sebou následujícími nárazy takovou energii, že při další srážce s atomem krystalové mříže vytrhne valenční elektron z vnější dráhy atomu. Tím vznikne přídavný pár nosičů náboje elektron – díra, které zvětší závěrný proud přechodu a mohou popřípadě při opětovných srážkách uvolnit vazby dalších valenčních elektronů. Počínaje jistou kritickou hodnotou intenzity elektrického pole, vzrůstá závěrný proud lavinově. Z tohoto důvodu nazýváme právě popsaný průraz přechodu jako lavinový.

## Druhy polovodičových diod

### Diody pro síťové usměrňovače

Diody pro síťové usměrňovače jsou plošné diody určené pro usměrnění proudů řádově jednotek až desítek ampérů při napětí desítek až stovek voltů technických frekvencí. Jsou vyráběny z křemíku převážně difúzní technologií.

Základní destička má vodivost typu N. Na ní se difúzí boru nebo galia vytvoří vrstva typu P. Silně dotovaná vrstva N+ (obr. 3.13) umožňuje neusměrňující dobře vodivé spojení krystalu s kovovou podložkou, která pomáhá odvádět teplo a tvoří vývod katody. Vrstva niklu vytváří neusměrňující spojení s vývodem anody.

Obr. 3.13  Uspořádání diody pro síťové usměrňovače.

(Převzato z [12]).

### Diody pro usměrňování malých vysokofrekvenčních proudů

  - Plošné diody

Plošné diody pro usměrňování malých vysokofrekvenčních proudů do frekvence několik megahertzů se vyrábějí z křemíku. Základem je destička s nevlastní vodivostí typu N, která tvoří katodu. Anoda je vyrobena difúzní technologií. Krystal má rozměry asi 1 x 1 mm. Je připájen na základní kovovou destičku, která zvyšuje mechanickou pevnost diody a pomáhá odvádět teplo. Celek je připájen na přívodní dráty procházející skleněnou průchodkou a je neprodyšně uzavřen v kovovém pouzdru.

- Hrotové diody

V součastné době se vyrábí několik druhů hrotových diod určených k usměrňování malých vysokofrekvenčních proudů. Proti plošným diodám má jejich voltampérová charakteristika pozvolnější průběh a větší zakřivení při malých hodnotách proudu. Proto jsou k některým účelům hrotové diody výhodnější než diody plošné. Nejdůležitější jsou germaniové diody a germaniové diody se zlatým hrotem.

- Germaniové hrotové diody

Germaniový krystal s nevlastní vodivostí typu N čtvercového tvaru o rozměrech asi 1 x 1 mm tloušťky 0,1 mm je připájen ke kovové destičce přivařené k přívodnímu drátu (obr. 3.14). Na povrch germaniové destičky, která tvoří katodu diody, je pružně přitlačován hrot tenkého wolframového drátku spojeného s druhým přívodním drátem diody. Wolframový drátek tvořící vývod anody má pouze mechanický kontakt s povrchem polovodičové destičky. Celý systém diody je zataven do skleněného pouzdra. Vývod katody je barevně označen. Dobrého usměrňovacího účinku se dosáhne tzv. formováním, které se provádí na konci výrobního postupu impulsem asi 1 A. Ten projde diodou v přímém směru. V místě dotyku  hrotu a polovodiče dojde ke značnému zahřátí, při kterém některé atomy wolframu přejdou do povrchové vrstvy polovodiče. Vznikne tak oblast s vodivostí typu P těsně pod místem dotyku hrotu. Nejlepších výsledků se dosáhne, obsahuje-li hrot příměsi způsobující v germaniu vodivost typu P.

Obr. 3.14  Princip hrotové diody.

(Převzato z [12]).

Takto vytvořený miniaturní přechod má kapacitu asi 1 pF. Mezní frekvence těchto je značně vysoká (kolem 100 MHz; ve speciálním provedení až 1 000 MHz).

- Diody s přivařeným zlatým hrotem

Rozdíl mezi diodou se zlatým hrotem a hrotovou diodou výše popsanou je patrný z obr. 3.15. Základem diody je opět destička z germania typu N, která je katodou. Drátek tvořící přívod k anodě je však zlatý s příměsí galia. Při formování dojde k přivaření zlatého drátku k polovodičovému krystalu. Zároveň se galium rozpustí v roztaveném germaniu a vytvoří silně dotovanou oblast s vodivostí typu P. Vznikne dioda s miniaturním slitinovým přechodem PN.

Obr. 3.15  Přechod PN diody se zlatým hrotem.

(Převzato z [12]).

Takto vyrobená dioda sdružuje v sobě výhodné vlastnosti hrotových i plošných diod. Má vysokou mezní frekvencí, která dosahuje běžně  asi 100 MHz. U některých diod může mezní frekvence dosáhnou až 1 000 MHz. Výhodou je též menší odpor v přímém směru a větší odpor i menší proud ve zpětném směru, než mají diody hrotové.

### Diody pro stabilizaci napětí

Pro stabilizaci ss. napětí je možné využít vlastností přechodu PN plošných Si diod vyrobených vhodným způsobem, které jsou polarizovány ve zpětném směru.

Má-li dioda velmi tenký přechod PN, vzniká při působení napětí ve zpětném směru v její velmi tenké vyprázdněné oblasti tak velká intenzita elektrostatického pole, že dochází k vytrhávání elektronů z vazeb krystalové mřížky. Počet minoritních nosičů náboje v důsledku toho velmi vzroste. To se projeví prudkým vzrůstem zpětného proudu diody při téměř stálém napětí. Přitom se dynamický vnitřní odpor diody zmenší z několika megaohmů na několik desítek až jednotek ohmů.

Popsaný děj se nazývá Zenerův jev podle svého objevitele. Napětí, při kterém Zenerův jev nastává, se nazývá Zenerovo napětí. K vyvolání Zenerova jevu je potřeba, aby intenzita elektrostatického pole v křemíku dosáhla hodnoty řádově 107 V.m-1. Intenzita elektrostatického pole ve vyprázdněné oblasti je při určitém napětí nepřímo úměrná její tloušťce. U nejmenších vrstev se dosahuje kritické intenzity pole (Zenerova napětí) asi při 3 V. Při zvětšování tloušťky přechodu Zenerovo napětí postupně stoupá. Zároveň se však objevuje další jev zvětšující proud ve zpětném směru. Elektrony získávají při průchodu přechodem v důsledku velké intenzity pole značnou kinetickou energii. Je-li přechod široký, je velká pravděpodobnost, že letící elektron narazí ve vyprázdněné oblasti na jiný elektron a uvolní ho z vazby. Oba elektrony jsou polem dále urychlovány a během své cesty uvolní nárazem další elektrony, ty podobným způsobem opět další. Nastane lavinová ionizace v oblasti přechodu, projevující se podobným způsobem jako Zenerův jev.

Zenerův jev se uplatňuje v tenkých přechodech. Začíná působit při napětí asi               3 V a v důsledku zvětšování šířky přechodu při napětích  vyšších než asi 6 V postupně mizí a je plynule vystřídán jevem lavinovým. Oba jevy se z hlediska stabilizace napětí projevují stejným způsobem. Proto se v katalogu TESLA diody, které těchto jevů využívají, nerozlišují a nazývají se stabilizační (Zenerovy) diody. Rozdíl je pouze v teplotní závislosti průrazného (Zenerova) napětí. Při Zenerově jevu vyvolá zvýšení teploty pokles průrazného napětí, při lavinovém jevu zvýšení průrazného napětí. V okolí 6 V se teplotní závislost obou jevů kompenzuje. V důsledku toho je dioda stabilizující napětí 6 V téměř nezávislá na teplotě.

Voltampérová charakteristika stabilizační diody je na obr. 3.16. Všimneme si, že stabilizační dioda má v přímém směru stejný průběh charakteristiky jako běžná usměrňovací dioda. Zenerův průraz i lavinový průraz je nedestruktivní. Kdyby ale procházející proud diodou překročil určitou mez, došlo by k zahřátí přechodu nad dovolenou teplotu a ke zničení diody.

Proto výrobce udává pro každou diodu  tepelný odpor Rth, nejvyšší přípustnou anodovou ztrátu Padov a její závislost na teplotě okolí.

Obr. 3.16  Voltampérová charakteristika stabilizační diody KZZ 71.

(Převzato z [12]).

### Kapacitní diody

Kapacitní diody jsou součástky, které se polarizují ve zpětném směru. Jsou to plošné diody vyráběné z křemíku nebo z arzenidu galia technologickým postupem, který je určen požadovanou závislostí kapacity diody na přiloženém napětí. Je-li přechod strmý (slitinový), závisí kapacita diody na napětí přibližně podle vztahu

,

kde k je konstanta závislá na materiálu a povedení diody a UR je napětí mezi anodou a katodou ve zpětném směru. Pro přechod pozvolný, vzniklý difůzí nebo epitaxní technologií dostáváme

.

Vhodným způsobem rozdělení příměsi v okolí přechodu lze získat též lineární závislost kapacity na přiloženém napětí. Uvedené závislosti jsou na obr. 3.17a. Z obrázku je patrno, že změnou anodového napětí v přípustném rozsahu je možno dosáhnout změny kapacity v poměru asi 7 : 1.

Jednotlivé vyráběné typy kapacitních diod se od sebe liší velikostí kapacity Cd, která může být při napětí UR = 0 kolem deseti pikofaradů. Číselné hodnoty průběhu 1 na obr. 3.17a platí pro diodu KB 105 A.

Obr. 3.17  a) Závislost kapacity diody na anodovém napětí ve zpětném směru UR,

1 strmý přechod, 2 pozvolný přechod, 3 pro diodu s lineární závislostí Cd na UR.

b) Náhradní obvod a schématická značka kapacitní diody.

(Převzato z [12]).

Při vysokých frekvencích má reaktance kapacity malou hodnotu a neuplatní se proti ní paralelní odpor Rp (obr. 3.17b). Pro činitel jakosti platný při vysokých frekvencích dostáváme

.

Mezní frekvence kapacitní diody je frekvence, pro kterou je činitel jakosti roven jedné. Z předcházejícího vztahu plyne

.

### Diody pro velmi vysoké frekvence (mikrovlnné diody)

- Mžiková dioda

Mžiková dioda patří mezi plošné křemíkové diody s miniaturními rozměry přechodu PN. Vhodnou technologií je dosaženo prodloužení doby zotavení trr na hodnotu, která je vhodná pro určité použití diody.

Důležité je, že ke zvětšení odporu diody ve zpětném směru, tj. odsátí volných nosičů náboje z oblasti přechodu, dochází náhle (obr. 3.18). Tato skoková změna odporu diody je doprovázena prudkým zmenšením její kapacity. To se projeví odpovídající změnou impedance diody během záporné části periody působícího signálu. Dioda se chová jako nelineární reaktance, která se využívá při násobení velmi vysokých frekvencí.

Obr. 3.18  Vysokofrekvenční proud a napětí v obvodu s mžikovou diodou.

(Převzato z [12]).

Dioda má dobu zotavení trr = 100 ps, závěrné napětí – 25 V a dovolenou anodovou ztrátu 1 W. Je zapouzdřena ve speciálním koaxiálním pouzdru průměru 2 mm  délky     5 mm (obr. 3.19).

Obr. 3.19  Mžiková dioda VBV 162 (vlevo),

Gunnova dioda VCG 222 (vpravo).

(Převzato z [12]).

- Schottkyho dioda

Schottkyho diody využívají ke své činnosti usměrňujícího kontaktu polovodič – kov. Vyrábějí se např. napařením tenké vrstvy zlata na povrch epitaxní vrstvy arzenidu galia nebo platiny na povrch křemíku apod. Doba zotavení těchto diod je neobyčejně krátká (řádu jednotek pikosekund) a mezní frekvence těchto diod je velmi vysoká  (řád desítek gigahertzů). Dovolené napětí ve zpětném směru je však malé. Pro diodu GaAs – Au asi – 3 V, pro  Si – Pt asi – 30 V.

Obr. 3.20  a) Porovnání charakteristik diod, b) náčrtek Schottkyho diody VCS 510.

(Převzato z [12]).

Schottkyho diody se využívají ve směšovačích a demodulátorech v pásmech centimetrových vln. Proti dříve používaným speciálním hrotovým diodám mají menší šum, větší účinnost a větší odolnost proti elektrickému a mechanickému namáhání. Jsou zapouzdřeny v koaxiálním mikrovlnném pouzdru průměru 2 mm a délky 5 mm. Šířka diody je pouze 0,3 mm, tloušťka 0,05 mm a délka i s nosníky 0,7 mm (obr. 3.20).

- Dioda PIN

Diody PIN se vyrábějí z křemíku planární technologií nebo technologií mesa. Vrstva s nevlastní vodivostí typu P, která tvoří anodu diody, je oddělena od vrstvy s vodivostí N, tvořící katodu, tenkou vrstvou velmi čistého křemíku. Tato mezivrstva, tlustá několik mikrometrů, není dotována žádnou příměsí. Má pouze vlastní (intrinzitní) vodivost. Odtud také písmeno I v názvu diody. Principiální uspořádání diody PIN je na obr. 3.21a.

Vrstva I se uplatňuje při průchodu stejnosměrného proudu nebo proudů tak nízkých frekvencí, že odpovídající doba periody 1(f)-1 je mnohokrát delší než doba potřebná k průchodu nosičů náboje přes vrstvu I. V těchto případech se dioda chová stejně jako obyčejná křemíková dioda s malou plochou přechodu. Rovněž má stejnou voltampérovou charakteristiku.

Při vysokých frekvencích, kdy doba potřená k průchodu nosičů náboje přes vrstvu I je srovnatelná s periodou procházejícího signálu, ztrácí dioda PIN svůj nelineární charakter a chová se jako lineární rezistor. Velikost jejího odporu pro vysoké frekvence Rvt je možné měnit velikostí stejnosměrného proudu IF, kterým diodu v propustném směru polarizujeme.

Obr. 3.21  a) Dioda PIN, b) charakteristiky diody PIN pro frekvenci  f  >  fmin.

(Převzato z [12]).

Jak ukazuje voltampérová charakteristika diody PIN (obr. 3.21b), platná pro vysoké frekvence, zmenšuje se odpor Rvt při zvětšování stejnosměrného proudu IF. Tloušťkou vrstvy I je určena nejnižší frekvence, při které se dioda začne chovat jako řízený rezistor. Závislost je nakreslena na obr. 3.21c.

Diody PIN se používají při frekvencích stovek až tisíců megahertzů, a proto je důležité, aby jejich parazitní kapacita a indukčnost přívodů byly co nejmenší. Z tohoto důvodu je krystal tvořící diodu uzavřen ve speciálním koaxilním pouzdru.

Diodami PIN je vhodném provedení je možné spínat vysokofrekvenční výkony od 1 mW až do 100 kW. Přitom je výkon spotřebovaný k ovládání diody řádu miliwattů.

- Tunelová dioda

Tunelovou diodu objevil v roce 1957 japonský fyzik Esaki. Dioda se vyrábí z velmi dotovaného germania nebo arzenidu galia. Proti obyčejné plošné polovodičové diodě má VA charakteristika tunelové diody dva výrazné rozdíly, které jsou patrné z obr. 3.22. Při polarizaci ve zpětném směru se tunelová dioda chová jako lineární rezistor s malým odporem (tzn. propouští proud). V přímém směru její anodový proud vzrůstá nejprve téměř přímo úměrně anodovému napětí. Dosahuje maxima IP v bodě P při napětí UP asi 0,1 V. Při dalším růstu anodového napětí anodový proud klesá až do bodu V. Při napětí asi 0,3 až 0,4 V se VA charakteristika tunelové diody připojuje k charakteristice běžné germaniové diody nebo diody z arzenidu galia. Je zřejmé, že pro pracovní body ležící mezi body P a V vykazuje dioda záporný diferenciální odpor. Této vlastnosti se dá využít k sestrojení oscilátorů nebo rychlých spínačů. Germaniové kmity mohou mít velmi vysokou frekvenci – až desítky gigahertzů.

Aplikace tunelových diod přináší řadu nevýhod, a proto se tyto diody v součastné době používají jen velmi zřídka.

Obr. 3.22  Charakteristika tunelové a běžné polovodičové diody.

(Převzato z [12]).

- Gunnova dioda

V roce 1963 objevil J. B. Gunn zvláštní chování monokrystalu arzenidu galia s nevlastní vodivostí typu N, který je vystaven působení silného elektrického pole. Zjistil, že v obvodu diody uspořádané podle obr. 3.23 se při zvýšení intenzity elektrického pole na kritickou hodnotu (asi 300 až 400 kV/m) objevují vysokofrekvenční periodické proudové kmity s výkonem několik desetin wattu a frekvencí několika gigahetrzů. Frekvence těchto oscilací je nepřímo úměrná tloušťce diody a jen málo závisí na vlastnostech vnějšího obvodu.

Obr.  3.23  Principiální uspořádání Gunnovy diody.

(Převzato z [12]).

Vznik oscilací se vysvětluje záporným diferenciálním odporem diody, jehož příčinnou je zvláštní chování elektronů pohybujících se ve vodivostním pásu arzendu galia nevlastní vodivosti typu N. Odpovídající pásový model je nakreslen na obr. 3.24a. Vodivostní pás je rozštěpen na dvě části s potenciálovým rozdílem ΔWP = 0,36 eV.

Elektrony pohybující se na hladinách s nižší energií nazýváme tzv. lehké elektrony. Mají pohyblivost (μ1 = 0,8 m2/ V.s), tzn., že se snadno urychlují elektrostatickým pole.

Naopak elektrony pohybující se na drahách ležící v pásmu s vyšší energetickou úrovní se chovají jako těžké částice. Jejich pohyblivost je velmi malá. Pouze μ2 = 0,018 m2/ V.s. Elektrické pole je obtížně urychluje.

Rychlost elektronů v způsobovanou elektrickým pole (tzv. unášivou rychlost, cizím slovem drift) můžeme vypočítat ze vztahu

.

Tento vztah dovoluje nakreslit závislost unášivé rychlosti v na intenzitě elektrostatického pole E (obr. 3.24b). Při malé intenzitě pole mají elektrony malou energii, a proto jsou téměř všechny na hladinách s nižší energetickou úrovní. Mají velkou pohyblivost a při zvyšování intenzity pole jejich unášivá rychlost v1 prudce stoupá (přímka a na obr. 3.24b) a jejich kinetická energie roste. Při dosažení kritické intenzity pole (Ekrit) získaly elektrony již tak velkou kinetickou energii, která stačí k překonání energetického rozdílu ΔWS = 0,036 eV mezi částicemi vodivostního pásu. Elektrony přecházejí skokem na dráhy s vyšší úrovní potenciálové energie. Přitom však jejich pohyblivost klesá na hodnotu  μ2. Při malé pohyblivosti odpovídá působícímu elektrostatickému poli menší rychlost elektronů. Proto po přeskoku elektronů na hladiny s vyšší energetickou úrovní dochází ke zmenšení jejich unášivé rychlosti. Elektrony jsou prudce zabržděny a při vzrůstu intenzity pole roste jejich rychlost jen velmi málo.

Obr. 3.24  a) Pásový model monokrystalu GaAs typu N, b) závislost unášivé rychlosti elektronů vodivostního pásu arzenidu galia typu N na intenzitě působícího elektrického pole, c) charakteristika Gunnovy diody VCG 222 ( výrobce TESLA VÚST ).

(Převzato z [12]).

Protože, jak lze dokázat, je proud procházející diodou přímo úměrný rychlosti v a intenzita elektrického pole E je přímo úměrná napětí působícímu mezi anodou a katodou, je graf na obr. 3.24b v určitém měřítku voltampérovou charakteristikou Gunnovy diody.

Je zřejmé, že záporný diferenciální odpor odpovídá pracovním bodům v oblasti P a V. Obrázek 3.24c udává voltampérovou charakteristiku československé Gunnovy diody VCG 222 (obr. 3.19).

## Využití usměrňovacích účinků polovodičové diod

### Jednopulsní usměrňovač zatížený činným odporem

Na obr. 3.25a je uvedeno nejjednodušší zapojení usměrňovače. Jednopulsní  (někdy se také používá název jednocestný) usměrňovač, u něhož je napájecí zdroj, dioda a zátěž spojeny do série. Propustný proud iF prochází diodou ve směru od anody ke katodě, kladné zvolené směry napájecího napětí u (t) a výstupního napětí ud (t) jsou vyznačeny sčítacími šipkami.

Obr. 3.25  a) Schéma zapojení jednopulsního usměrňovače, b) usměrněný tepavý průběh proudu.

(Převzato z [15]).

Dioda V je během kladné půlperiody napájecího střídavého napětí  polarizována propustně, ve druhé půlperiodě závěrně. Výstupní proud usměrňovače se skládá z řady proudových impulsů, oddělených prodlevou jedné půlperiody (obr. 3.25b).

Průběh usměrněného proudu a napětí je tepavý (pulsující).

### Střední hodnota usměrněného napětí a proudu

Jestliže měříme tepavé napětí o frekvenci 50 Hz a výš (obr. 3.26a), voltmetrem, nestačí přístroj sledovat rychlé časové změny napětí. Voltmetr měří střední hodnotu (označujeme ji také jako stejnosměrnou složku měřeného napětí).

Obr. 3.26 uvádí průběh výstupního napětí a proudu usměrňovače ud, id (index d označuje výstupní veličinu obvodu) a střední hodnotu Udav, Idav. Plochy vymezené průběhem ud (t), id (t) a přímkou y = Udav, y = Idav, jsou stejně velké. Při zatížení činným odporem jsou si oba průběhy podobné, protože platí ud = Rid.

Obr. 3.26  a) Střední hodnota propustného napětí, b) střední hodnota propustného proudu.

(Převzato z [15]).

### Střídavá složka usměrněného napětí, zvlnění

Tepavý průběh napětí ud můžeme rozložit na dvě složky: stejnosměrné napětí (střední hodnotu) Udav a střídavé napětí ũd (obr. 3.27). Poměr efektivní hodnoty střídavé složky ũd (t), tj. Ũd a střední hodnoty Udav nazýváme zvlnění kz

.

Obr. 3.27  Střídavá složka a zvlnění usměrněného napětí.

(Převzato z [15]).

### Jednopulsní usměrňovač zatížený odporem a kapacitou

Připojíme-li na svorky usměrňovače kondenzátor (obr. 3.28a), zmenšíme zvlnění výstupního napětí ud. V době, kdy je dioda V polarizována v přímém směru, nabíjí se kondenzátor téměř na amplitudu zdroje.

V době, kdy je dioda uzavřená, se kondenzátor vybíjí  do zatěžovacího odporu až do okamžiku, kdy dioda opět spíná. Je-li kapacita kondenzátoru dostatečně velká, klesá výstupní napětí při nevodivém stavu diody jen málo (obr. 3.28b), takže na zatěžovacím odporu působí během celé periody téměř čisté stejnosměrné napětí (obr. 3.26a). Kondenzátor C označujeme jako vyhlazovací, vybíjecí či filtrační.

Obr. 3.28  a) Jednopulsní usměrňovač zatížený na výstupu paralelní kombinací odporu a kapacity, b) časový průběh napětí ud.

(Převzato z [15]).

Na obr. 3.28a je v kroužcích vyznačena skutečná polarita napětí zdroje u (t) a úbytku na diodě uF (t), uR (t) a napětí uD (t) v případě, kdy je dioda ve vodivém a nevodivé stavu. Vidíme, že n závěrně polarizovanou diodu působí napětí, dané součtem absolutní hodnoty | u | + | ud |. V tomto smysl lze hovořit o zatížení diody protinapětím. Maximální hodnota napětí na diodě může dosáhnout až dvojnásobku amplitudy napětí zdroje, jak ukazuje obr. 3.28b.

### Opakovatelný špičkový proud

Při zatížení jednopulsního usměrňovače činným odporem se shoduje průběh výstupního proudu id a proudu, procházejícího diodou (obr. 3.29a). Trvání jednotlivých proudových impulsů je však určeno dobou T/2, tj. polovinou periody. Je-li dioda zatížena protinapětím, prochází jí proud pouze krátký okamžik, kdy je napětí na kondenzátoru nižší, než napětí zdroje. Trvání proudového impulsu se podstatně zkracuje ve srovnání s dobou impulsu při odporové zátěži. Při stejné střední hodnotě výstupního proudu usměrňovače Idav je opakovatelný propustný špičkový proud IFRM při zatížení protinapětím podstatně vyšší.

Největší špičkovou hodnotu proudu IFRM udávají katalogové listy diod. Při návrhu usměrňovače musíme proto dbát na to, abychom výrobcem předepsanou hodnotu proudu nepřekročili.

Obr. 3.29  Opakovatelný špičkový proud IFRM,

a) zatížený činným odporem, b) zatížený odporem a kapacitou.

(Převzato z [15]).

### Uzlové zapojení usměrňovače

Na obr. 3.30a je naznačeno dvoupulsní uzlové zapojení s činnou zátěží – odporem R. Obvod se skládá ze dvou diod V1, V2 a transformátoru, jehož sekundární vinutí má vyvedený střed. Během první půlperiody napájecího napětí, kdy je okamžitá hodnota napětí u1 taková, že dioda V1 spíná, prochází proud horní částí sekundárního vinutí. Dioda V2 je polarizována napětím u2 závěrně. V druhé půlperiodě si obě diody předají funkci. Dioda V1 je zavřená, dioda V2 je sepnutá. Vidíme, že na rozdíl od předchozího zapojení usměrňovače využíváme nyní obou půlperiod napájecího napětí, odtud název dvoupulsní (dvoucestný) usměrňovač.

Průběh výstupního napětí ud a proudů obou diod ukazuje obr. 3.30b. Zvlnění výstupního napětí usměrňovače je podstatně menší, než u jednopulsního zapojení. I tady můžeme výhodně použít vyhlazovacího kondenzátoru, připojeného paralelně k výstupním svorkám usměrňovače, abychom dále snížili zvlnění výstupního napětí ud.

Nevýhodou dvoupulsního zapojení je špatné využití síťového transformátoru. V každém okamžiku prochází proud pouze jednou polovinou sekundárního vinutí. Z tohoto důvodu se dvoupulsní zapojení používá pouze tehdy, požadujeme-li malý výstupní výkon usměrňovače.

Obr. 3.30  Dvoupulsní uzlové zapojení

a) schéma zapojení s činnou zátěží, b) časové průběhy napětí ud.

(Převzato z [15]).

### Jednofázový můstek

Nejpoužívanější zapojení usměrňovače v případě, že máme k dispozici jednofázový zdroj střídavého napětí, ukazuje obr. 3.31. Jednofázový můstek se skládá z diod V1 až V4. Kladné směry napětí sítě u, sekundárního napětí transformátoru ut a výstupního napětí usměrňovače ud jsou na obr. 3.31 vyznačeny spolu s okamžitou polaritou těchto napětí v první a druhé polovině periody T. V případě, který ukazuje obr. 3.31a je u > 0, ut > 0. Pak proud prochází diodou V1, zatěžovacím odporem R a vrací se zpět přes diodu V3 do transformátoru. Diody V2, V4 jsou polarizovány závěrně. Poměry ve druhé půlperiodě ukazuje obr. 3.31b.

Obr. 3.31  Jednofázový můstek,

a) průběh proudu if1 v první půlperiodě, b) průběh proudu if2 v první půlperiodě.

(Převzato z [15]).

Charakteristickou vlastností jednofázového můstku je, že v každém okamžiku prochází proud dvěma diodami, zbývající dvě diody jsou namáhány závěrným napětím.

### Průběh proudů a napětí v obvodu jednofázového můstku

Na obr. 3.32a je ještě jednou naznačen obvod můstku a jeho používané schématické označení. Na obr. 3.32b jsou zachyceny průběhy napětí ud, u a proudů diody V1, V2 v případě odporové zátěže můstku, na obr. 3.32c v případě, že připojíme vyhlazovací kondenzátor (naznačený čárkovaně).

Kmitočet střídavé složky výstupního napětí usměrňovače ũd je dvojnásobný ve srovnání s kmitočtem napětí ũd u jednopulsního usměrňovače. Proto dosáhneme u můstku stejného zvlnění kondenzátorem menší kapacity.

Špičkové závěrné opakovací napětí URRM je u jednofázového můstku i při zátěži charakteru RC dáno pouze amplitudou napájecího střídavého napětí, takže pro napětí   U = 250 V efektivní hodnoty můžeme do můstku zapojit diody s napájecím napětím URRM = 400 V.

Obr. 3.32  Jednofázový můstek

a) schéma zapojení, časový průběh napětí ud, c) časový průběh napětí ud s připojeným vyhlazovacím kondenzátorem C.

(Převzato z [15]).

## Bipolární tranzistory

Z obr. 3.33, který zjednodušeně znázorňuje základní uspořádání bipolárního tranzistoru, je zřejmé, že jde o součástku složenou ze tří vrstev polovodičového materiálu. Vnitřní vrstva, lišící se typem nevlastní vodivosti od vrstev vnějších, se nazývá báze (B). Vnější vrstvy jsou emitor (E) a kolektor (C). Emitor je dotován větším množstvím příměsí než kolektor, a proto má ve srovnání s ním mnohem větší vodivost.

Elektrody tranzistoru se dále navzájem liší konstrukčním provedením. Jak ukazuje obr. 3.36, je možné vytvořit tranzistor typu PNP nebo NPN.

### Činnost tranzistoru

Představme si, že tranzistor PNP je zapojen v obvodu nakresleném na obr. 3.34a. Emitor je odpojen, a proto se neuplatňuje.

Obr. 3.33  Principiální uspořádání bipolárního tranzistoru.

(Převzato z [12]).

Přechod kolektor – báze tvoří diodu, která je polarizována napětím UCB ve zpětném směru. Proto bude jejím obvodem procházet pouze velmi malý proud minoritních nosičů náboje, který je nasycen již při napětí několik desetin voltu (obr. 3.34b). Kdybychom zaměnili polaritu napětí UCB, přechod kolektor – báze by se otevřel a proud v obvodu by velmi prudce vzrostl.

Obr. 3.34  Zpětný proud diody kolektor-báze (zbytkový proud tranzistoru)

(Převzato z [12]).

Z obr. 3.34 vidíme, že popsaná závislost proudu IC na napětí UCB je voltampérovou charakteristikou diody kolektor – báze, která se nijak neliší od voltampérové charakteristiky běžné polovodičové diody. Abychom zdůraznili, že při zjišťování této závislosti byl emitor odpojen, označili jsme na obr. 3.34 proud procházející z báze do kolektoru symbolem ICB0. Proud ICB0 není ve skutečnosti tvořen pouze minoritními nosiči v bázi, tj.dírami, jejichž pohyb je na obr. 3.34a zakreslen, nýbrž také minoritními nosiči v kolektoru, elektrony, neboť pro oba druhy minoritních nosičů je přechod báze – kolektor otevřen. My však budeme pro jednoduchost výkladu sledovat pouze minoritní nosiče náboje elektrody báze, tj. v tranzistoru PNP díry, neboť směr jejich pohybu souhlasí s technickým směrem proudu.

Nicméně skutečnost, že průchodu kolektorového proudu se účastní majoritní i minoritní nosiče náboje elektrody kolektor (tj. díry přicházející z báze, které jsou v kolektoru majoritními nosiči i elektrony, které jsou zde nosiči minoritními), je důvodem, proč se tranzistor nazývá bipolární. Jedná se tedy o tranzistor využívající nosičů náboje obou polarit. Z grafu je dále zřejmé, že v obvodu tranzistoru působí poměrně velké napětí (desítek voltů), avšak procházející proud je jen velmi malý (zlomky mikroampérů). Odpovídající výkon, daný součinem obou veličin, je pouze několik mikrowattů.

Kdybychom chtěli tento výkon zvětšit, museli bychom zvětšit proud procházející obvodem kolektoru (tj. kolektorový proud IC). K tomu však potřebujeme (viz. obr. 3.34a) zvětšit počet minoritních nosičů náboje v oblasti báze (v tranzistoru PNP počet děr). Tento požadavek splníme velmi snadno. Stačí, když napětím několik desetin voltu (větším než napětí UT0 diody) otevřeme přechod emitor – báze (obr. 3.35a). Díry, které jsou majoritními nosiči náboje v emitoru, začnou procházet ve velkém množství do oblasti báze.

Obr. 3.35  Činnost a schématická značka tranzistoru PNP.

(Převzato z [12]).

Vytvářejí emitorový proud tranzistoru IE. V oblasti báze jsou přicházející díry minoritními nosiči náboje a přechod báze – kolektor je pro ně otevřen. Protože báze má poměrně malou tloušťku, prochází téměř celý emitorový proud až do kolektoru tranzistoru. Výkon v obvodu kolektoru dosáhne hodnoty , tzn. že mnohonásobně stoupne. Velikost emitorového proudu je možné řídit napětím UBE. Podle konstrukčního provedení tranzistoru může být proud IE několik miliampérů až několik desítek ampérů. Výkon ve výstupním obvodu pak může dosáhnout hodnoty až několik set wattů.

Z celkového počtu děr přicházejících z emitoru do báze stačí v oblasti báze rekombinovat jen velmi malá část, zpravidla menší než 1 %.

Úbytek elektronů v bázi vzniklý rekombinací s dírami je vyrovnán proudem báze IB, který je tvořen elektrony přiváděnými ze záporného pólu zdroje UBE. Z obr. 3.35 je zřejmé, že

IE = IC + IB.

Rozdělení emitorového proudu na proud kolektoru a báze bere v úvahu též schématická značka tranzistoru PNP nakreslená na obr. 3.35b.

Kdybychom sledovali závislost kolektorového proudu na napětí kolektor – báze v případě, kdy emitorovým obvodem prochází konstantní proud IE, získali bychom průběh nakreslený na obr. 3.36a.

Obr. 3.36  Výstupní charakteristiky tranzistoru PNP se společnou bází.

(Převzato z [12]).

Získané křivky nazýváme výstupní charakteristiky tranzistoru v zapojení se společnou bází, neboť popisují vztah mezi vstupním proudem a výstupním napětím. Vidíme, že jednotlivé průběhy vznikly posunutím voltampérové charakteristiky diody kolektor – báze vždy o přírůstek ΔIC, který je roven té části emitorového proudu, která se dostává z emitoru až do kolektoru. Proto je výstupní proud IC o malou hodnotu menší než vstupní proud IE. Ačkoli je pro tranzistor PNP výstupní napětí i výstupní proud záporné, je zvykem kreslit výstupní charakteristiky do prvního kvadrantu (obr. 3.36b).

Obr. 3.37  Činnost tranzistoru NPN a jeho schématická značka.

(Převzato z [12]).

Podobným způsobem, kterým jsme vysvětlili činnost tranzistoru PNP, můžeme vysvětlit též činnost tranzistoru NPN. Dioda kolektor – báze je opět polarizována ve zpětném směru, aby z báze do kolektoru mohly procházet jen minoritní nosiče náboje. V tomto případě jsou to však elektrony a technický směr se označuje proti směru jejich pohybu. O to jsou v tranzistoru NPN představy složitější.

Stejně jako v tranzistoru PNP prochází i zde výstupním obvodem při proudu         IE = 0 pouze nepatrný proud ICB0. Otevřeme-li napětím UBE přechod báze – emitor, přivedeme do oblasti báze z emitoru elektrony, jejichž převážná část pokračuje do kolektoru, kde vytvoří výstupní proud IC. Jen malá část z celkového počtu přicházejících elektronů se uzavírá přívodem k bázi do kladného pólu zdroje UBE a tvoří proud IB.

Z obr. 3.35 a 3.37 vidíme, že oba druhy tranzistorů se liší polaritou působících napětí a směry procházejících proudů. To bere v úvahu též značka tranzistoru NPN nakreslená na obr. 3.37b.

### Základní zapojení tranzistoru

Tranzistor může být v obvodu zapojen třemi základními způsoby:

- se společnou bází (SB)

- se společným emitorem (SE)

- se společným kolektorem (SC)

Je samozřejmé, že způsob zapojení nemůže mít vliv na vnitřní činnost tranzistoru (tj. na podstatu působících fyzikálních jevů). Různé chování tranzistoru v jednotlivých základních zapojeních je způsobeno využitím různých jeho elektrod ve vstupním a ve výstupním obvodu.

V dalším výkladu porovnáme nejdůležitější vlastnosti tranzistoru NPN v těchto základních zapojeních. Veškeré závěry platí také pro tranzistory PNP. V zapojeních i v grafech je však nutné pro tranzistor PNP změnit polaritu všech napětí i smysly proudů.

První informaci získáme z průběhu voltampérových charakteristik (tzv. statických, tj. změřených stejnosměrným proudem). Pro tranzistor se společnou bází je naměříme v zapojení podle obr. 3.38.

Obr. 3.38  Měření statických charakteristik tranzistoru.

(Převzato z [12]).

Budeme-li udržovat napětí UCB konstantní např. (např. UCB = 10 V) a budeme-li jej regulovat potenciometrem P1 zapojeným ve vstupním obvodu, získáme závislost proudu IE na napětí UBE, kterou nazýváme vstupní charakteristika. Její průběh pro křemíkový tranzistor je na obr. 3.39a. Odpovídá voltampérové charakteristice polovodičové diody zapojené v přímém směru. Opakujeme-li měření při jiné hodnotě napětí UCB (např.      UCB = 3 V), zjistíme, že průběh vstupní charakteristiky závisí na výstupním napětí UCB jen velmi málo.

Závislost výstupního proudu IC na výstupním napětí UCB nazýváme výstupní charakteristika. Můžeme ji určit při konstantním napětí UBE (obr. 3.39b) nebo při konstantním proudu IE (obr. 3.39c).

Pro tranzistor se společným emitorem získáme statické charakteristiky v zapojení podle obr. 3.40. Vstupní charakteristiku představující závislost vstupního napětí na vstupním proudu naměříme stejně jako v zapojení se společnou bází, budeme-li uvažovat konstantní výstupní napětí.

Obr. 3.39  Charakteristiky tranzistoru NPN se společnou bází.

(Převzato z [12]).

Průběhy jsou nakresleny na obr. 3.41a. Jejich závislost na vstupním napětí je podobně jako v zapojení se společnou bází velmi malá.

Výstupní charakteristiky se měří opět při konstantním vstupním napětí (obr. 3.41b) nebo při konstantním vstupním proudu (obr. 3.41c).

Jednotlivé výstupní charakteristiky se oddělují od tzv. mezní přímky m tranzistoru, která prochází počátkem souřadnic a směřuje prudce vzhůru. Vlevo od mezní přímky nemůže z fyzikálních důvodů ležet žádný bod žádné výstupní charakteristiky.

Obr. 3.40  Měření statických charakteristik tranzistoru se společným editorem.

(Převzato z [12]).

Pro zapojení se společným kolektorem se statické charakteristiky neuvádějí, neboť všechny údaje, které bychom jejich pomocí mohli určit, je možné stanovit též z charakteristik platných pro zapojení se společným emitorem.

Rozdílné chování tranzistoru v různých základních zapojeních při změnách procházejících proudů ukáže následující úvaha. Nejprve zapojíme tranzistor se společnou bází podle obr. 3.42. Pomocnými napájecími zdroji jsou nastaveny určité pracovní podmínky (tzv. pracovní bod) tranzistoru. Např. UCB = 10 V, IE = - 5 mA.

Obr. 3.41  Charakteristika tranzistoru NPN se společným editorem.

(Převzato z [12]).

Kolektorový proud má hodnotu IC = 4,975 mA. Je menší než emitorový proud o proud báze, který je IB = 0,025 mA. Zbytkový proud ICB0 se vzhledem k jeho malé hodnotě neuvažuje.

Obr. 3.42  Určení proudového zesilovacího                   Obr. 3.43  Určení proudového zesilovacího

činitele v zapojení se společnou bází.                         činitele v zapojení se společným editorem.

(Převzato z [12]).

Změníme-li změnou napětí UBE emitorový proud např. o ΔIE = - 1 mA (z hodnoty IE = - 5 mA na IE = - 6 mA), zjistíme pomocí miliampérmetru mA2, který je zapojen ve výstupním obvodu, že se kolektorový proud změnil o ΔIC = 0,995 mA. Zároveň došlo ke změněně proudu podle Kirchhoffova zákona platí, že ΔIE + ΔIC + ΔIB = 0.

Porovnáme-li změnu výstupního proudu se změnou vstupního proudu, získáme vztah

,

který říká, že tranzistor v zapojení se společnou bází proud nezesiluje (změna výstupního proudu je menší než změna vstupního proudu). Znaménko minus souvisí s označením smyslu proudů na obr. 3.42.

Jsou-li změny proudů ΔIE a ΔIC tak malé, že je pro ně možné považovat tranzistor za lineární součástku, nazýváme poměr ΔIC (ΔIE)-1 určený při konstantním napětí UCB proudový zesilovací činitel tranzistoru v zapojení se společnou bází při výstupu nakrátko (neboť počítáme, že vnitřní odpor zdroje UCB je nulový). Tuto velmi důležitou veličinu označujeme h21b. Jak plyne z předcházejícího výkladu, je zesilovací činitel h21b záporný a o málo menší než jedna.

Zapojíme-li tranzistor se společným emitorem podle obr. 3.43 a způsobíme-li při konstantním výstupním napětí UCE změnou napětí UBE stejné změny proudů jako v případě zapojení se společnou bází (ΔIE = - 1 mA, ΔIC = 0,995 mA a ΔIB = 0,005 mA), získáme proudový zesilovací činitel při výstupu nakrátko v zapojení se společným emitorem, který označujeme h21e. Vypočteme

.

Výsledek ukazuje velké proudové zesílení tranzistoru v zapojení se společným emitorem.

V zapojení se společným kolektorem, které je nakresleno na obr. 3.44, způsobíme vhodnou změnou vstupního napětí UCB opět stejně velké změny proudů jako v předchozích případech (ΔIC = 0,995 mA, ΔIB = 0,005 mA).

Porovnáním změny výstupního a vstupního proudu získáme proudový zesilovací činitel při výstupu nakrátko v zapojení se společným kolektorem h21c,

.

Vidíme, že činitel h21c je záporný a o jednu větší než h21e.

Obr. 3.44  Určení proudového zesilovacího činitele v zapojení se společným editorem.

(Převzato z [12]).

Kdybychom doplnili vstupní obvod tranzistoru zdrojem střídavého vstupního signálu a výstupní obvod zatěžovacím (pracovním) rezistorem, mohli bychom zjišťovat též napěťové a výkonové zesílení tranzistoru v různých základních zapojeních. Z podrobnějšího rozboru bychom zjistili, že tranzistor v zapojení se společnou bází a se společným emitorem dosahuje velkého napěťového zesílení (několik stovek), kdežto v zapojení se společným kolektorem napěťově nezesiluje. Výkonové zesílení je největší v zapojení se společným emitorem, neboť v tomto zapojení je napěťové i proudové zesílení velké.

### Zbytkový proud tranzistoru

Zbytkovým proudem tranzistoru nazýváme proud procházející obvodem kolektoru v případě, že do vstupní elektrody (báze nebo emitoru) nepřivádíme proud. Zbytkový proud je podobně jako zpětný proud polovodičových diod tvořen minoritními nosiči náboje uvolněnými ze základního polovodičového materiálu (vlastní vodivost) a z příměsí způsobujících obrácený typ nevlastní vodivosti, než má příslušná elektroda (důsledek některých výrobních postupů nebo nedokonalého vyčištění základního materiálu).

V zapojení se společnou bází se zbytkový proud označuje ICB0. Prochází diodou kolektor – báze (obr. 3.34a). Jeho velikost je závislá na materiálu tranzistoru, na rozměrech přechodu báze – kolektor a na teplotě. Typické hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1.

Velikost zbytkových proudů tranzistorů při teplotě 25 °C.

(Převzato z [12]).

V zapojení se společným emitorem označujeme zbytkový proud při odpojené bázi ICE0 (obr. 3.45a). Zpětný proud diody kolektor – báze prochází v tomto případě přes bázi až do emitoru a je vstupním proudem tranzistoru. Tranzistor tento proud zesílí h21ekrát, takže obvodem kolektoru prochází proud ICB0 plus h21e krát ICB0. Proto platí vztah

.

Obr. 3.45  Zbytkový proud tranzistoru.

(Převzato z [12]).

Připojíme-li mezí bázi a emitor rezistor s odporem RBE (obr. 3.45b), který tvoří bočník k diodě báze – emitor, odvede se část proudu diody báze – kolektor mimo přechod báze – emitor. Tím se zmenší také zesilovaná část tohoto proudu a zbytkový proud tranzistoru se zmenší. Označuje je se ICER. Závislost tohoto proudu na odporu rezistoru RBE můžeme sledovat z charakteristik na obr. 3.46. Všimneme si, že při        RBE = 0 je ICER = ICB0.

Obr. 3.46  Vliv odporu mezi bází a editorem na zbytkový proud tranzistoru.

(Převzato z [12]).

### Vliv teploty na vlastnosti tranzistoru

Víme, že při zvyšování teploty se zvětšuje vlastní vodivost polovodiče. Nevlastní vodivost se nemění. Rostoucí vlastní vodivost polovodičového materiálu při vzrůstu tepoty se v tranzistoru projevuje především těmito příznaky:

- Růstem zbytkového proudu (obr. 3.47), z toho plynoucím zvětšováním proudu kolektoru, zkreslováním průběhu výstupních charakteristik (obr. 3.49) a zmenšováním dovolených napětí mezi elektrodami. Stejně jako pro zpětný proud diod platí i pro zbytkový proud tranzistoru, že při vzrůstu teploty o 1 °C vzroste proud ICB0 asi o 7 %, tj. při zvýšení teploty o 10 °C vzroste proud ICB0 na dvojnásobek.

Obr. 3.47  Vliv teploty na zbytkový                     Obr. 3.48  Vliv teploty na napětí

proud diody báze – kolektor.                  báze – emitor tranzistoru. (Převzato z [12]).

- Zmenšováním napětí báze – emitor. Tím dochází ke zkreslování tvaru vstupní charakteristiky. Příkladem je průběh nakreslený na obr. 3.48. Ze změny napětí UBE se dá vypočítat teplotní součinitel napětí báze – emitor

, je záporný má velikost několik mV/ K.

- Změnou vlastností tranzistoru pro změny napětí a proudů (změnou dynamických vlastností). Dochází např. k růstu proudového zesilovacího činitele h21e (viz. obr. 3.49).

Obr. 3.49  Výstupní charakteristiky tranzistoru při teplotě 25 °C plně, 35 °C čárkovaně.

(Převzato z [12]).

Např. pro tranzistor KF 508 byl v pracovním bodu (IC = 10 mA, UCE = 6 V) naměřen při teplotě – 50 °C činitel h21e = 48, při  + 25 °C činitel h21e = 120 a při  + 100 °C činitel h21e = 180.

### Mezní hodnoty tranzistoru

Aby při činnosti nedošlo k přetížení tranzistoru, a tím ke zkrácení doby jeho života nebo k jeho zničení, nesmějí být překročeny určité, tzv. mezní hodnoty působících veličin, které pro jednotlivé typy tranzistorů udává výrobce v katalogu. Protože nepříznivý vliv má na činnost tranzistoru také vyšší teplota, uvádějí se mezní hodnoty při určité teplotě okolí tranzistoru.

K přetížení by mohlo dojít těmito vlivy:

- velkým napětím mezi elektrodami,

- velkým procházejícím proudem,

- vysokou teplotou přechodu v důsledku příliš velkého elektrického příkonu, který se mění v tranzistoru na teplo.

Překročení přípustného napětí mezi elektrodami by mohlo způsobit napěťový průraz přechodů PN. Proto se udávají největší přípustná stejnosměrná napětí UCB max a UCE max.

Dále jejich impulsové hodnoty UCBM max a UCEM max (trvání impulsu musí být uvedeno).

Překročení mezní hodnoty procházejícího proudu má za následek zpravidla přerušení přívodu k elektrodám tranzistoru. Proto se uvádějí opět přípustné trvale působící a impulsové hodnoty proudů IC max, IE max, IB max a ICM max, IEM max, IBM max.

Příliš vysoká teplota přechodu může způsobit nevratné změny ve struktuře polovodičového krystalu. Oteplování tranzistoru je způsobováno elektrickým ztrátovým výkonem, který se mění v tranzistoru na teplo. Největší část z celkového tepla vzniká v přechodu báze – kolektor a z kolektoru je odváděno do okolí (vyzářením, vedením přívody nebo různými druhy chladičů).

Výrobce udává mezní ztrátový příkon PC dov (tzv. dovolenou kolektorovou ztrátu), který se rovná největšímu elektrickému příkonu, který se smí v kolektoru tranzistoru přeměnit na teplo, aniž by teplota přechodu překročila stanovenou mez. Je zřejmé, že PC dov závisí na chlazení tranzistoru. Pro výpočet platí stejné vztahy jako pro anodovou ztrátu a chlazení polovodičových diod. Např. pro tranzistor KF 508 se uvádí: tepelný odpor Rth = 220 °C/ W a .

Pro teplotu okolí:

Z uvedených vztahů a z průběhu mezní přímky plyne možná pracovní oblast tranzistoru pro určitou teplotu okolí , jak ukazuje obr. 3.50. Hyperbolu graficky znázorňující dovolenou kolektorovou ztrátu PC dov (tj. množinu pracovních bodů ve výstupních charakteristikách, pro které je UCE IC = PC dov) získáme takto: nejprve vypočteme číselnou hodnotu PC dov podle vztahu

.

Potom postupně zvolíme např. několik hodnot napětí UCE a ze vztahu PC dov = UCE IC vypočítáme odpovídající proudy IC. Hodnoty IC max a UCE max zjistíme v katalogu. Graf je sestrojen pro dvě teploty okolí na obr. 3.50.

Obr. 3.50  Pracovní oblast tranzistoru. Při = + 50 °C omezena body ABCDO, při teplotě = + 35 °C omezena body A´B´C´D´O.

(Převzato z [12]).

## Tranzistory řízené elektrickým polem

V roce 1952 objevila skupina amerických vědců pod vedením jednoho z vynálezů bipolárního tranzistoru Dr. Williama Schockleye zesilovací součástku pracující na principu využití elektrostatického pole k řízení proudu procházejícího polovodičovou destičkou. Součástka byla nazvána tranzistor řízený elektrickým polem (Field – Effect – Tranzistor, FET). Protože se zde vedení proudu účastní pouze nosiče náboje jedné polarity (většinové nosiče), používá se též názvu unipolární tranzistor.

### Tranzistor řízený elektrickým polem s přechodovým hradlem JFET

Uspořádání tohoto typu tranzistoru je schématicky znázorněno na obr. 3.51. Základem je polovodičová destička s nevlastní vodivostí typu N opatřená na obou koncích neusměrňujícími kovovými kontakty, které slouží k přivádění proudu a mají význam emitoru (E) a kolektoru (C). Do horní i dolní stěny základní destičky je v délce l vytvořena difúzí silně dotovaná vrstva obráceného typu vodivosti (P+) nazývaná hradlo (G – z anglického slova Gate). Obě části hradla jsou spolu vodivě spojeny. Hradlo tvoří řídící elektrodu tranzistoru. Prostor mezi částmi hradla se nazývá kanál.

Jsou-li hradlo i kolektor spojeny s emitorem (UCE = UGE = 0) (obr. 3.52a), vytvoří se v okolí hradla vyprázdněná oblast, znázorněná na obr. 3.52 tečkovanými plochami.

Obr. 3.51  Tranzistor řízený elektrickým polem s přechodovým hradlem ( JFET ).

(Převzato z [12]).

Tloušťku vyprázdněné oblasti je možné měnit napětím přiloženým k přechodu. Připojíme-li tedy mezi hradlo a emitor napětí UGE (obr. 3.52b), tak, aby přechod byl polarizován ve zpětném směru, můžeme obě vyprázdněné oblasti rozšířit. Tím zúžíme vodivou část kanálu a zvětšíme jeho odpor. Je zřejmé, že odpor kanálu můžeme měnit velikostí napětí přiloženého ve zpětném směru mezi hradlo a emitor. Přitom přívodem hradla neprochází téměř žádný proud (IG = 0, skutečný proud IG je řádu jednotek pikoampérů).

Uvažujeme nyní opět UGE = 0. Připojíme-li mezi hradlo a emitor napájecí zdroj s polaritou vyznačenou na obr. 3.53a, jehož napětí budeme postupně od nuly zvětšovat, objeví se kolektorový proud IC.

Obr. 3.52  Změna šířky vodivé části kanálu působením napětí UGE.

(Převzato z [12]).

Při nulovém nebo velmi malém napětí UCE je vyprázdněná oblast kolem částí hradla rovnoměrná a proud IC se zvětšuje při vzrůstu napětí UCE lineárně (obr. 3.53b část a). Při dalším zvětšování napětí UCE začíná kladné napětí připojené v místě kolektoru na kanál vodivosti N působit jako předpětí hradlo – kanál ve zpětném směru a tím rozšiřovat vyprázdněnou oblast. Toto rozšíření je největší v blízkosti kolektoru, neboť napětí mezi kanálem a hradlem se v důsledku napěťového úbytku působeného proudem IC od kolektoru k emitoru zmenšuje.

Výsledkem je nerovnoměrné rozložení vyprázdněné oblasti podél hradla (obr. 3.53a  a obr. 3.51).

Vliv napětí UCE na rozložení vyprázdněné oblasti má za následek zvětšování odporu kanálu při zvětšování napětí UCE. Proud IC proto roste při vzrůstu napětí UCE stále pomaleji (obr. 3.53b, část b). Při dosažení napětí UCE = Up se vyprázdněné oblasti obou částí hradla téměř dotknou. K úplnému dotyku (uzavření kanálu) nedojde.

Obr. 3.53  a) Vliv napětí UCE na rozložení  vyprázdněné oblasti kolem části hradla,

1 při malé hodnotě UCE, 2 při větším napětí způsobuje napětí UCE zužování kanálu, 3 UCE = Up

b) závislost proudu IC na napětí UCE při UGE = konst.

(Převzato z [12]).

Kanál se pouze v určitém místě zúží na velmi tenkou vrstvičku, která dovoluje průchod proudu IC. Při dalším zvětšení napětí UCE se úzká část kanálu prodlouží, odpor kanálu se zvětší a proud IC již nevzroste. Dosahuje své nasycené hodnoty  (obr. 3.53b, část c).

Nastavíme-li určité předpětí UGE (ve zpětném směru), bude se při zvětšování napětí UCE popsaná činnost tranzistoru opakovat. Vzrůst proudu IC však bude od počátku pomalejší a k nasycení dojde již při menší hodnotě napětí UCE, neboť vlivem působícího napětí UGE vycházíme nyní z užšího kanálu (obr. 3.52b). Popsané průběhy výstupních charakteristik tranzistoru JFE ukazuje obr. 3.54.

Obr. 3.54  Výstupní charakteristiky a značka tranzistoru JFE.

(Převzato z [12]).

### Tranzistor řízený elektrickým polem s izolovaným hradlem

Pro tyto typy tranzistorů se používají označení MISFET nebo MOSFET, která vznikla z počátečních písmen anglických slov Metal (kov) – Insulation (izolace) – Semiconductor (polovodič) – FET nebo Metal-Oxide (kysličník = izolační vrstva) – Semiconductor – FET. Používají se dva typy s vodivým kanálem a s indukovaným kanálem.

- MISFET s vodivým kanálem

Do povrchu slabě dotované destičky z křemíku, která má vodivost P, jsou difúzí vhodné příměsi vytvořeny dva rovnoběžné příkopy se silnou koncentrací příměsí (N+), které tvoří emitor a kolektor (obr. 3.55). Mezi nimi je tenčí, méně dotovaná vrstva N tvořící kanál. Celý povrch destičky je okysličen. Vrstvou kysličníku procházejí pouze vývody emitoru a kolektoru.

Obr. 3.55  Tranzistor řízený elektrickým polem typu MISFET s vodivým kanálem.

(Převzato z [12]).

Protože kysličník křemičitý (SiO2) je velmi dobrý izolant, je hradlo od kanálu dobře izolováno. Na vrstvu kysličníku nad místem, ve kterém je vytvořen kanál, je napařena vrstva hliníku, která tvoří řídící elektrodu (hradlo G).

Bude-li UGE = UCE = 0, vzniká v okolí přechodu PN na dolní hranici kanálu tenká vyprázdněná oblast rovnoměrného průřezu (obr. 3.56a). Zapojíme-li napájecí zdroj (stále při UGE = 0) do obvodu kolektor – emitor a zvětšujeme-li postupně napětí UCE, začne kanálem poměrně prudce stoupat proud IC, neboť kanál je široký a jeho odpor je malý (obr. 3.56b, průběh UGE = 0, oblast a na obr. 3.57). Kladné napětí UCE však působí mezi základní deskou spojenou s emitorem a kanálem typu N jako předpětí na přechodu PN ve zpětném směru.

Jeho růst způsobuje podobně jako v tranzistoru s přechodovým hradlem rozšiřování vyprázdněné oblasti v blízkosti kolektoru a tím omezuje růst proudu IC (obr. 3.56c; oblast b na obr. 3.57). Při dostatečném napětí (UCE = Up) se vyprázdněná oblast v blízkosti kolektoru rozšíří téměř přes celou tloušťku kanálu. Pro průchod proudu zbývá podobně jako při činnosti tranzistoru JFE jen tenká vodivá vrstvička na povrchu materiálu. Při dalším růstu napětí UCE již proud IC neroste, neboť délka tenké vodivé vrstvičky na povrchu kanálu se v důsledku dalšího rozšiřování vyprázdněné oblasti prodlužuje a odpor kanálu se zvětšuje (obr. 3.56c). Kolektorový proud je nasycen (oblast c na obr. 3.57).

Přiložíme-li na hradlo záporné napětí proti emitoru UGE < 0 (obr. 3.55), nedojde k průchodu proudu v obvodu hradlo – kanál – základní destička, neboť hradlo je od kanálu izolováno. Elektrické pole pouze vytlačí z prostoru kanálu určité množství volných elektronů.

Obr. 3.56  Činnost tranzistoru MIS s vodivým kanálem;

a) vyprázdněná oblast rovnoměrného průřezu v okolí přechodu PN při UCE = UGE = 0,

b) vliv napětí UCE na vyprázdněnou oblast při UGE = 0,

c) 1 rozložení vyprázdněné oblasti při UCE = Up, 2 při UCE > Up.  (Převzato z [12]).

Proto se odpor kanálu zvětší a při zvětšování napětí UCE stoupá proud IC mírněji než při nulovém předpětí hradla. Říkáme, že tranzistor pracuje v režimu ochuzení. (Ochuzení kanálu o volné nosiče náboje). Ostatní činnost tranzistoru je stejná jako při UGE = 0. Čím je záporné předpětí hradla větší, tím více volných elektronů je z kanálu vytlačeno a proud IC při určitém napětí UCE je menší (obr. 3.57).

Obr. 3.57  Výstupní charakteristiky tranzistoru MISFE s vodivým kanálem.

(Převzato z [12]).

Při tzv. závěrném předpětí UGEZ vytlačí elektrické pole z kanálu všechny volné elektrony a proud IC klesne na nulu. Bude-li předpětí hradla proti emitoru kladné, přitáhne naopak elektrické pole do prostoru kanálu volné elektrony (minoritní nosiče a elektrony příslušející vlastní vodivosti) ze základní destičky. Tím se zvětší vodivost kanálu a proud IC vzroste. Za této situace pracuje tranzistor v režimu obohacení.

- MISFET s indukovaným kanálem

Konstrukční uspořádání i činnost tohoto tranzistoru je velmi podobná tranzistoru MIS s vodivým kanálem. Mezi difundovanými příkopy tvořícími emitor a kolektor není vytvořen vodivý kanál, a proto při UGE = 0 neprochází mezi emitorem a kolektorem žádný proud (obr. 3.58a a 3.59).

Kanál vznikne vytlačením děr z prostoru mezi emitorem a kolektorem a přitažením volných elektronů ze základní destičky při přiložení kladného napětí na hradlo, tedy podobně jako v tranzistoru MISFE s vodivým kanálem při činnosti v režimu obohacení. V tenké vrstvě polovodiče těsně pod elektrodou G převládne počet elektronů nad děrami. Vznikne tzv. inverzní vrstva, která se chová podobně jako vodivý kanál s vodivostí typu N. Kolem inverzní vrstvy vzniká vyprázdněná oblast, jejíž průřez je ovlivňován napětím UCE stejně jako při činnosti tranzistoru s vodivým kanálem (obr. 3.58b, c) Rozdíl je pouze v tom, že v popisovaném typu tranzistoru dochází k vytvoření kanálu a k vedení proudu pouze při kladném předpětí hradla     (UGE > 0).

Jak ukazují charakteristiky (obr. 3.59), dochází při zvětšení napětí UGE ke vzrůstu proudu IC, neboť při kladnějším napětí na hradle je indukovaný kanál tlustší a vodivější než při malém napětí UGE.

Obr. 3.58  Činnost tranzistoru MIS s indukovaným kanálem,

a) je-li UGE = 0 kanál nevzniká,

b) vznik inverzní vrstvy při UGE > 0,

c) tvar inverzní vrstvy i vyprázdněné oblasti je ovlivněn    napětím UCE.  (Převzato z [12]).

Kdyby jednotlivé části popisovaných tranzistorů byly vyrobeny z polovodiče obráceného druhu nevlastní vodivosti, než který byl v předcházejícím výkladu uvažován, šlo by o tranzistory s kanálem P. Principem činnosti se od vyložených tranzistorů neliší. Vyžadují však obrácenou polaritu všech použitých napětí.

Obr. 3.59  Výstupní charakteristiky tranzistoru MISFE s indukovaným kanálem.

(Převzato z [12]).

### Tranzistor řízený el. polem se schottkyho kontaktem mesfet

Označení tohoto tranzistoru vzniklo ze slov „Metal-Schottky-FET“. Uspořádání ukazuje obr. 3.60.  Materiálem pro výrobu těchto tranzistorů je arzenid galia.

Na základní destičce s velmi nízkou vodivostí (na tzv. semiizolačním substrátu) je epitaxní vrstva AsGa vodivosti typu N a tloušťky asi 0,15 až 0,35 μm. Neusměrňujícími kontakty emitoru a kolektoru jsou ze slitiny Au-Ge. Hradlo vyrobené napařením vrstvičky hliníku tvoří Schottkyho kontakt, který se polarizuje napětím UGE ve zpětném směru (záporným napětím proti emitoru). Činnost je velmi podobná činnosti tranzistoru JFE. Představte si JFET podélně rozpůlený vodorovnou rovinou (obr. 3.51). Též statické charakteristiky mají stejný průběh (obr. 3.54).

Protože hradlo má délku l pouze několik desetin až několik jednotek mikrometrů a Schottkyho kontakt neobyčejně rychle ovládá velikost vyprázdněné oblasti pod hradlem je tento tranzistor schopen zpracovávat signály s frekvencí až několik desítek gigahertzů. Považuje se v součastné době za nejperspektivnější aktivní součástku pro velmi vysoké frekvence.

Obr. 3.60  Tranzistor řízený elektrickým polem se Schottkyho kontaktem ( MESFET ).

(Převzato z [12]).

## Tyristor

### Provozní stavy tyristoru

Na obr. 3.61 jsou vyznačeny všechny provozní stavy tyristoru. Tyristor je polarizován v závěrném směru (obr. 3.61a), nepropouští proud – žárovka nesvítí tak jako v případě diody na obr. 3.61a. Sepne-li tyristor, je polarizován v propustném směru (obr. 3.61b) a chová se jako dioda na obr. 3.61b.  Kladný pól vnějšího zdroje napětí je připojen na anodu – žárovka svítí. Na rozdíl od diody je však tyristor schopen blokovat, tj. nacházet se v blokovacím stavu. Na anodu přivádíme kladné napětí z vnějšího zdroje, na řídící elektrodu G nepřivádíme řídící impuls – žárovka nesvítí, na tyristoru se objevuje blokovací napětí, katoda tyristoru je záporná oproti anodě (obr. 3.61c).

Obr. 3.61  Provozní stavy tyristoru,

a) tyristor je polarizován v závěrném směru, b) tyristor je polarizován v propustném směru – na řídící elektrodu je přiveden řídící impuls, c) tyristor je polarizovaný v propustném směru – na řídící elektrodu není přiveden řídící impuls.

(Převzato z [15]).

### Struktura tyristoru

Nyní, když jsme se seznámili se základní funkcí tyristoru, přejdeme k rozboru jeho vnitřního složení.

Obr. 3.62  Struktura tyristoru.

(Převzato z [15]).

Struktura tyristoru je vytvořena křemíkovém krystalu, vykazujícím čtyři oblasti různé vodivosti. Jeho uspřádání je schématicky vyznačeno na obr. 3.62. Oblasti typu P a N se střídají, přičemž vnější oblast P je připojena na anodu, vnější oblast N na katodu a řídící elektroda G je spojena s vnitřní oblastí typu P.

### Pohyb nosičů náboje v tyristoru,  není-li přivedeno vnější napětí

V dalších dvou kapitolách se budeme zabývat pohybem nosičů náboje v oblastech P, N po přiložení napájecího napětí na jednotlivé elektrody tyristoru. Nejprve však prostudujeme případ, kdy na tyristor nepřivádíme napětí. Anoda i katoda jsou uzemněny, mají tady společný potenciál. Rovněž řídící elektroda není připojena k žádnému zdroji napětí.

Obr. 3.63  Nosiče náboje ve struktuře tyristoru, na který není přivedeno napětí.

(Převzato z [15]).

Pro lepší přehlednost vynecháme ve schématech náčrtků struktury tyristoru       (obr. 3.63 a další) krystalovou mříž, složenou z atomů křemíku. Značky + a – představují pohyblivé nosiče náboje, díry a elektrony.

I když se mohou nosiče náboje v jednotlivých oblastech P, N vlně pohybovat, nedojde k jejich vzájemnému promísení vzhledem ke vzniku záporného prostorového náboje v okolí přechodů PN, a tím i vzniku difúzního napětí.

### Pohyb nosičů náboje v závěrně polarizovaném tyristoru

Jestliže anodu tyristoru spojíme se záporným a katodu s kladným pólem vnějšího zdroje napětí, dojde k posunutí nosičů náboje. Kladné náboje (díry) jsou přitahovány zápornou elektrodou (anodou). Záporné náboje (elektrony) jsou přitahovány kladnou elektrodou (katodou).

Na třech přechodech PN J1, J2, J3 tyristoru proto dochází k různému rozdělení nosičů náboje (obr. 3.64). Přechod J1 je o nosiče náboje ochuzen, tzn., že jeho oblast je nevodivá. Přechod je při uvedené polaritě vnějšího napětí polarizován závěrně. Přechod J2 je o nosiče náboje obohacen. Jeho oblast vykazuje značnou elektrickou vodivost, přechod je polarizován propustně. Přechod J3 se chová stejně jako   přechod J1.

Protože je přechod J1 polarizován závěrně, tyristorem neprochází elektrický proud. Říkáme, že tyristor je polarizován v závěrném směru (anoda je záporná oproti katodě).

Obr. 3.64  Nosiče náboje v závěrně polarizovaném tyristoru.

(Převzato z [15]).

### Pohyb nosičů náboje u tyristoru v blokovacím stavu

Připojíme-li nyní na anodu kladný pól zdroje a na katodu záporný pól zdroje, dojde k posunu nosičů náboje, naznačenému a obr. 3.65.

Díry jsou odpuzovány kladným pólem zdroje (nyní anodou) a přitahovány k zápornému pólu zdroje (nyní katodě). U elektronů je tomu obráceně. Na přechodech PN je tomu obráceně. Na přechodech PN nastává proto tento stav:

- přechod J1 – zaplaven nosiči náboje, polarizován v propustném směru

- přechod J2 – ochuzen o nosiče náboje, polarizován závěrně

- přechod J3 – platí totéž, co pro přechod J1

Vzhledem k působení přechodu J2 nemůže ani nyní procházet tyristorem proud – říkáme, že tyristor blokuje.

Poznámka: Nezaměňujeme výrazy závěrný stav a blokovací stav, i když v obou případech je tyristor v nevodivém stavu. O závěrném stavu neboli směru mluvíme pouze v případě, že je anoda tyristoru záporná oproti katodě. V případě blokovacího stavu je tomu naopak.

Obr. 3.65  Nosiče náboje v tyristoru, který se nachází v blokovacím stavu.

(Převzato z [15]).

### Řídící obvod tyristoru

Při záporné půlperiodě střídavého napětí u(t) se přes diodu D1 začne nabíjet kondenzátor C na polaritu vyznačenou na obr. 3.66. Dioda D2 je v tuto dobu zavřená. Na řídící elektrodě G tyristoru T je polarita, při které je tyristor v nevodivém stavu. Jakmile se napětí u(t) začne zvyšovat dioda D1 se zavře a kondenzátor C se vybíjí přes regulační rezistor P, kterým lze rychlost vybíjení nastavit. Tím se nastaví i okamžik, kdy se na tyristoru T objeví kladné napětí, postačující k tomu, aby se tyristor T přes diodu D2 uvedl do vodivého stavu.

Tyristor tedy vede proud do okamžiku nastaveného rezistorem P do konce kladné půlperiody.

Obr. 3.66  Řídící obvod tyristoru.

(Převzato z [15]).

### Funkce jednotlivých přechodů tyristorové struktury

Nyní se opět vrátíme ke struktuře tyristoru a udáme úkoly, které plní jednotlivé přechody PN J1 až J3 (obr. 3.67).

Začneme s přechodem J3. Ten působí jako řídící přechod emitor – báze tranzistoru. Je silně dotován, a proto vykazuje značnou elektrickou vodivost. Přechod J2 určuje blokovací schopnost tyristoru. Přechod J1 určuje závěrné vlastnosti tyristoru.

Uvedli jsme, že oba přechody J3 a J1 jsou v závěrném stavu polarizovány stejně. Přechod J3 však vlivem silné dotace a tím malého odporu ke zvětšení maximálního přípustného závěrného napětí nepřispívá. Celé závěrné napětí zachytí přechod J1.

Obr. 3.67  Přechody tyristoru J1, J2, J3.

(Převzato z [15]).

### Maximální závěrné a blokovací napětí tyristoru

Víme, že ani na nejkvalitnější přechod PN nemůžeme přivést závěrné napětí libovolné velikosti. Vzrůstá-li závěrné napětí přechodu PN, vzrůstá i intenzita elektrického pole, působícího v celé oblasti přechodu.

Dosáhne-li intenzita elektrického pole kritické hodnoty, nastává elektrický průraz přechodu a závěrný proud lavinově vzrůstá.

Výše uvedené vlastnosti popisují přechod PN polovodičových diod, proto je můžeme bez jakýchkoliv změn uplatnit v případě přechodu J1.

U přechodu J2 je situace jiná. Jistě i zde vzrůstá intenzita elektrického pole se vzrůstajícím blokovacím napětím až do kritické hodnoty, kdy nastává průraz a proud přechodem rychle vzrůstá. Proud, procházející přechodem J2, však působí stejně jako řídící proud tyristoru, což znamená, že po překročení blokovacího napětí tyristor spíná a napětí na přechodu J2 se zhroutí.

### Vypínání tyristoru

Chceme-li, aby propustný proud tyristoru klesl na nulu, musíme odstranit značné množství nosičů náboje, zaplavujících jeho vnitřní strukturu. Teprve potom se může na tyristoru objevit mezi anodou a katodou větší napětí než pouhý úbytek v propustném směru.

Nevodivý stav tyristoru nastane:

- pokud tyristorem neprochází proud,

- nebo na tyristor připojíme závěrné napětí.

Každá z obou vedených možností vyžaduje zásah v pracovním obvodu tyristoru. V prvním případě postupujeme např. tak, že pracovní obvod přerušíme, takže propustný proud klesne na nulu. Pohyblivé nosiče náboje zmizí vlivem rekombinace. Vždy dva nosiče opačného znaménka (volný elektron + díra) se spojí, a tím vzájemně zruší svoji schopnost vyvolat elektrický proud.

V druhém případě musíme změnit polaritu napětí v pracovním obvodu. Uspořádání podle obr. 3.68 znamená přepólování zdroje napětí U tak, aby anoda byla spojena se záporným pólem a katoda přes zatěžovací odpor RZ s kladným pólem. Největší počet nosičů náboje je v takovém případě odčerpán vlivem napětí zdroje. Zbytek zmizí opět působením rekombinace.

Rozhodně nemůžeme zmenšit na nulovou hodnotu propustný proud tím, že přerušíme řídící obvod, takže řídící proud je nulový. Jakmile tyristor sepnul, je další průchod řídícího proudu přes elektrodu G a katodu zpět do zdroje řídícího napětí UG zbytečný.

Obr. 3.68  Elektronový a děrový proud tyristoru.

(Převzato z [15]).

U běžných typů tyristorů lze řídícím proudem způsobit jediné sepnutí tyristoru. Jeho přechod do nevodivého stavu lze provést jedině vhodným zásahem v pracovním obvodu.

## Charakteristiky tyristoru

### Statická charakteristika

Tyristor se může nacházet ve třech různých provozních stavech:

- propustném,

- závěrném,

- blokovacím.

Jeho statická (voltampérová) charakteristika má proto tři větve, naznačené na obr. 3.69.

Závěrná větev probíhá stejně jako u diody. V tomto provozním stavu nenacházíme rozdíl ve srovnání s chováním závěrně polarizované diody. Pro kladné hodnoty napětí na tyristoru (anoda kladná oproti katodě) má voltampérová charakteristika dvě větve. První přísluší propustnému, druhá blokovacímu stavu.

Zmíněné tři větve voltampérové charakteristiky vystihují vlastnosti tyristoru v pracovním obvodu. V dalších kapitolách tyto charakteristiky podrobně prostudujeme.

Obr. 3.69  Statická charakteristika tyristoru.

(Převzato z [15]).

### Propustná charakteristika

Tato charakteristika má téměř přímkový průběh, přičemž proud iT rychle stoupá i při malém zvětšení napětí uT. Podobně jako u diody nacházíme na statické charakteristice tyristoru prahové napětí U(T0) (obr. 3.70). Sklon propustné charakteristiky udává diferenciální odpor tyristoru, který má být pro dobrou funkci tyristoru co nejmenší

.

Průběh propustné větve statické charakteristiky je tedy určen hodnotou prahového napětí U(T0) a diferenciálním odporem rT.

Obr. 3.70  Prahové napětí a diferenciální odpor tyristoru.

(Převzato z [15]).

### Hodnota prahového napětí a dif. odporu v propustném směru

Ideální tyristor se vyznačuje tím, že hodnoty prahového napětí a diferenciální odporu v propustném směru jsou nulové. U skutečných polovodičových součástek tohoto ideálního stavu ovšem nedosahujeme. Vznik prahového napětí a diferenciálního odporu vysvětlíme tak, že uvažujeme stav, kdy na tyristor není přiloženo žádné napětí, a tedy jím neprochází proud. Mezi oblastí P a N se vytváří difúzní napětí, které zabraňuje promísení volných nosičů náboje, elektronů a děr. Toto difúzní napětí je totožné s prahovým napětím U(T0) a mívá u tyristorů, zhotovených na bázi křemíku, hodnotu kolem 1 V.

Diferenciální odpor představuje odpor tyristoru v propustném směru. Závisí na rozměrech a elektrické vodivosti materiálu, z něhož je tyristor vyroben. Podle druhu konstrukce bývá odpor rT = 0,1 až 0,001 Ω.

### Závěrná charakteristika

Závěrná charakteristika tyristoru popisuje chování tyristoru v závěrném směru, kde je řídící obvod rozpojen.

Na této charakteristice jsou významné dvě oblasti. V první oblasti se závěrný proud s rostoucím napětím uR příliš nezvyšuje (oblast I na obr. 3.71). V druhé oblasti (II) i nepatrné zvýšení napětí vyvolá prudký vzrůst závěrného proudu. Rozhraní obou oblastí udává průrazné napětí U(BR), což je maximální hodnota závěrného napětí, které smíme přiložit na daný tyristor.

Obr. 3.71  Průrazné napětí U(BR)

(Převzato z [15]).

Při závěrně polarizovaném přechodu PN tyristorové struktury dosahuje intenzita elektrického pole kritické hodnoty, vyvolávající lavinový vzrůst počtu nosičů náboje. Proto se pro napětí uR > U(BR) tak výrazně zvyšuje hodnota závěrného proudu           (obr. 3.71).

### Blokovací charakteristika

Zbývá ještě blíže popsat průběh blokovací charakteristiky iD(uD) při rozpojeném řídícím obvodu.

Blokovací charakteristika má na počátku stejný průběh jako závěrná charakteristika. Blokovací proud zůstává při zvyšujícím se napětí uD téměř konstantní.

Obr. 3.72  Spínací blokovací napětí U(B0).

(Převzato z [15]).

Těsně před dosažením hodnoty spínacího blokovacího  napětí U(B0) dochází k samovolnému sepnutí tyristoru a přechodu pracovního bodu na propustnou charakteristiku iT(uT) (obr. 3.72). Tyristory se navrhují tak, aby byly hodnoty průrazného napětí U(BR) a spínacího blokovacího napětí U(B0) přibližně stejné.

### Vstupní charakteristika tyristoru

Dosud jsme se zabývali statickou charakteristikou tyristoru za předpokladu, že řídícím obvodem neprocházel proud. Nyní si naopak všimneme chování řídícího obvodu při rozpojeném pracovním obvodu tyristoru.

Řídící napětí uG působí na jeden přechod PN. Můžeme proto očekávat, že závislost mezi napětím uG a proudem iG bude připomínat statickou charakteristiku diody        (obr. 3.73).

Na první pohled je nápadné, že propustná i závěrná větev charakteristiky probíhají podobně. Řídící obvod využívající přechod má totiž za úkol pouze vyvolat emisi nosičů náboje a tím i sepnutí tyristoru. Proto se jeho charakteristika liší od charakteristiky běžné diody.

Obr. 3.73  Vstupní charakteristika tyristoru.

(Převzato z [15]).

Uvažujeme nyní, jakým způsobem ovlivňuje řídící obvod průběh statické charakteristiky tyristoru.

### Úhel sepnutí

Řídící obvod má za úkol sepnout tyristor ve zvoleném okamžiku kladné půlperiody napětí zdroje. Od tohoto okamžiku až do konce kladné půlperiody pak prochází tyristorem propustný proud iT. V technické praxi je zvykem, udávat zvolený okamžik sepnutí nikoliv jako časový interval, který uplyne od počátku kladné půlperiody u(t) (tedy např. počtem milisekund), ale jako úhel α. Na vodorovnou osu diagramu, uvedeného na obr. 3.74, proto vynášíme nikoliv čas, ale proměnnou x = ωt. Tento postup má při vyšetřování sinusových průběhů velkou výhodu. Údaje nezávisí na frekvenci zkoumaného průběhu, délka periody má vždy hodnotu 2π, odpovídající     úhel 360°.

K sepnutí tyristoru může dojít pouze během kladné půlperiody, proto měříme úhel α, nazývaný řídící či úhel sepnutí, od bodu, v němž přechází napětí zdroje ze záporných do kladných hodnot. Měníme-li úhel α, mění se i střední hodnota propustného proudu. Zmenšuje-li se řídící úhel, tzn. tyristor spíná dříve, střední hodnota propustného proudu ITAV roste. Pro α = 180° (= π) je ITAV = 0.

Obr. 3.74  Úhel sepnutí tyristoru α.

(Převzato z [15]).

### Horizontální řízení tyristoru

Každé hodnotě řídícího úhlu α přísluší jistá střední hodnota propustného proudu ITAV. Nastavení požadované hodnoty řídícího úhlu zajišťuje řídící obvod tyristoru. Z různých druhů řízení se nejčastěji používá horizontální řízení, při němž se tyristor spíná impulsy řídícího proudu iG.

Obr. 3.75  Princip horizontálního řízení tyristoru.

(Převzato z [15]).

Charakteristickou vlastností impulsového řízení je posouvání impulsů iG vodorovně, tj. ve směru osy x = ωt (obr. 3.75). Můžeme tak nastavit libovolnou hodnotu mezi oběma krajními:

- α = 0°, střední hodnota proudu ITAV je maximální,

- α = 180° (= π), pak ITAV = 0.

Horizontální řízení tedy umožňuje měnit propustný proud tyristoru v plném rozsahu od nuly do maxima.

### Spínací napětí, spínací proud

Abychom dosáhli sepnutí tyristoru, nestačí pouze přivést na jeho řídící elektrodu proudový impuls. Pro bezpečné sepnutí je nutné, aby impuls řídícího napětí uG i proudu iG měl jistou minimální hodnotu, kterou nazýváme spínací napětí UGT a spínací proud IGT.

Kromě toho musíme splnit další požadavek, pokud jde o tvar proudového impulsu. Nosiče náboje musí procházet řídícím obvodem po určitou dobu, po níž teprve probíhá spínací pochod samočinně dál. Proudové impulsy musí mít tedy jistou střední hodnotu IGAV (obr. 3.76).

Obr. 3.76  Časový průběh řídícího proudu a střední hodnota IGAV.

(Převzato z [15]).

### Přídržný proud

V předchozí kapitole jsme uvedli, že bezpečné sepnutí tyristoru zajistí určitá minimální předepsaná hodnota řídícího proudu iG. Toto tvrzení musíme ještě upřesnit.

Proudový impuls musí procházet řídící elektrodou po určitou minimální dobu. Tu lze u běžných tyristorů odhadnout asi na 100 μs.

Obr. 3.77  Přídržný proud.

(Převzato z [15]).

Tato doba je nezbytná k tomu, aby propustný proud iT dosáhl hodnoty tzv. přídržného proudu IH, což je minimální proud, udávaný propustnou charakteristikou. Obr. 3.77 ukazuje velikost přídržného proudu IH. Jestliže je propustný proud v okamžiku, kdy proud iG klesá na nulu, menší než proud IH, přechází tyristor zpět do blokovacího stavu.

### Vertikální řízení tyristoru

Změny střední hodnoty propustného proudu můžeme dosáhnout i pomocí tzv. vertikálního řízení, při němž měníme okamžik, kdy tyristor spíná, velikostí řídícího proudu (obr. 3.78).

Obr. 3.78  Princip vertikálního řízení tyristoru.

(Převzato z [15]).

Zvětšuje-li se stejnosměrný řídící proud, dochází u vertikálního řízení k dřívějšímu sepnutí tyristoru. Stoupá střední hodnota propustného proudu ITAV. Vertikální řízení má jednu charakteristickou vlastnost. Řídící úhel můžeme měnit pouze v intervalu 0° až 90°. V rozsahu 90° až 180° není řízení stabilní. Úhel α se nastaví buď na hodnotu 90° nebo 180°. Právě toto omezení rozsahu dosažitelných hodnot řídícího úhlu vysvětluje, proč se vertikální řízení používá jen ve zvláštních případech.

### Jmenovitý proud tyristoru ITAVN

Ztrátový výkon, vznikající v tyristorové struktuře a odvedené teplo do okolí musí být v rovnováze, nemá-li dojít k tepelnému přetížení tyristoru. Situaci můžeme znázornit pomocí následujícího modelu – váhy, na jejímž pravém rameni je uloženo závaží. Jeho hmotnost odpovídá schopnosti tyristoru odvádět vznikající ztrátový výkon do okolí (obr. 3.79). Na levém rameni váhy je umístěno druhé závaží, jehož hmotnost je určena velikostí ztrátového výkonu tyristoru.

Je-li pravé závaží těžší, klesá pravé rameno váhy směrem dolů (tento případ je znázorněn na obr. 3.79), k přehřátí tyristoru nedochází. Nyní můžeme zvyšovat hodnotu propustného proudu tyristoru a tím i ztrátového výkonu tak dlouho, až jsou obě fiktivní závaží na obr. 3.79 stejně těžká, ručička váhy ukazuje kolmo vzhůru.

Obr. 3.79  Tepelná rovnováha tyristoru.

(Převzato z [15]).

Zvětšujeme-li dále propustný proud, poruší se rovnováha, levé rameno klesá, ručička se posune do levé části stupnice, jež udává nepřípustný provoz tyristoru, který je nyní tepelně přetížen. Ztráty jsou větší než výkon, odvedený chlazením tyristoru do okolí.

Propustný proud, který odpovídá hraničnímu stavu (ručička vah směřuje přímo vzhůru) nazýváme jmenovitý. Prochází-li tyristorem tento proud, vzniká ztrátový výkon, při němž se teplota přechodu tyristoru zvýší právě na největší přípustnou hodnotu. Protože jmenovitý proud závisí i na způsobu chlazení tyristoru, tj. na vnějších podmínkách. Udává jej výrobce pro jistou teplotu okolí nebo pouzdra (základny) tyristoru.

### Opakovatelné závěrné a blokovací napětí

Prozatím jsme se zabývali charakteristikami, udávajícími závislost proudu a úbytku napětí na tyristoru v jednotlivých provozních stavech. Na těchto charakteristikách lze přečíst největší přípustné hodnoty některých veličin, jež nesmíme při provozu tyristoru překročit.

Nejdůležitějšími údaji jsou mezní hodnoty pracovního proudu a napětí na tyristoru. Víme, že napětí, jež se objevuje mezi anodou a katodou, nesmí dosáhnout hodnoty průrazného napětí U(B0) vzhledem k tomu, že v takovém případě dochází ke značnému růstu ztrátového výkonu v závěrném a blokovacím směru.

Obr. 3.80  Opakovatelné napětí URRM, UDRUM.

(Převzato z [15]).

Z tohoto důvodu musíme volit v provozu napěťové namáhání tyristoru tak, abychom nepřekročili tzv.

- maximální opakovatelné závěrné napětí URRM,

- maximální opakovatelné blokovací napětí UDRUM,

jež se na statické charakteristice nacházejí na příslušné její větvi mezi hodnotami U(BR), resp. U(B0) a počátkem souřadnic (obr. 3.80).

Mezní hodnotou proudu je již uvedený jmenovitý proud tyristoru ITAVN, daný pro určitou teplotu pouzdra.

# Elektronická měření polovodičových součástek

V této kapitole se budeme zabývat problematikou měření základních polovodičových součástek. K tomu využijeme získané znalosti z předchozích kapitol, jejíchž obsah nabízí čtenáři teoretické informace v takovém měřítku, aby byl schopen aktivně reagovat, či  řešit danou problematiku a součastně pojmout plný rozsah série prováděných měření.

Snaha byla soustředěna na to, aby jednotlivá měření na sebe logicky navazovala a byla zde možnost zpětné vazby, tj. srovnání teorie s praktickým poznáním. Měření jsou orientována na polovodičovou diodu, tranzistor a tyristor. Veškerá měření byla realizována v elektronické laboratoři vybavené firmou Degem system, na střední odborné škole v Blansku (viz. obr. 4.1) a v radiochemické laboratoři firmy VF a.s, Černá Hora.

Obr. 4.1  Elektronická laboratoř od firmy Degem system.

Každé pracoviště elektronické laboratoře je vybaveno osciloskopem, digitálním multimetrem, analogovým multimetrem, elektronickým zařízením od firmy Degem system, včetně návodů k měření, se 425 různými elektronickými deskami. Dále pak síťovým rozvodem (~ 220 V, = 24 V a symetrickým napájením ± 5 V).

Měření v laboratoři probíhá následujícím způsobem:

- výběr měřené součástky, případně výběr konkrétního elektronického obvodu,

- propojení s elektronickým měřícím systémem Degem,

- zapojení vybrané části obvodu, jenž se děje propojením kablíků a svorek,

- připojení příslušných měřidel  (ampérmetr, voltmetr, osciloskop, …),

- zapnutí síťového vypínače.

Zápis o průběhu  a výsledcích laboratorních měření má formou technické zprávy  s následující strukturou:

- Název laboratorního měření.

- Zadání laboratorní úlohy.

- Popis měřeného předmětu - zde se uvedou základní údaje o měřeném předmětu, důležité z hlediska zadání úlohy a naměřených vlastností, např. štítkové, katalogové a jiné charakteristické údaje, okótovaný náčrt geometrických rozměrů apod.

- Teoretický rozbor

a) Teoretický rozbor vlastností měřeného předmětu - zde se uvedou a teoreticky zdůvodní na základě obecných znalostí předpokládané hodnoty a průběhy funkčních závislostí u měřeného předmětu, a to pouze ty, které se mají podle zadání úlohy měřit. Dále se uvedou nezbytné vztahy pro popis funkce měřeného předmětu v předpokládaném pracovním režimu, popř. konkrétní rozmezí hodnot předpokládané na základě obecně platných zákonitostí.

b) Teoretický rozbor zvolené měřící metody - zde se uvedou hlediska pro volbu měřící metody, hlediska pro volbu měřících přístrojů a pomocných zařízení. Uvede se stručný popis principu měřící metody - nikoli však popis postupu měření!

- Schéma zapojení - pokud to charakter zvolené měřící metody dovolí, použije se blokové schéma.

- Seznam použitých měřících přístrojů - zde se uvede označení použitých měřících přístrojů a zařízení shodné s označením ve schématu a dále pak charakteristické štítkové údaje. Do seznamu použitých přístrojů nepatří měřený předmět!

- Popis postupu měření - v této části se velmi stručně uvede, v jakém pořadí byly nastavovány jednotlivé části zapojení, jak a v jakém intervalu byly zvoleny nastavované hodnoty, jak a na kterém přístroji byly odečítány naměřené hodnoty. Uvede se rovněž, jakým způsobem byly naměřené hodnoty dále zpracovány (postup výpočtu nebo grafické řešení apod.).

- Tabulky - pod každou tabulkou musí být uveden obecný a konkrétní výpočet jednoho řádku (buď řádku, který obsahuje jmenovitou hodnotu základní veličiny, nebo řádku prvního).

- Grafy  - musí odpovídat daným zvyklostem a předepsané úpravě. Každý graf vyjmutý ze Zprávy o měření musí být po informativní stránce zcela soběstačný, tzn. musí být opatřen výstižným názvem (obvykle shodným s názvem tabulky), ve volné části grafu musí být uvedeny všechny konstanty použité při měření.

- Závěr (zhodnocení) - zde se uvede, jaké jsou skutečně zjištěné vlastnosti měřeného předmětu, jak souhlasí výsledky měření s předpokládanými teoretickými vlastnostmi uvažovanými v teoretickém rozboru, vysvětlí se a zdůvodní případné odchylky, posoudí se vliv metody a měřících přístrojů na výsledky měření.

## Měření na polovodičové diodě

Pro všechna měření jenž budou v této kapitole prezentována, byla použita polovodičová dioda 1N4148. Charakteristickým rysem polovodičové diody typového označení 1N4148 je vysoká spínací rychlost (max. 4ns). Díky vysoké spínací rychlosti řadíme tento typ diody do kategorie „Rychlé usměrňovací  diody“.

Rychlá usměrňovací dioda, často nazývaná dioda s malým komutačním nábojem, frekvenční dioda nebo jen rychlá dioda, má strukturu P+PNN+ konstruovanou tak, aby měla co nejmenší komutační náboj. Toho se zpravidla dosahuje zavedením rekombinačních center v podobě atomů Au nebo Pt (zkrácení doby života minoritních nosičů u výše uvedené struktury ve vrstvě N).

Tvar VA charakteristiky u rychlých diod je stejný jako u běžných usměrňovacích diod. Ovšem při daném závěrném napětí mají rychlé diody větší závěrné proudy. Zvětšení závěrného proudu je tím větší, čím kratší doby života (menšího komutačního náboje) chceme dosáhnout. Zkrácením doby života se zvětšuje úbytek napětí na diodě. Tedy proti obyčejným diodám mají rychlé diody menší napěťovou zatížitelnost a větší úbytek napětí v propustném směru. V provozu je nelze zatěžovat napětím uR ≥ UBR.

Požadavek součastného dosažení vysokého závěrného napětí, nízkých propustných ztrát a malého komutačního náboje (krátkých zotavovacích časů) je konfliktní, protože jednotlivé konstrukční faktory působí proti sobě.

Protichůdně působí zejména požadavek součastného dosažení vysokého závěrného napětí a vysoké proudové zatížitelnosti.

Vysoké závěrné napětí vyžaduje velkou tloušťku vrstvy vysokoodporového materiálu, pro rozšiřování depletiční vrstvy  přechodu PN. Vysoká proudová zatížitelnost je spojena s malým úbytkem napětí v propustném stavu a vyžaduje tedy minimální vzdálenost krajních vysokodotovaných vrstev.

Určitého kompromisu je možno dosáhnout konstrukcí s tzv. „stlačeným polem“. V tomto případě je dioda vytvořena strukturou P+PυN+, u kterého dochází k rozšíření oblasti prostorového náboje až do oblasti N+. Intenzita elektrického pole je ve vrstvě téměř konstantní.

Stejné propustné charakteristice obyčejné diody se stlačeným polem odpovídá zhruba stejná tloušťka nízkodotované oblasti, tj. wN ~ wυ. Pak z výrazů

a

je zřejmé, že vzhledem k NDυ < ND je větší závěrné napětí dosažitelné na struktuře s tzv. „stlačeným polem“, nebo je možno stejného závěrného napětí dosáhnout při menší vzdálenosti w krajních N+ a P+ vrstev, čemuž odpovídá nižší propustné napětí při stejné proudové hustotě a stejné době života nosičů, nebo je možné dosáhnout stejného závěrného napětí a stejné propustné charakteristiky, při kratší době života nerovnovážných nosičů. Pomocí této konstrukce realizovat diody s vysokým závěrným napětím, vysokou proudovou zatížitelností a malým komutačním nábojem. Tento typ diody se obvykle nazývá velmi rychlá usměrňovací dioda nebo výkonová PIN dioda, pro použití ve středofrekvenčních aplikacích.

### VA char. polovodič. diody 1N4148 v propustném a závěrném směru

Zadání laboratorní úlohy

    - Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost).

    - Proveďte měření proudů I, tekoucích polovodičovou diodou, pro předem definované hodnoty napětí U na diodě. Měření realizujte jak pro propustný, tak i pro závěrný směr.

Prostřednictvím Schockleyho rovnice, vypočtěte statický odpor Rs a diferenciální odpor Rd, dále pak diferenciální vodivost gd jak v propustném, tak i v závěrném směru.

    - Proveďte aproximaci voltampérové charakteristiky jak v propustném, tak i v závěrném směru. Určete velikost prahového napětí UT0 v propustném směru a velikost anodového napětí UBR v závěrném směru, při kterém dochází k nárazové ionizaci. Rozhodněte zda nárazová ionizace při Vašem měření byla destruktivní či nedestruktivní.

    - Na základě Schockleyho rovnice proveďte výpočet teoretických hodnot napětí UF a UR na polovodičové diodě, při teplotě T = 300 K. Porovnejte teoreticky vypočtené hodnoty napětí UF a UR se skutečnými (naměřenými) hodnotami. V případě nesrovnalostí (odchylek) stanovte korektní vysvětlení.

    - Na voltampérové charakteristice polovodičové diody v propustném směru, stanovte pracovní bod P. Vypočtěte velikost statického odporu Rs a diferenciálního odporu Rd, v pracovním bodě P polovodičové diody. Součastně proveďte výpočet diferenciální vodivosti gd, v tomto pracovním bodě. K výpočtům využijte opět Shockleyho rovnice.

    - Na voltampérové charakteristice polovodičové diody v propustném směru stanovte dva pracovní body P1 a P2.

Graficky určete velikost dynamického odporu Rd, v těchto pracovních bodech. Vypočtěte velikost diferenciální vodivosti gd, opět v obou pracovních bodech. Výpočet proveďte bez použití Schockleyho rovnice.

    - Na voltampérové charakteristice polovodičové diody v propustném směru, znázorněte změnu polohy zatěžovací přímky a pracovního bodu P diody, jak při změně odporu ΔR, tak i při změně napájecího napětí ΔUN.

Polovodičová dioda 1N4148 – katalogové údaje

Obr. 4.2  Typické označení diod.

- Základní vlastnosti

  - Si dioda, hermeticky zapouzdřena v olověném skle SOD27,

  - vysoká spínací rychlost, max. 4 ns,

  - napětí v závěrném směru, max. 100 V,

  - dovolený proud v propustném směru, max. 450 mA (limitní hodnota).

- Popis

Polovodičová dioda 1N4148 patří do kategorie vysokorychlostních spínacích diod stejně jako dioda 1N4448, jenž jsou vyráběny planární technologií. Tyto diody jsou hermeticky zapouzdřeny v olověném skle, pod označením SOD27 (DO35). Popis kontaktů a schématickou značku ukazuje obr. 4.2. (a – anoda, k- katoda).

- Elektrické parametry

Tabulka 2.

| Symbol | Parametr | Podmínky | Min. | Max. | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UF | Napětí v propustném směru | IF = 10 mA IF = 5 mA IF = 100 mA | - 0,62 - | 1 0,72 1 | V V V |
| IF | Proud v propustném směru | - | - | 200 | mA |
| UR | Napětí v závěrném směru | - | - | 100 | V |
| IR | Proud v závěrném směru | UR = 20 V | - | 25 | μA |
| Cd | Kapacita diody | f = 1 MHz; UR = 0 V | - | 4 | pF |
| Pmax. | Maximální výkon | T = 300 K | - | 500 | mW |

Parametry polovodičové diody 1N4148, při teplotě 300 K.

Teoretický rozbor měření voltampérových charakteristik polovodičové diody

Dioda je polovodičová součástka se dvěma vývody, která má nesymetrickou voltampérovou charakteristiku. To znamená, že má nestejnou vodivost pro různé polarity připojeného napětí. Pod názvem dioda, bez dalšího přívlastku se zpravidla míní součástka, vytvořená jednoduchým PN přechodem.

- Atmosférické podmínky

Před každým měřením je nutné zaznamenat atmosférické podmínky, při nichž má měření probíhat. Klíčovým údajem atmosférických podmínek při měření, je teplota, jenž má zásadní vliv, nejen na měření polovodičových  součástek, ale obecně ovlivňuje veškerá prováděná měření.

- Měření VA charakteristik diod, Schockleyho rovnice

Při měření VA charakteristik postupujeme zpravidla tak, že nejprve zvolíme veličinu, jejíž velikost budeme nastavovat a poté veličinu, jejíž velikost budeme měřit. U nastavované veličiny, stanovíme měřící rozsah a krok, jehož prostřednictvím se můžeme pohybovat na zvoleném měřícím rozsahu.

Hodnoty veličin, jenž jsou nastavovány, (např. napětí UF), vynášíme v grafech VA charakteristik na ose x, zatím co měřené hodnoty veličin, (např. proud IF), vynášíme na ose y. Máme k dispozici několik možností, jak se pohybovat na zvoleném měřícím rozsahu:

zvoleným krokem nastavujeme hodnoty od nuly do maxima měřícího rozsahu,

zvoleným krokem nastavujeme hodnoty z maxima do nuly měřícího rozsahu,

zvoleným krokem nastavujeme hodnoty od nuly do maxima kladných hodnot a od

nuly do „minima“ záporných hodnot měřícího rozsahu.

Pro měření propustné a závěrné charakteristiky polovodičové diody, je výhodné využít bod c). Záporně nastavovanými hodnotami, máme na mysli, změnu polarity napájecího napětí UN, na polovodičové diodě. Dioda je tedy zapojena tak, že anoda je připojena k zápornému pólu zdroje napětí a katoda je připojena ke kladnému pólu zdroje napětí.

Při takto zvolené metodě, kdy nastavujeme napětí na diodě a odečítáme hodnoty proudů tekoucí polovodičovou diodou, vytváříme podklady pro konstrukci VA charakteristiky diody. Následným vynesením hodnot napětí a proudů do grafu, získáváme VA charakteristiku diody.

Volba měřícího rozsahu a kroku, s nímž je napětí na polovodičové diodě nastavováno, jsou klíčem k úspěšnému měření.

Pro tyto účely je nutné znát parametry polovodičové diody a striktně dodržovat limitní hodnoty, jenž deklaruje výrobce. V opačném případě může dojít k destrukci diody.

Za určitých obecných předpokladů je možné odvodit rovnici ideální diody. Obecnými předpoklady máme namysli:

- neexistuje žádný externí zdroj generace nosičů (např. světlo),

uvažujeme strmý přechod a platnost depletiční aproximace,

neuvažujeme generaci a rekombinaci v depletiční oblasti,

uvažujeme režim nízké injekce,

elektrické pole je nulové mimo depletiční oblast,

NA a ND jsou konstantní.

Depletiční aproximace předpokládá, že v oblasti přechodu PN (mezi body –xp a xn) nejsou volné nosiče náboje, zatímco mimo tuto oblast (v kvazineutrálních oblastech) je prostorový náboj plně kompenzován volnými nosiči. Depletiční aproximace umožňuje vyřešit Poissonovu rovnici a spočítat intenzitu elektrického pole v PN přechodu.

Podrobné odvození rovnice ideální diody zde nebudeme rozebírat, uveďme jenom, že postupujeme podle následujícího schématu:

- řešíme stavové rovnice polovodiče pro minoritní nosiče,

spočítáme okrajové podmínky pro minoritní nosiče na hranicích depletiční oblasti,

určíme proud elektronů a proud děr – celkový proud je jejich součtem.

Výsledek vyjadřuje rovnice:

.

A – plocha přechodu,

Dn, Dp – difúzní koeficient definovaný jako:

.

Ln, Lp – střední difúzní délka minoritních nosičů [ m ].

.

np0, pn0 – rovnovážné koncentrace minoritních nosičů.

.

Nyní můžeme definovat saturační proud I0 jako:

.

Použijeme-li definici teplotního napětí UT = kT.q-1 a saturačního proudu I0, dostáváme Schockleyho rovnici ideální diody ve tvaru:

.

Stejně jako u jiných nelineárních prvků můžeme i u přechodu PN definovat statický (prostý) a dynamický (diferenciální) odpor, jako funkci přiloženého napětí.

Úpravou Schockleyho rovnice dostáváme:

.

Statický odpor Rs je poté definován jako:

.

Diferenciální odpor Rd vypočteme následovně:

.

- propustný směr I >> I0,

- diferenciální odpor Rd pro I = 0 (v počátku charakteristik),

- závěrný směr I = -I0 (ve skutečnosti proud I není zcela konstantní a diferenciální   odpor Rd je veliký ≈ jednotky až desítky GΩ).

Diferenciální vodivost gd je převrácenou hodnotou diferenciálního odporu.

.

- Aproximace VA charakteristik, charakteristický odpor diody

Na základě zkonstruovaných grafů voltampérových charakteristik můžeme provést aproximaci příslušných částí grafu (propustný a závěrný směr).  Aproximaci voltampérových charakteristik, provádíme za účelem zjištění hodnoty prahového napětí UT0 a anodového napětí UBR. Aproximací máme namysli idealizaci průběhu voltampérové charakteristiky.

Obr. 4.3  Voltampérová charakteristika polovodičové diody.

V podstatě se jedná konstrukci tečny k VA charakteristice v propustném a závěrném směru. Hodnota, při níž proud IF diodou začíná prudce vzrůstat reprezentuje velikost prahového napětí UT0 v propustném směru. V závěrném směru pak hovoříme o anodovém napětí UBR přesně tak, jak ukazuje obr. 4.3.

Prahové napětí UT0 je v podstatě difúzním napětím v rozmezí (0,6 ÷ 0,7) V pro Si diody. Nad tímto prahovým napětím UT0, má dioda propustný diferenciální odpor RdF (forward resistance) 1  až 300 ohmů. Pod tímto prahem klade průchodu proudu závěrný diferenciální odpor RdR (reverse resistance). Poměr RdR ku RdF označujeme jako spínací poměr a √RdR * RdF nazýváme charakteristický odpor diody. Typické hodnoty pro komerční diody jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3.

| Druh diody | RdF [ Ω ] | RdR [ MΩ ] | UT0 [ V ] | RdR . RdF-1 | √RdR . RdF [ kΩ ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ge | 3 až 500 | 0,05 - 4 | 0,25 | 2000 - 105 | 0,5 - 20 |
| Si | 1 až 300 | 400 - 5000 | 0,65 | 106 - 108 | 102 - 103 |
| Se | 300 - 3000 | 1 - 10 | 0,5 - 1,5 | ≈3·103 | ≈50 |

Charakteristické údaje polovodičových diod.

Při dosažení hodnoty napětí UBR v závěrném směru dochází k prudkému nárůstu anodového proudu diodou. Při tomto napětí dosáhlo elektrické pole takové intenzity, že vytrhává elektrony z vazeb mezi atomy a dochází k ionizaci krystalové mřížky.

Tato ionizace může být nedestruktivní (po zmenšení napětí dojde k rekombinaci a k obnovení funkce diody) nebo destruktivní jenž vede k nevratným změnám v krystalové mřížce a tudíž ke zničení diody.

- Výpočet teoretického průběhu polovodičové diody

Polovodičová dioda je nelineární součástka s usměrňovacím účinkem, jejíž teoretickou charakteristiku lze odvodit z rovnice pro přechod PN (Schockleyho rovnice ideální diody):

,

UT - teplotní napětí vyjádřené jako .

Elementární náboj e = 1,602-19 C, k je Boltzmannova konstanta, k = 1,318-23 JK-1. Proud I0 je definován jako saturační proud jehož velikost pro Si diody bývá udávána   10 pA. Pro teplotu T = 300 K (~ 27 °C), činí teplotní napětí UT = 26 mV. Exaktně je tato charakteristika použitelná pouze v okolí průchodu nulou.

Obr. 4.4  Teoretická a skutečná charakteristika polovodičové diody při teplotě T = 300 K.

Při závěrném napětí UR větším jak 0,5 V roste závěrný proud jen nepatrně. Jde o ztrátový proud způsobený nerovnoměrnostmi na hraničních plochách přechodu PN. Při propustném napětí UF vyšším jak 0,5 V se odchyluje skutečný průběh charakteristiky od ideálního exponenciálního průběhu, protože se proud v důsledku dosud zanedbaného vlastního odporu krystalu - tzv. odporu dráhy - zmenší proti teoreticky odvozené hodnotě (viz obr. 4.4). Přiložené napětí se tedy rozdělí na napětí na závěrné vrstvě a na úbytek napětí na odporu krystalu.

- Zatěžovací přímka a pracovní bod

Určení pracovního bodu P na VA charakteristice diody v propustném směru se provádí nejčastěji graficko-početní metodou. Zatěžovací přímku sestrojíme tak, že najdeme dva body na VA charakteristiky diody. Souřadnice bodu na ose x = , kde napětí UN je nastavené napětí na zdroji. Souřadnice bodu na ose y = , kde I je hodnota proudu, kterou vypočteme na základě Ohmova zákona

,

poté oba body propojíme. Říkáme, že jsme sestrojili zatěžovací přímku na VA  charakteristice polovodičové diody. Bod, v němž se protíná zatěžovací přímka s VA charakteristikou polovodičové diody, označujeme jako pracovní bod P.

Vedeme-li přímku rovnoběžnou s osou x, z pracovního bodu P diody, pak na ose y odečítáme odpovídající hodnotu proudu IF. Naopak, vedeme-li přímku rovnoběžnou s osou y, z pracovního bodu P diody, pak na ose x odečítáme příslušnou hodnotu napětí UF.

Početní metoda spočívá v tom, že na základě aproximace VA charakteristiky polovodičové diody zjistíme napětí na otevřené Si diodě, U ≈ UT0 = 0,7 V. Proud IF, procházející obvodem polovodičové diody, vypočteme z rovnice zatěžovací přímky:

.

Vyneseme-li do grafu VA charakteristiky polovodičové diody na osu y velikost proudu IF a na ose x odečteme velikost napětí UT0, získáme souřadnice pracovního bodu P diody.

Na základě vypočtených, či odečtených hodnot, jenž odpovídají pracovnímu bodu P polovodičové diody, jsme nyní schopni početně určit velikost statického odporu Rs a dynamického odporu Rd. Statický odpor Rs polovodičové diody odvozený ze Schockleyho rovnice v propustném směru:

.

Diferenciální vodivost gd diody odvozená ze Schockleyho rovnice v propustném směru:

.

Diferenciální odpor Rd diody odvozený ze Schockleyho rovnice v propustném směru:

.

- Grafické určení dynamického odporu diody

Grafické určení diferenciálního odporu Rd diody předpokládá sestrojení tečny ke zvolenému pracovnímu bodu P na VA charakteristice. Na základě takto vytvořené tečny jsme schopni odečíst změnu proudu ΔI na ose y a změnu napětí ΔU na ose x. Odečet napětí a proudů provádíme vždy mezi dvěma body a to v místech, kde tečna svírá s VA charakteristikou úhel ≈ 3°. Diferenciální odpor Rd  a diferenciální vodivost gd, podle Ohmova zákona v pracovním bodě P polovodičové diody:

,

.

- Změna polohy zatěžovací přímky a pracovního bodu

Je nutno si uvědomit, že při změněně odporu R, či při změně napájecího napětí UN, dochází  ke změně polohy zatěžovací přímky a tím i ke změně polohy pracovního bodu P. Rovnice zatěžovací přímky je vyjádřena z Ohmova zákona ve tvaru:

.

Při změně odporu ΔR nastává situace, kdy napájecí napětí na ose x má stále stejnou hodnotu, proudy na ose y vyjádříme následovně:

- [UN * (R – ΔR)-1],

- [UN * (R)-1],

- [UN * (R + ΔR)-1].

Provedeme-li výpočet výše uvedených proudů, získáváme na ose y tři body, které jsou spojeny s jedním bodem na ose x (UN = napájecí napětí).

Při změně napájecího napětí UN nastává jiná situace. Napájecí napětí na ose x nemá již stejnou hodnotu a proudy na ose y vyjádříme následovně:

- [(UN + ΔUN) * (R)-1],

- [UN * (R)-1],

- [(UN – ΔUN) * (R)-1].

Na ose x je napětí UN vyjádřeno následovně:

- [UN+ΔUN],

- UN,

- [UN – ΔUN].

Propojením příslušných bodů na osách x a y získáváme tři přímky a tři pracovní body. Propojíme body o souřadnicích [a),a)];[ b),b)];[ c),c)], tak jak jsou uvedeny výše pro příslušné osy x a y.

Teoretický rozbor zvolené měřící metody

Měření je soubor experimentálních činností, jejíchž cílem je stanovit hodnotu měřené veličiny, resp. více veličin. Abychom mohli měřit fyzikální vlastnosti, musíme porovnat působení zkoumaného objektu (předmětu, děje) s působením jiného (měřeného) objektu – měřidla. Při subjektivním měření se srovnává působení na lidské smysly, při objektivním měření na měřící zařízení. Pro fyziku je typická snaha o objektivizaci měření, tj. zmenšení úlohy lidských smyslů při měření.

Každé měření je založeno na měřícím principu. Např. při měření teploty může být měřícím principem teplotní roztažnost kapalin nebo termoelektrický jev.

Způsob, jakým pak na základě měřícího principu měříme danou fyzikální veličinu nazýváme fyzikální veličinu, se nazývá měřící metoda. Metody dělíme dle různých hledisek a rozlišujeme:

- metody přímé a nepřímé,

- metody absolutní a relativní,

- metody statické a dynamické (klidové a pohybové),

- metoda substituční (nahrazovací),

- metoda kompenzační (vyrovnávací).

Absolutní metoda měření poskytuje hodnotu měřené veličiny přímo v příslušné jednotce, např. čas v sekundách. Pro námi prováděná měření, při nichž využíváme dva měřící přístroje – voltmetr a ampérmetr, je tato metoda nejobjektivnější.

Schéma zapojení

Obr. 4.5  Měření VA charakteristiky polovodičové diody; a) v propustném, b) v závěrném směru.

Obr. 4.6.  Mnohokanálový analyzátor Silena Varro, použitý při měření závěrné charakteristiky polovodičové diody.

Použité měřící přístroje

- Digitální teploměr, vlhkoměr a barometr Comet System – typ D4141, v.č. 03910062, napájení ss. 9 V, int. teplota (– 10 ÷ 60) °C, ext. teplota (– 30 ÷ 80) °C.

- Laboratorní zdroj Diametral – typ P230R51D, v.č. 1282, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 320 W, pojistka T 250 V / 3,15 A, výstup 2 x 30 V / 4 A, 1 x 5 V / 3A.

- Zdroj VN Silena Varro – typ 7716, v.č. 842, napájení 230 V / 50 Hz, pojistka        T 250 V / 3,15 A, výstup (0 ± 6) kV, (1 – 2000) µA.

- Digitální multimetr – typ PU 510, v.č. 7466829, napájení ss. 9 V.

Popis postupu měření

- Na měřícím přístroji Comet System odečtěte a zaznamenejte teplotu, tlak a vlhkost. Odečtené hodnoty zaokrouhlete na jedno desetinné místo a zapište.

- Zapojte obvod podle obr. 4.5 a). Dbejte na to, aby ampérmetr byl v obvodu připojen vždy sériově a voltmetr vždy paralelně k prvku, na němž chceme měřit . Napětí UF na polovodičové diodě nastavujte v následujících intervalech:

- V s krokem 100 mV,

- V s krokem 20 mV,

- V s krokem 10 mV,

- V s krokem 25 mV.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UF na diodě, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IF, tekoucího polovodičovou diodou.

Pozn. Index F je  převzatý z anglického slova forward – „vpřed směřující“.

- Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UF a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudů IF, tekoucí polovodičovou diodou. V tabulce uveďte výpočet diferenciálního odporu RdF a statického odporu RsF, včetně diferenciální vodivosti gdF v propustném směru, podle Schockleyho rovnice. Výpočet proveďte pro každou naměřenou hodnotu proudu IF.

- Sestrojte graf VA charakteristiky polovodičové diody v propustném směru. V grafu uveďte vypočtené hodnoty diferenciálního odporu RdF dle Schockleyho rovnice.

- Zapojte obvod podle obr. 4.5 b). Pomocí regulovatelného vysokonapěťového zdroje, jenž je součástí mnohokanálového analyzátoru Silena Varro, nastavujte napětí UR na polovodičové diodě v následujících intervalech:

- V s krokem 10 V,

- V s krokem 1 V.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UR na diodě, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IR, tekoucího polovodičovou diodou.

Pozn. Index R je  převzatý z anglického slova reverse – „reverzní (zpětný)“.

- Sestavte tabulku v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UR a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudů IR, tekoucích polovodičovou diodou. V tabulce uveďte výpočet diferenciálního odporu RdR a statického odporu RsR, včetně diferenciální vodivosti gdR v závěrném směru, podle Schockleyho rovnice. Výpočet proveďte pro každou naměřenou hodnotu proudu IR.

- Sestrojte graf VA charakteristiky polovodičové diody v závěrném směru.

- Sestrojte grafy aproximovaných VA charakteristik pro propustný a závěrný směr. V grafu aproximované propustné VA charakteristiky polovodičové diody, vyznačte bod, jehož hodnota reprezentuje velikost prahového napětí UT0. V grafu aproximované závěrné charakteristiky polovodičové diody, vyznačte bod, jehož hodnota reprezentuje velikost anodového napětí UBR.

- Sestavte tabulky, v nichž budou uvedeny teoreticky vypočtené hodnoty napětí UF a UR, podle Schockleyho rovnice, pro teplotu T = 300 K. Teoretické výpočty obou napětí proveďte pro každou naměřenou hodnotu proudu IF a IR.

- Sestrojte grafy VA charakteristik teoretických průběhů diody, jak v propustném, tak i v závěrném směru, při teplotě T = 300 K.

- V grafu VA charakteristiky propustného směru diody, sestrojte zatěžovací přímku a vyznačte v grafu pracovní bod P, polovodičové diody. Odečtěte velikost napětí UF (P) a proudu IF (P), v pracovním bodě P diody. Na základě Schockleyho rovnice proveďte výpočet statického odporu RsF a diferenciálního odporu RdF, v pracovním bodě P diody. Stanovte velikost diferenciální vodivosti gdF v pracovním bodě P.

- Graficky určete velikost diferenciálního odporu RdF  polovodičové diody, ve dvou pracovních bodech P1 a P2. Volba pracovních bodů je individuální. Stanovte velikost diferenciální vodivosti gdF ve zvolených  pracovních bodech. K výpočtům využijte pouze Ohmův zákon.

- Sestrojte graf VA charakteristiky polovodičové diody tak, aby byla zachycena změna polohy zatěžovací přímky a pracovního bodu P, při změně odporu            ΔR = (± 250) Ω. Druhý graf sestrojte tak, aby zde byla zachycena změna polohy zatěžovací přímky a pracovního bodu P polovodičové diody, při změně napájecího napětí ΔUN = (± 0,5) V.

Tabulky a výpočty

Tabulka 4.

| UF [ V ] | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,52 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0,00 | 0,0001 | 0,0004 | 0,002 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,24 |
| RsF [  ] | 0,00 | 2,39E+06 | 6,86E+05 | 1,51E+05 | 3,04E+04 | 3,69E+03 | 2,67E+03 | 1,83E+03 |
| RdF [  ] | 2,59E+09 | 2,59E+05 | 6,47E+04 | 1,23E+04 | 2,18E+03 | 2,27E+02 | 1,61E+02 | 1,08E+02 |
| gdF [ S ] | 3,86E-10 | 3,86E-06 | 1,54E-05 | 8,11E-05 | 4,59E-04 | 4,41E-03 | 6,22E-03 | 9,27E-03 |
| UF [ V ] | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 |
| IF [ mA ] | 0,36 | 0,55 | 0,81 | 0,99 | 1,22 | 1,49 | 1,82 | 2,10 |
| RsF [  ] | 1,26E+03 | 8,45E+02 | 5,80E+02 | 4,82E+02 | 3,95E+02 | 3,28E+02 | 2,71E+02 | 2,36E+02 |
| RdF [  ] | 7,21E+01 | 4,74E+01 | 3,18E+01 | 2,62E+01 | 2,12E+01 | 1,74E+01 | 1,43E+01 | 1,23E+01 |
| gdF [ S ] | 1,39E-02 | 2,11E-02 | 3,14E-02 | 3,82E-02 | 4,72E-02 | 5,75E-02 | 7,01E-02 | 8,11E-02 |
| UF [ V ] | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 |
| IF [ mA ] | 2,70 | 3,20 | 3,80 | 4,60 | 5,50 | 8,40 | 12,60 | 17,60 |
| RsF [  ] | 1,86E+02 | 1,59E+02 | 1,35E+02 | 1,12E+02 | 9,48E+01 | 6,34E+01 | 4,31E+01 | 3,13E+01 |
| RdF [ ] | 9,59E+00 | 8,09E+00 | 6,82E+00 | 5,63E+00 | 4,71E+00 | 3,08E+00 | 2,06E+00 | 1,47E+00 |
| gdF [ S ] | 1,04E-01 | 1,24E-01 | 1,47E-01 | 1,78E-01 | 2,12E-01 | 3,24E-01 | 4,86E-01 | 6,80E-01 |
| UF [ V ] | 0,80 |
| IF [ mA ] | 25,00 |
| RsF [  ] | 2,24E+01 |
| RdF [ ] | 1,04E+00 |
| gdF [ S ] | 9,65E-01 |

Měření VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 v propustném směru, spojené s výpočty statického RsF a dif. RdF odporu, včetně výpočtu dif. vodivosti gdF podle Schockleyho rovnice.

- Příklad výpočtu druhého sloupce tabulky 4, pro napětí UF = 0,1 V

Výpočet statického odporu RsF podle Schockleyho rovnice

,

Výpočet diferenciálního odporu RdF podle Schockleyho rovnice

,

Výpočet diferenciální vodivosti gdF podle Schockleyho rovnice

.

Tabulka 5.

| UR [ V ] | 0,0 | -10,0 | -20,0 | -30,0 | -40,0 | -50,0 | -60,0 | -70,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR [ mA ] | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 |
| RsR [  ] | 0,00 | 3,58E+04 | 1,88E+04 | 1,29E+04 | 9,84E+03 | 7,99E+03 | 6,74E+03 | 5,83E+03 |
| RdR [  ] | 2,59E+09 | 2,59E+03 | 1,29E+03 | 8,63E+02 | 6,47E+02 | 5,18E+02 | 4,32E+02 | 3,70E+02 |
| gdR [ S ] | 3,86E-10 | 3,86E-04 | 7,72E-04 | 1,16E-03 | 1,54E-03 | 1,93E-03 | 2,32E-03 | 2,70E-03 |
| UR [ V ] | -80,0 | -90,0 | -100,0 | -110,0 | -120,0 | -130,0 | -131,0 | -132,0 |
| IR [ mA ] | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,14 |
| RsR [  ] | 5,15E+03 | 4,61E+03 | 4,17E+03 | 3,79E+03 | 3,49E+03 | 3,19E+03 | 3,19E+03 | 3,11E+03 |
| RdR [  ] | 3,24E+02 | 2,88E+02 | 2,59E+02 | 2,33E+02 | 2,14E+02 | 1,95E+02 | 1,95E+02 | 1,89E+02 |
| gdR [ S ] | 3,09E-03 | 3,47E-03 | 3,86E-03 | 4,29E-03 | 4,67E-03 | 5,14E-03 | 5,14E-03 | 5,29E-03 |
| UR [ V ] | -133,0 | -134,0 | -135,0 | -136,0 | -137,0 | -138,0 | -139,0 | -140,0 |
| IR [ mA ] | -0,14 | -0,14 | -0,15 | -0,16 | -0,18 | -0,20 | -0,22 | -0,27 |
| RsR [  ] | 3,06E+03 | 2,98E+03 | 2,85E+03 | 2,65E+03 | 2,46E+03 | 2,23E+03 | 1,96E+03 | 1,62E+03 |
| RdR [  ] | 1,86E+02 | 1,81E+02 | 1,73E+02 | 1,60E+02 | 1,47E+02 | 1,33E+02 | 1,16E+02 | 9,49E+01 |
| gdR [ S ] | 5,37E-03 | 5,52E-03 | 5,79E-03 | 6,25E-03 | 6,80E-03 | 7,53E-03 | 8,65E-03 | 1,05E-02 |
| UR [ V ] | -141,0 | -142,0 | -143,0 | -144,0 |
| IR [ mA ] | -0,55 | -0,85 | -1,36 | -1,52 |
| RsR [  ] | 8,42E+02 | 5,57E+02 | 3,57E+02 | 3,22E+02 |
| RdR [  ] | 4,73E+01 | 3,05E+01 | 1,91E+01 | 1,71E+01 |
| gdR [ S ] | 2,12E-02 | 3,28E-02 | 5,24E-02 | 5,85E-02 |

Měření VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 v závěrném směru, spojené s výpočty statického RsR a diferenciálního RdR odporu, včetně výpočtu diferenciální vodivosti gdR podle Schockleyho rovnice.

- Příklad výpočtu druhého sloupce tabulky 5, pro napětí UR = -10 V

Výpočet statického odporu RsR podle Schockleyho rovnice

,

Výpočet diferenciálního odporu RdR podle Schockleyho rovnice

,

Výpočet diferenciální vodivosti gdR podle Schockleyho rovnice

.

Tabulka 6.

| UF [ V ] | 0,00 | 0,24 | 0,27 | 0,32 | 0,36 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0,00 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0021 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,55 | 0,81 | 0,99 | 1,22 |
| UF [ V ] | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
| IF [ mA ] | 1,49 | 1,82 | 2,10 | 2,70 | 3,20 | 3,80 | 4,60 | 5,50 | 8,40 | 12,60 | 17,60 | 25,00 |

Teoretické hodnoty napětí UF na diodě, pro stanovení VA charakteristiky  polovodičové diody 1N4148 v propustném směru.

- Příklad výpočtu napětí UF pro hodnotu proudu IF = 0,1 µA

Výpočet napětí UF podle Schockleyho rovnice

.

Tabulka 7.

| UR [ V ] | 0,00 | -0,36 | -0,38 | -0,39 | -0,39 | -0,40 | -0,40 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR [ mA ] | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,12 |
| UR [ V ] | -0,42 | -0,42 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,44 | -0,44 | -0,46 | -0,47 |
| IR [ mA ] | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,15 | -0,16 | -0,18 | -0,20 | -0,22 | -0,27 | -0,55 | -0,85 |
| UR [ V ] | -0,49 | -0,49 |
| IR [ mA ] | -1,36 | -1,52 |

Teoretické hodnoty napětí UR na diodě, pro stanovení VA charakteristiky  polovodičové diody 1N4148 v závěrném směru.

- Příklad výpočtu napětí UR pro hodnotu proudu IR = - 10 µA

Výpočet napětí UF podle Schockleyho rovnice

.

Grafy a výpočty

Graf 1.

VA charakteristika polovodičové diody 1N4148, zapojená v propustném směru. Graf ukazuje skutečný průběh proudu IF = f(UF), včetně vypočteného diferenciálního odporu RdF dle Schockleyho rovnice.

Graf 2.

Teoretická a skutečná VA charakteristika polovodičové diody 1N4148, zapojená v propustném směru, při teplotě T = 300 K.

Graf 3.

Skutečná VA charakteristika polovodičové diody 1N4148, zapojená v závěrném směru.

Graf 4.

Teoretická VA charakteristika polovodičové diody 1N4148, zapojená v závěrném směru, při teplotě        T = 300K.

Graf 5.

Aproximovaná VA charakteristika polovodičové diody 1N4148, zapojená v propustném směru. Ukazuje velikost prahového napětí UT0.

Graf 6.

Aproximovaná VA charakteristika polovodičové diody 1N4148, zapojená v závěrném směru. Ukazuje velikost anodového napětí UBR.

Graf 7.

Grafické určení pracovního bodu P na VA charakteristice polovodičové diody 1N4148. UN – napájecí napětí.

- Výpočty RsF, RdF a gdF v pracovním bodě P diody 1N4148 při teplotě T = 300K

Výpočet statického odporu RsF v pracovním bodě P diody

,

Výpočet diferenciálního odporu RdF v pracovním bodě P diody

,

Výpočet diferenciální vodivosti gdF v pracovním bodě P diody

.

Graf 8.

Na VA charakteristice polovodičové diody se nacházejí dva pracovní body P1 a P2, spolu s  diferenciály napětí Δ UF a proudu Δ IF.

- Výpočty – pracovní bod P1

IF1 = 7,5 mA			UF1 = 0,72 V

Δ IF1 = 5,0 mA			Δ UF1 = 0,04 V

Výpočet diferenciálního odporu RdF v pracovním bodě P1

,

Výpočet diferenciální vodivosti gdF v pracovním bodě P1

.

- Výpočty – pracovní bod P2

IF2 = 20 mA			UF2 = 0,78 V

Δ IF2 = 10 mA			Δ UF2 = 0,04 V

Výpočet diferenciálního odporu RdF v pracovním bodě P2

,

Výpočet diferenciální vodivosti gdF v pracovním bodě P2

.

Graf 9.

Změna odporu ΔR = (± 250) Ω, způsobí změnu proudu IF tekoucího diodou 1N4148, přičemž velikost napájecího napětí UN se nemění.

Graf 10.

Změna napětí ΔUN = (± 0,5) V na ose x, způsobí změnu proudu IF na ose y.

Závěr

Hlavním cílem tohoto měření bylo sestrojení VA charakteristik polovodičové diody 1N4148, v propustném a závěrném směru.

Ukazuje se, že se zvyšujícím se napětím UF, dochází k nárůstu proudu IF diodou, přičemž nárůst proudu je zpočátku velmi pozvolný a pohybuje se v řádu A. V takovém případě se dioda nachází v nevodivém stavu. Statický odpor RsF a dynamický odpor RdF diody se dle Schockleyho rovnice pohybují v řádu jednotek až desítek M. Diferenciální vodivost gdF pak v řádu jednotek S. Dosáhne-li napětí UF na diodě hodnoty 0,5 V a následně vyšší, začne proud IF tekoucí přes přechod prudce stoupat. Dioda přechází z nevodivého stavu do stavu vodivého (začíná se otevírat), a to při dosažení prahového napětí UT0 = 0,7 V. Postupně dochází ke zvyšování diferenciální vodivosti gdF až do řádu stovek mS či jednotek S. Naopak statický odpor RsF a diferenciální odpor RdF klesá, až do řádu desítek či jednotek . V okamžiku, kdy napětí UF na diodě dosahuje hodnoty 0,8 V, je dioda plně otevřena. Přes přechod protéká proud IF dosahující hodnoty desítek mA.

Měření závěrné charakteristiky polovodičové diody s sebou přináší jisté komplikace spojené s notnou dávkou opatrnosti. Jedná se o to, že při zvyšování napětí UR na diodě, roste proud IR diodou do určité hodnoty napětí UR lineárně. Dioda se chová jako odpor o velikosti ≈ 1 M. Výpočty statického odporu RsR a diferenciálního odporu RdR, provedené podle Schockleyho rovnice ukazují, že jejich velikost se pohybuje v řádu jednotek až desítek k při nízkých hodnotách napětí (desítky voltů). Diferenciální vodivost gdR pak v řádu stovek S. Komplikace spojené s měřením závěrné charakteristiky spočívají zejména ve výběru adekvátního zdroje napájení. Je třeba použít regulovatelný zdroj o maximálním napětí 200 V stejnosměrných. Dioda 1N4148 vykazuje linearitu až do hodnoty anodového napětí UBR = 130 V. Napětí UR vyvolávalo prozatím nízkou intenzitu elektrického pole v oblasti prostorového náboje. Překročením napětí UR > 130 V, dosáhneme intenzity elektrického pole dostatečné k tomu, aby elektron nebo díra získal(a) takovou energii, že vytrhne valenční elektron z vnější dráhy atomu křemíku. Tím vznikne nový pár nosičů náboje elektron – díra, který zvýší závěrný proud IR. Velikost statického odporu RsR při napětích pohybujících se kolem 150 V se sníží asi 100x, diferenciální odpor RdR se sníží asi 150x a diferenciální vodivost gdR se asi 150x zvýší, proti hodnotám při nízkých napětích.

Dávkou opatrnosti máme namysli to, že intenzita elektrického pole nesmí překročit jistou kritickou mez (přibližně 25 kV.mm-1). Můžeme říci, že v našem případě nebyla intenzita elektrického pole způsobující ionizaci krystalické mřížky kritická, čili po zmenšení napětí UR došlo k rekombinaci a následnému obnovení funkce diody.

Ukazuje se, že Schockleyho (diodová) rovnice platí pouze pro malé proudy a to z důvodu, aby nezpůsobily ohmické úbytky při průchodu proudu IF polovodičem od kontaktu k přechodu. Dá se říci, že to je splněno pro proudy IF do 1mA, což odpovídá napětí UF ≈ 0,5 V. V tomto rozmezí proudů, může polovodičová dioda sloužit jako prvek s exponenciální voltampérovou charakteristikou. Při vyšších proudech pak ohmické úbytky převáží, uvedená diodová rovnice přestává platit a je nahrazena prostým Ohmovým zákonem, kde v roli odporu vystupuje odpor materiálu diody.

### Využití  polovodičové diody 1N4148 jako usměrňovače

Zadání laboratorní úlohy

- Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost).

- Prostřednictvím digitálního osciloskopu Tektronix realizujte měření průběhů vln na jednocestném usměrňovači s polovodičovou diodou 1N4148. Sestrojte grafy následujících průběhů vln:

  - průběh signálu UIN vstupující do usměrňovače,

  - průběh signálu UOUT vystupující z usměrňovače bez kapacitního filtru,

  - průběh signálu UOUT vystupující z usměrňovače s kapacitním filtrem.

- Zaznamenejte velikost špičkového napětí Up-p transformátoru, dále zaznamenejte velikost špičkového napětí Up-p na výstupu usměrňovače.

- Vypočtěte efektivní hodnotu napětí URMS transformátoru, výpočtem stanovte střední hodnotu napětí Ustř na výstupu usměrňovače.

- Prostřednictvím digitálního osciloskopu Tektronix realizujte měření průběhů vln na dvoucestném usměrňovači se střední odbočkou, tvořeném  polovodičovými diodami 1N4148. Sestrojte grafy následujících průběhů vln:

  - průběh signálu UIN vstupující do usměrňovače,

  - průběh signálu UOUT vystupující z usměrňovače.

- Opakujte body c) a d).

- Prostřednictvím digitálního osciloskopu Tektronix realizujte měření průběhů vln na dvoucestném můstkovém usměrňovači s polovodičovými diodami 1N4148. Sestrojte grafy následujících průběhů vln:

  - průběh signálu UIN vstupující do usměrňovače,

  - průběh signálu UOUT vystupující z usměrňovače.

- Opakujte body c) a d).

- Proveďte srovnání usměrňovačů. Případné rozdíly zdůvodněte.

Katalogové údaje týkající se polovodičové diody 1N4148 jsou popsány v kapitole 4.1.1.

Teoretický rozbor měření usměrňovačů s polovodičovými diodami 1N4148

Pro napájení menších elektronických zařízení s polovodičovými součástkami (přijímače, měřící přístroje) ze sítě se používá usměrňovacích obvodů s napětím asi od  5 V do 30 V s odběrem proudu od desítek mikroampérů do několika ampérů. Podle těchto požadavků je třeba volit typ použitých diod.

Germaniové diody mají menší úbytek napětí v propustném směru, jsou levné, avšak mají nízkou přípustnou teplotu přechodu. Křemíkové diody mají větší úbytek napětí, naproti tomu snesou vysokou teplotu, mají velmi malý proud v závěrném směru a vyrábějí se pro závěrná napětí až do několika kV.

- Atmosférické podmínky

Před každým měřením je nutné zaznamenat atmosférické podmínky, při nichž má měření probíhat. Klíčovým údajem atmosférických podmínek při měření, je teplota, jenž má zásadní vliv, nejen na měření polovodičových  součástek, ale obecně ovlivňuje veškerá prováděná měření.

Hodnoty střídavého napětí U a proudu I

Střídavé napětí a proud mají v každém okamžiku jinou velikost a za určitý čas i směr. U střídavého napětí a proudu rozeznáváme:

- okamžité hodnoty napětí a proudu, označujeme malými písmeny u, i,

maximální (špičkové) hodnoty napětí a proudu, označujeme Up-p, Ip-p,

efektivní hodnoty napětí a proudu, označujeme URMS, IRMS,

střední hodnota napětí a proudu, označujeme Ustř, Istř.

Efektivní hodnota URMS střídavého proudu I

Efektivní hodnota střídavého proudu je myšlená hodnota stejnosměrného proudu, který v rezistoru za stejnou dobu vyvolá stejné tepelné účinky, jako uvažovaný střídavý proud.

Efektivní hodnoty jsou v praxi nejdůležitější. Jedná se o hodnoty, které měří běžné měřící přístroje. Tyto hodnoty jsou uváděny na štítcích elektrických spotřebičů, strojů a zařízení. Vztah mezi maximální a efektivní hodnotou napětí a proudu:

Střední hodnota Ustř střídavého I

Střední hodnota střídavého proudu se rovná myšlené hodnotě stejnosměrného proudu, který má stejné chemické účinky jako uvažovaný usměrněný střídavý proud.

Jednocestný usměrňovač

Je tvořen usměrňovací diodou, zařazenou do jedné cesty střídavého vstupního signálu. Dioda propouští pouze kladné půlperiody střídavého vstupního signálu. Napětí na výstupu usměrňovače není trvalé, ale tepavé. Nevýhodou je velké zvlnění usměrněného signálu. Používají se nejvíce tam, kde na výsledek usměrnění nejsou kladeny zvláštní požadavky.

Obr. 4.7  Jednocestný usměrňovač.

Efektivní hodnota napětí URMS na transformátoru:

.

Vztah mezi střední hodnotou napětí Ustř a efektivní hodnotou napětí URMS:

.

Pro jednocestný usměrňovač platí:

.

Dvoucestný usměrňovač

Usměrňovač, využívající obou půlperiod střídavého vstupního signálu, nazýváme dvoucestným usměrňovačem. Je tvořen minimálně dvěmi diodami a transformátorem s vyvedeným středem. Proti vyvedenému středu na sekundárním vinutí je střídavé napětí, na koncích sekundárního vinutí transformátoru pak dochází ke střídání fáze.

Střídání fáze způsobuje změnu polarity na koncích sekundárního vinutí, což má za následek, že při každé půlperiodě protéká proud jednou z diod. Tento druh usměrňovače se využívá zejména pro speciální aplikace, neboť je zapotřebí transformátoru s vyvedeným středem, který zvyšuje cenu usměrňovače.

Obr. 4.8  Dvoucestný usměrňovač.

Efektivní hodnota napětí URMS na transformátoru:

.

Střední hodnota napětí Ustř na výstupu dvoucestného usměrňovače:

.

Můstkový (Grätzův) usměrňovač

U tohoto usměrňovače, prochází proud v každé půlperiodě dvěmi diodami zapojenými v sérii, se zátěží. Obě diody jsou dimenzovány na celou amplitudu a to z toho důvodu, že nemusí mít přesně stejně velký proud v závěrném směru, i když se jedná o diody stejného typu. Diody jsou zapojeny v sérii, protéká jimi stejně velký proud. Tento proud je určen převážně diodou s nižším závěrným proudem a výsledkem bude, že prakticky celé závěrné napětí zůstane na diodě s nižším závěrným proudem. Znamená to tedy, že na diodě, s větším závěrným proudem, bude podstatně nižší napětí.

Důležité, zejména pro usměrňování malých napětí je si uvědomit, že v Grätzově zapojení, máme v sérii se zátěží vždy dvě diody, tudíž napětí na zátěži, bude vždy nižší o dva úbytky napětí na diodě, oproti napětí na sekundárním vinutí transformátoru.

Obr. 4.9  Můstkový usměrňovač.

Efektivní hodnota napětí URMS na transformátoru:

.

Střední hodnota napětí Ustř na výstupu můstkového usměrňovače:

.

Teoretický rozbor zvolené měřící metody – viz. 4.1.1.

Schéma zapojení

Obr. 4.10  Jednocestný usměrňovač.

Obr. 4.11  Dvoucestný usměrňovač.

Obr. 4.12  Můstkový usměrňovač.

Použité měřící přístroje

- Digitální teploměr, vlhkoměr a barometr Comet System – typ D4141, v.č. 03910062, napájení ss. 9 V, int. teplota (– 10 ÷ 60) °C, ext. teplota (– 30 ÷ 80) °C.

- Digitální multimetr – typ PU 510, v.č. 7466829, napájení ss. 9 V.

- Digitální osciloskop Tektronix – typ TDS 3012, v.č. B014565, napájení 230 V.

- Měřící souprava firmy Degem Systém.

Obr. 4.13  Digitální osciloskop Tektronix.

Popis postupu měření

- Na měřícím přístroji Comet System odečtěte a zaznamenejte teplotu, tlak a vlhkost. Odečtené hodnoty zaokrouhlete na jedno desetinné místo a zapište.

- Zapojte obvod pro měření na jednocestném usměrňovači dle obr. 4.10.

- Připojte signální generátor do zásuvky “SG in”. Nastavte sinusovou vlnu s kmitočtem f = 100 Hz.

- Připojte střední vývod transformátoru T1 na zem přes rezistor R1 dle obr. 4.10.

- Připojte kanál 1 osciloskopu (CH1) pro měření napětí na sekundárním vinutí transformátoru označeném N1, viz. obr. 4.10.

- Nastavte výstup signálního generátoru tak, aby CH1 osciloskopu ukazoval špičkové napětí Up-p o velikosti 14 V.

- Připojte kanál 2 osciloskopu (CH2) pro měření napětí na rezistoru R2 dle obr. 4.10. Ujistěte se, že oba měřící kanály mají nastavené stejné zesílení a oba jsou přepnuty v poloze “DC”.

- Sestrojte grafy vstupních UIN a výstupních UOUT vln. Sledujte rozdíl amplitudy mezi vstupním a výstupním signálem vlivem diody D1.

- Připojte kondenzátor C1 paralelně s R2 použitím šňůry.

- Zaznamenejte průběh signálu UOUT u jednocestného usměrňovače s kapacitním filtrem.

- Vypočtěte efektivní hodnotu napětí URMS na transformátoru a dále výpočtem stanovte střední hodnotu napětí Ustř  na výstupu jednocestného usměrňovače.

- Zapojte obvod pro měření na dvoucestném usměrňovači dle obr. 4.11.

- Připojte signální generátor do zásuvky “SG in”. Nastavte sinusovou vlnu s kmitočtem f = 100 Hz.

- Připojte diodu D2 dle obr. 4.11.

- Připojte střední vývod transformátoru T1 na zem přes rezistor R1 dle obr. 4.11.

- Nastavte výstup signálního generátoru na napětí Up-p o velikosti 14 V.

- Připojte kanál 2 osciloskopu (CH2) pro měření napětí na rezistoru R2 dle obr. 4.11.

- Sestrojte grafy vstupních UIN a výstupních UOUT vln. Sledujte rozdíl amplitudy mezi vstupním a výstupním signálem.

- Vypočtěte efektivní hodnotu napětí URMS na transformátoru a dále výpočtem stanovte střední hodnotu napětí Ustř  na výstupu dvoucestného usměrňovače.

- Zapojte obvod pro měření na dvoucestném můstkovém usměrňovači dle obr. 4.12.

- Připojte signální generátor do zásuvky “SG in”. Nastavte sinusovou vlnu s kmitočtem f = 100 Hz.

- Propojte výstup sekundárního vinutí transformátoru T1 s diodou D4 a součastně připojte uzlové spojení diod D3 a D4 na zem dle obr. 4.12.

- Nastavte výstup signálního generátoru na napětí Up-p o velikosti 14 V.

- Připojte kanál 2 osciloskopu (CH2) pro měření napětí na rezistoru R2 můstkového usměrňovače.

- Sestrojte grafy vstupních UIN a výstupních UOUT vln. Sledujte rozdíl amplitudy mezi vstupním a výstupním signálem.

- Vypočtěte efektivní hodnotu napětí URMS na transformátoru a dále výpočtem stanovte střední hodnotu napětí Ustř  na výstupu dvoucestného usměrňovače v můstkovém zapojení.

Grafy a výpočty

Obr. 4.14  Jednocestný usměrňovač s kapacitním filtrem ( zkopírováno z osciloskopu Tektronix ).

Graf 11.

Sinusový průběh vstupního signálu UIN o frekvenci f = 100 Hz, vstupující na sekundární straně transformátoru do jednocestného usměrňovače.

Graf 12.

Výstupní signál UOUT jednocestného usměrňovače.

Výpočty pro jednocestný usměrňovač

Výpočet efektivní hodnoty napětí URMS transformátoru.

.

Jelikož dle schématu zapojení využíváme pouze ½ sekundárního vinutí transformátoru, bude výsledná hodnota napětí .

Výpočet střední hodnoty Ustř na výstupu usměrňovače.

.

Graf 13.

Výstupní signál UOUT dvoucestného usměrňovače s transformátorem se středním vývodem.

Výpočty pro dvoucestný usměrňovač

Výpočet efektivní hodnoty napětí URMS transformátoru.

.

Jelikož dle schématu zapojení využíváme pouze ½ sekundárního vinutí transformátoru, bude výsledná hodnota napětí .

Výpočet střední hodnoty Ustř na výstupu usměrňovače.

.

Graf 14.

Výstupní signál můstkového usměrňovače.

Výpočty pro můstkový usměrňovač

Výpočet efektivní hodnoty URMS napětí transformátoru.

.

Výpočet střední Ustř hodnoty na výstupu usměrňovače.

.

Závěr

Možnosti využití diody jako usměrňovače jsou široké. Uvádíme zde dvě základní zapojení a to jednocestné a dvoucestné, přičemž dvoucestné rozdělujeme ještě na zapojení se střední vinutím a můstkové (Grätzovo). Základní rozdíl, jak je patrno z grafů  12, 13 a 14 spočívá v tom, že jednocestný usměrňovač (graf 12) využívá jen jednu ze dvou půlperiod střídavého vstupního signálu.

To může být i výhoda, např. když potřebujeme snížit střední hodnotu napětí, např. pro stejnosměrný motor s nižší jmenovitou hodnotou napětí než je ta, kterou usměrňujeme, nebo pro žárovku, chceme-li úsporné osvětlení. Obecně lze říci, že jednocestný usměrňovač použijeme tam, kde nám nevadí, že nevyužijeme celou periodu střídavého vstupního signálu. Výhoda jednocestného usměrňovače je také v jeho jednoduchosti a nízké ceně.

Usměrňovač, který využívá obou půlperiod střídavého vstupního signálu, nazýváme dvoucestný (graf 13). Pro jeho konstrukci potřebujeme minimálně dvě diody a transformátor se sekundárním vinutím s vyvedeným středem. Takové vinutí se navíjí současně dvěma dráty (bifilární vinutí) a následně se propojí konec jedné části se začátkem druhé části. Proti středu vinutí pak bude mít střídavé napětí, na zbývajících koncích opačnou fázi, tj. bude-li např. napětí na horním vývodu sekundárního vinutí mít maximum, bude napětí na spodním konci sekundárního vinutí mít minimum. Obě diody se tedy ve vedení proudu v každé půlperiodě střídají, vede-li např. v první půlperiodě horní dioda, vede ve druhé půlperiodě spodní dioda atd. Efektivní hodnota napětí URMS je stejná jako u jednocestného usměrňovače. Střední hodnota Ustř je ovšem dvojnásobná, proti zapojení jednocestného usměrňovače.

Pro případ, že nemáme k dispozici transformátor s dvojitým, bifilárně vinutým sekundárním vinutím, můžeme pro dvoucestné usměrnění použít tzv. Grätzovo, nebo-li můstkové zapojení (graf 14). U tohoto zapojení, prochází proud v každé půlperiodě dvěmi diodami, zapojenými v sérii se zátěží. Jediný rozdíl vůči usměrňovači se středním vinutím je v tom, že na výstupu bude signál snížený o dva úbytky napětí na diodách zapojených v sérii. V našem případě je zde ještě další rozdíl a to ten, že u jednocestného a dvoucestného usměrňovače využíváme jen ½ sekundárního vinutí transformátoru.

Znamená to, že pokud máme špičkové napětí Up-p stále stejné u všech zapojení, pak efektivní hodnota napětí URMS v Grätzově zapojení bude dvojnásobná, vůči předchozím zapojením. Střední hodnota Ustř bude dvojnásobná proti zapojení dvoucestného usměrňovače se středním vývodem a součastně čtyřnásobná, vůči zapojení jednocestného usměrňovače.

### Teplotní odolnost polovodičové diody 1N4148

Zadání laboratorní úlohy

- Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost).

- Proveďte měření proudů IF, tekoucích polovodičovou diodou, pro předem definované hodnoty napětí UF na diodě, v závislosti na teplotě diody . Měření realizujte pouze v propustném směru polovodičové diody.

- Sestrojte příslušné grafy VA charakteristik.

Katalogové údaje polovodičové diody 1N4148 jsou uvedeny v kapitole 4.1.1

Teoretický rozbor měření teplotní odolnosti polovodičové diody

V této kapitole se budeme opět zabývat měřením VA charakteristik polovodičové diody 1N4148, ovšem v závislosti na teplotě součástky.

Víme, že při běžné (pokojové) teplotě jsou všechny nosiče náboje vznikající z atomů donoru a akceptoru uvolněny. Co se stane, pokud se teplota součástky bude dále zvyšovat je úkolem tohoto měření.

Atmosférické podmínky

Před každým měřením je nutné zaznamenat atmosférické podmínky, při nichž má měření probíhat. Klíčovým údajem atmosférických podmínek při měření, je teplota, jenž má zásadní vliv, nejen na měření polovodičových  součástek, ale obecně ovlivňuje všechna měření.

Vliv teploty na vlastnosti polovodičových diod

Nutno si uvědomit, že při růstu teploty , roste vlastní vodivost polovodiče. Protože je vlastní vodivost způsobována vznikem páru volných nosičů náboje elektron – díra, dochází při zvětšení vlastní vodivosti ke zvětšení proudu I procházejícího diodou při kladné i záporné polaritě anodového napětí.

Na obr. 4.15 je nakreslen průběh voltampérové charakteristiky diody při teplotě       + 25 °C a při teplotě + 60 °C. Je vidět, že došlo nejen k nárůstu proudu IR, ale také ke snížení maximálního napětí UBR, které smí na diodě působit ve zpětném směru.            O malou hodnotu se zmenšilo i prahové napětí UT0.

Obr. 4.15  Vliv teploty  na proud I procházející polovodičovou diodou.

Teoretický rozbor zvolené měřící metody – viz. 4.1.

Schéma zapojení

Obr. 4.16  Měření teplotní odolnosti polovodičové diody 1N4148.

Obr. 4.17  Tepelná komora použitá měření teplotní odolnosti polovodičové diody.

Použité měřící přístroje

- Digitální teploměr, vlhkoměr a barometr Comet System – typ D4141, v.č. 03910062, napájení ss. 9 V, int. teplota (– 10 ÷ 60) °C, ext. teplota (– 30 ÷ 80) °C.

- Laboratorní zdroj Diametral – typ P230R51D, v.č. 1282, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 320 W, pojistka T 250 V / 3,15 A, výstup 2 x 30 V / 4 A, 1 x 5 V / 3A.

- Tepelná komora – typ TP7906, v.č. 20T80P, napájení 230 V / 50 Hz, pojistka T 250 V / 0,5 A, výstup  (20 ÷ 80) °C.

- Digitální multimetr – typ PU 510, v.č. 7466829, napájení ss. 9 V.

Popis postupu měření

- Na měřícím přístroji Comet System odečtěte a zaznamenejte teplotu, tlak a vlhkost. Odečtené hodnoty zaokrouhlete na jedno desetinné místo a zapište.

- Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz. obrázek 4.16. Dbejte na to, aby ampérmetr byl v obvodu připojen vždy sériově a voltmetr vždy paralelně k prvku, na němž chceme měřit.

- Vložte polovodičovou diodu do tepelné komory. Nepokládejte ji přímo na topné těleso – použijte isolační podložku (např. polystyrén). Nastavujte postupně teploty  = (25, 35, 45 a 55) °C. Čas potřebný k vytemperování tepelné komory,                t = 25 min. Doba aklimatizace diody v tepelné komoře t = 30 min.

- Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napětí UF pro výše uvedené teploty v následujících intervalech:

- V s krokem 100 mV,

- V s krokem 20 mV,

- V s krokem 10 mV,

- V s krokem 25 mV.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UF na diodě, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IF, tekoucího polovodičovou diodou.

Pozn. Index F je  převzatý z anglického slova forward – „vpřed směřující“.

- Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UF a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudů IF, tekoucí polovodičovou diodou při teplotách  = (25, 35, 45 a 55) °C.

- Sestrojte grafy VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 pro výše uvedené teploty.

Tabulky a výpočty

Tabulka 8.

| UF [ V ] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0,00 | 0,0001 | 0,0004 | 0,002 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,55 | 0,81 | 0,99 |
| UF [ V ] | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 |
| IF [ mA ] | 1,22 | 1,49 | 1,82 | 2,10 | 2,70 | 3,20 | 3,80 | 4,60 | 5,50 | 8,40 | 12,60 | 17,60 |
| UF [ V ] | 0,80 |
| IF [ mA ] | 25,00 |

Měření VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 při teplotě  = 25 °C.

Tabulka 9.

| UF [ V ] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0 | 0,0001 | 0,0005 | 0,003 | 0,02 | 0,16 | 0,24 | 0,36 | 0,54 | 0,80 | 1,16 | 1,37 |
| UF [ V ] | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 |
| IF [ mA ] | 1,65 | 2,00 | 2,60 | 2,90 | 3,48 | 4,14 | 4,86 | 5,82 | 6,78 | 10,90 | 14,98 | 22,80 |
| UF [ V ] | 0,79 |
| IF [ mA ] | 28,30 |

Měření VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 při teplotě  = 35 °C.

Tabulka 10.

| UF [ V ] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0 | 0,0002 | 0,0010 | 0,006 | 0,04 | 0,25 | 0,36 | 0,54 | 0,78 | 1,16 | 1,73 | 2,14 |
| UF [ V ] | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 |
| IF [ mA ] | 2,58 | 3,10 | 3,68 | 4,41 | 5,18 | 6,05 | 7,03 | 8,24 | 9,49 | 14,42 | 18,77 | 26,70 |
| UF [ V ] | 0,78 |
| IF [ mA ] | 28,50 |

Měření VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 při teplotě  = 45 °C.

Tabulka 11.

| UF [ V ] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0 | 0,0003 | 0,0015 | 0,009 | 0,05 | 0,37 | 0,57 | 0,84 | 1,24 | 1,79 | 2,55 | 3,00 |
| UF [ V ] | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,77 |
| IF [ mA ] | 3,53 | 4,11 | 4,85 | 5,65 | 6,55 | 7,59 | 8,86 | 10,27 | 11,86 | 17,84 | 23,00 | 27,80 |

Měření VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 při teplotě  = 55 °C.

Graf

Graf 15.

VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 v propustném směru v závislosti na teplotě diody .

Závěr

Cílem měření bylo zjistit, jak se mění VA charakteristika polovodičové diody, při různém tepelném namáhání. Resp. jsme se snažili zjistit, jak se mění hodnota proudu IF tekoucího diodou a napětí UF na diodě, v závislosti na teplotě diody .

Graf 15 ukazuje VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148, pro teploty        = (25, 35, 45 a 55) °C. Výsledkem tohoto měření je fakt, že velikost napětí UF se zvyšující se teplotou  klesá, naopak velikost proudu IF se zvyšující se teplotou  roste. Pokles napětí UF není tak markantní naproti tomu, jak roste proud IF s teplotou .

Tato skutečnost je základní vlastností polovodičů obecně a potvrzuje informace uvedené v teoretické části této práce.

### Radiační odolnost polovodičové diody 1N4148

Zadání laboratorní úlohy

- Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost).

- Proveďte měření proudů IF, tekoucích polovodičovou diodou 1N4148, pro předem definované hodnoty napětí UF na diodě, v závislosti na kermovém příkonu  od radionuklidového zdroje 137Cs. Měření realizujte pouze v propustném směru polovodičové diody.

- Sestrojte příslušné grafy VA charakteristik.

Katalogové údaje polovodičové diody 1N4148 jsou uvedeny v kapitole 4.1.1

Teoretický rozbor měření radiační odolnosti polovodičové diody

Funkci polovodičových součástek ovlivňuje nejen teplota ale také elektromagnetické záření. Elektromagnetické záření má součastně vlnovou povahu, která se projevuje interferencí, ohybem a polarizací, i částicovou (korpuskulární) povahu, kdy se záření chová jako proud fotonů.

V této úloze se zaměříme na to, jaká vliv má na polovodičovou diodu 1N4148 záření gamma.

Atmosférické podmínky

Před každým měřením je nutné zaznamenat atmosférické podmínky, při nichž má měření probíhat. Klíčovým údajem atmosférických podmínek při měření, je teplota, jenž má zásadní vliv, nejen na měření polovodičových  součástek, ale obecně ovlivňuje všechna měření.

Vliv záření gamma na vlastnosti polovodičových diod

Gamma záření je částí elektromagnetických vln, s vlnovou délkou řádu 10-11 až   10-13 m,  proto se v magnetickém poli neodchyluje. Záření gamma má výrazná kvantový ráz,  takže se projevuje jako proud částic (tzv. fotonů gamma). Záření gamma neexistuje nikdy samostatně, vždy jej provází jaderné děje, při nichž vzniká záření alfa či beta. Při průchodu jaderného záření látkou dochází k interakcím záření s látkovým prostředím. To se projevuje tím, že záření:

- má chemické účinky (např. zčernání fotografie,…),

- ionizuje plyny, popř. i pevné a kapalné látky,

- vzbuzuje luminiscenci některých látek.

Zdrojem záření gamma je jádro izotopu, který právě vznikl přeměnou radionuklidu. Toto jádro má v okamžiku vzniku vyšší energii (excitované jádro). V krátké době přechází do základního stavu a tento přechod je spojen s vyzářením fotonu záření gamma.

Radionuklidy z hlediska radioaktivity charakterizuje veličina poločas přeměny T. Je to doba, za kterou se rozpadne polovina původního počtu jader. Platí vztah:

.

Pro praktické využití radionuklidů je důležitá aktivita A radioaktivního zářiče. Je definována vztahem:

,

kde A0 je aktivita zářiče v počátečním okamžiku.

Detekce kermového příkonu  ve vzduchu

Monitory dávkového příkonu MDG-02 jsou určeny pro měření kermového příkonu záření gama v prostředí s příkony v rozsahu od přirozeného pozadí až do 100 mGy.h-1. Mohou být používány jako součást rozsáhlých monitorovacích systému, nebo v součinnosti s lokální zobrazovací jednotkou jako autonomní monitor, s indikací výsledku měření v místě měření, nebo se vzdálenou indikací výsledku.

Monitor pro detekci ionizujícího záření používá Geiger-Mülerovu trubici. Vyhodnocení impulsu zajišťuje mikroprocesor, který podle vhodného algoritmu a konstant, zadaných při justování přístroje, stanovuje aktuální dávkový příkon v prostředí.

Obr. 4.18  Monitor dávkového příkonu gamma MDG-02.

Monitor je konstrukčně tvořen detekční jednotku s G-M trubicí, jednotkou zpracování signálu s komunikačními a podpůrnými obvody, a napájecí jednotkou. Celek je zapouzdřen v hliníkovém válcovém pouzdře (viz. obr. 4.18).

Naměřené hodnoty jsou předávány do nadřízeného systému pres rozhraní RS-485. Pres rozhraní RS-485 lze, kromě výsledku a stavu měření, zjišťovat a nastavovat parametry zařízení a dále provádět kalibraci zařízení. Monitor se k nadřazenému systému připojuje pomocí devatenácti-pinového konektoru, kterým se přivádí napájecí napětí a vstupní/výstupní signály.

Teoretický rozbor zvolené měřící metody – viz. 4.1.1.

Schéma zapojení

Obr. 4.19  Měření radiační odolnosti polovodičové diody 1N4148.

Obr. 4.20  Umístění diody v kalibračním bodě sondy MDG-02 (vlevo), celkový pohled na měřící lavici (vpravo).

Použité měřící přístroje

- Digitální teploměr, vlhkoměr a barometr Comet System – typ D4141, v.č.

03910062, napájení ss. 9 V, int. teplota (– 10 ÷ 60) °C, ext. teplota (– 30 ÷ 80) °C.

- Laboratorní zdroj Diametral – typ P230R51D, v.č. 1282, napájení 230 V / 50 Hz,

příkon 320 W, pojistka T 250 V / 3,15 A, výstup 2 x 30 V / 4 A, 1 x 5 V / 3A.

- Digitální multimetr – typ PU 510, v.č. 7466829, napájení ss. 9 V.

- Monitor dávkového příkonu gamma, typ MDG-02, model K0102-01, v.č. 0500248,

rozsah DP (5.10-8 – 1,2.10-2) Gy.h-1, energetický rozsah (0,1 – 1,5) MeV, GM

detektor.

- Radionuklidový zdroj 137Cs, typ Cs7.P03, v.č. 0079/03, aktivita 111 MBq k 20. 6.

2003 (viz. obr. 4.21).

Obr. 4.21  Radionuklidový zdroj 137Cs, uzavřený v olověném stínění s kolimátorem.

Popis postupu měření

- Na měřícím přístroji Comet System odečtěte a zaznamenejte teplotu, tlak a vlhkost. Odečtené hodnoty zaokrouhlete na jedno desetinné místo a zapište.

- Zapojte obvod dle schématu zapojení, obrázek 4.19. Dbejte na to, aby ampérmetr byl v obvodu připojen vždy sériově a voltmetr vždy paralelně k prvku, na němž chceme měřit.

- Umístěte polovodičovou diodu na střed kalibračního bodu sondy MDG-02        (viz. obr. 4.20). Poté umístěte sondu do stojanu tak, aby kalibrační bod sondy byl od podložky vzdálen 15 cm.

- Pracujte pouze pod dozorem pracovníka zvláštní odborné způsobilosti a to s připnutým filmovým dozimetrem!

- Měření proveďte s radionuklidem 137Cs,  postupně v následujících vzdálenostech    r = (50, 25 a 1) cm od kolimátoru. Proveďte přepočet aktivity A radionuklidu 137Cs k dnešnímu datu, dle:

,

T – poločas rozpadu 137Cs (11012 dnů).

- Výpočtem stanovte velikost kermového příkonu gamma  v uvedených vzdálenostech r dle:

,

Γ – gamma konstanta 8.10-11 [ m2.mGy.(hBq)-1 ],

r- vzdálenost [ m ].

- Pomocí sondy MDG-02 ověřte správnost výpočtu dávkového příkonu gamma .

- Stanovte relativní chybu měření εKP mezi vypočtenou XS a měřenou XM hodnotou kermového příkonu gamma .

- Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napětí UF v následujících intervalech:

- V s krokem 100 mV,

- V s krokem 20 mV,

- V s krokem 10 mV,

- V s krokem 25 mV.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UF na diodě, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IF, tekoucího polovodičovou diodou.

- Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UF a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudů IF, tekoucí polovodičovou diodou při nastavených vzdálenostech radionuklidového zdroje 137Cs r = (50, 25 a 1) cm.

- Sestrojte grafy VA charakteristik polovodičové diody 1N4148 ozařované radionuklidem 137Cs.

Tabulky a výpočty

Tabulka 12.

| UF [ V ] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0 | 0 | 2E-04 | 0,002 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,34 | 0,50 | 0,76 | 0,91 | 1,10 |
| UF [V ] | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,80 |
| IF [ mA ] | 1,34 | 1,62 | 1,98 | 2,40 | 2,86 | 3,44 | 4,09 | 4,85 | 7,40 | 10,64 | 15,76 | 24,30 |

Měření VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 v propustném směru, jenž je ozařována 137Cs, ve vzdálenosti r = 50 cm od kolimátoru.

KPvypočtený = 33,92 μGy.h-1

KPměřený = 34,36 μGy.h-1

Příklad výpočtu aktivity A zdroje 137Cs k aktuálnímu datu měření (14. 5. 2005)

.

Příklad výpočtu kermového příkonu  ve vzdálenosti r = 50 cm

.

Příklad výpočtu relativní chyby εKP měření KP

.

Tabulka 13.

| UF [ V ] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0 | 0 | 2E-04 | 0,002 | 0,01 | 0,10 | 0,14 | 0,22 | 0,34 | 0,50 | 0,74 | 0,91 | 1,09 |
| UF [V ] | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,80 |
| IF [ mA ] | 1,33 | 1,63 | 1,95 | 2,36 | 2,83 | 3,37 | 4,05 | 4,80 | 7,27 | 10,71 | 15,68 | 24,10 |

Měření VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 v propustném směru, jenž je ozařována 137Cs, ve vzdálenosti r = 25 cm od kolimátoru.

KPvypočtený = 135,68 μGy.h-1

KPměřený = 134,52 μGy.h-1

- Příklad výpočtu kermového příkonu  ve vzdálenosti r = 25 cm

.

Příklad výpočtu relativní chyby εKP měření KP

.

Tabulka 14.

| UF [ V ] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0 | 0 | 2E-04 | 0,002 | 0,01 | 0,09 | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,50 | 0,75 | 0,91 | 1,09 |
| UF [ V ] | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,75 | 0,78 | 0,80 |
| IF [ mA ] | 1,35 | 1,61 | 1,95 | 2,36 | 2,83 | 3,45 | 4,11 | 4,90 | 7,15 | 10,68 | 15,90 | 23,76 |

Měření VA charakteristiky polovodičové diody 1N4148 v propustném směru, jenž je ozařována 137Cs, ve vzdálenosti r = 1 cm od kolimátoru.

KPvypočtený = 84,80 mGy.h-1

KPměřený = 85,17 mGy.h-1

- Příklad výpočtu kermového příkonu  ve vzdálenosti r = 1 cm.

.

Příklad výpočtu relativní chyby εKP měření KP

.

Energetické spektrum radionuklidu 137Cs

Cesium 137 je čistý beta zářič, jehož maximální energie činní 511,55 keV při výtěžnosti 94,60 %.

Chceme-li použít metodu polovodičové spektrometrie záření gamma, za použití detektoru Canberra, typ HPGe a mnohokanálového analyzátoru Silena Varro, k tomu abychom odhalili přítomnost 137Cs, musíme sledovat jeho dceřinný produkt, a to 137mBa. Energie 137mBa činní 661,65 keV při výtěžnosti 89,98 %. Pokud odhalíme výrazný pík v kanále, jehož energie odpovídá 661,65 keV, pak je v měřeném vzorku přítomen radionuklid 137Cs.

Pokud používáme mnohokanálový analyzátor Silena Varro, jsme schopni jej nastavit nejvíce na 8192 kanálů. Ovšem dostačující je polovina, tedy 4096 kanálů. Detektor je napájen kladným VN dosahující hodnoty 3 kV. Při zesílení 50x dosahujeme co nejmenší mrtvé doby. Pokud je aktivita radionuklidu vysoká (desítky Bq) můžeme dobu měření vhodně zkrátit. Nejčastěji ale nastavujeme dobu měření na 3600 sec. U přírodních radionuklidů měříme 36000 sec. Po ukončení nám analyzátor poskytne údaje o počtu impulsů v jednotlivých kanálech. Pokud chceme vykreslit spektrum radionuklidu tak, že na ose y bude četnost (n) a na ose x energie (E), je nutné impulsy podělit dobou měření abychom obrdželi hodnotu četnosti (n). Pak je nutné vědět jaká energie připadá na jeden kanál. Jestliže to nevíme, musíme kalibrovat a přepočítat energii (E) na jeden kanál. Vycházíme z nastaveného počtu kanálů, např. 4096. Graf 16 ukazuje spektrum cesia 137, závislost četnosti (n) na energii (E).

Víme-li předem, že daný vzorek obsahuje 137Cs, a my jej při vyhodnocení nejsme schopni detekovat, pak analyzátor, který používáme není dobře energeticky zkalibrován a je nutno provést rekalibraci analyzátoru, popř. provést rekalibraci přímo ve vyhodnocovacím SW (např. Gammapls, Genie2k, aj.).

Grafy

Graf 16.

Spektrum četnosti 137Cs s energetickou kalibrací. Měřeno v radiochemické laboratoři firmy VF, a.s.

Graf 17.

VA charakteristika polovodičové diody 1N4148, jenž byla ozařována radionuklidem 137Cs.

Závěr

Při tomto velmi zajímavém, ovšem technicky náročném měření, které předpokládá přísnou kázeň a dobré vybavení pracoviště, jsme dospěli k závěru, že polovodičová dioda 1N4148 vykazuje vysokou odolnost vůči záření gamma. Usuzujeme tak na základě grafu 17, který ukazuje, že při poměrně vysokých kermových příkonech , například 80 mGy.h-1, se VA charakteristika diody 1N4148 v podstatě nezměnila. Záření gamma je elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou řádu 10-11 až 10-13 m. Energie fotonů gamma záření je dána vztahem

,

kde h – Planckova konstanta ( 6,64.10-34 Js ), c – rychlost elektromagnetického záření ve vakuu ( 3.108 m.s-1 ), λ – vlnová délka záření. Záření gamma má čárové spektrum, tzn., že daný radionuklid emituje pouze fotony s určitými energiemi, které jsou pro jeho přeměnu charakteristické. K nejčastěji používaným zdrojům gamma záření patří 60Co a 137Cs.

Na základě katalogových údajů víme, že polovodičová dioda 1N4148 je vyrobena z olověného skla, které, jak jsme se přesvědčili velmi účinně zabraňuje průniku gamma fotonů do „těla“ diody. Velikost kermového příkonu  nemá vliv na výrobcem deklarované parametry, konkrétního typu diody 1N4148.

## VA char. zenerovy diody 1N750A, stabilizátor napětí se z.d.

Zadání laboratorní úlohy

- Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost).

- Proveďte měření proudů IZD tekoucích Zenerovou diodou a napětí UZD na Zenerově diodě, pro předem definované hodnoty napájecího napětí UN. Měření realizujte na nezatížené Zenerově diodě a to pouze v závěrném směru.

- Určete velikost napětí UZ na nezatížené Zenerově diodě, jehož hodnota se zvyšujícím se napájecím napětím UN již nemění (Zenerovo napětí).

- Na VA charakteristice Zenerovy diody v závěrném směru, stanovte pracovní bod P.

- Vypočtěte diferenciální odpor Rd a stanovte velikost činitele stabilizace S, na nezatížené Zenerově diodě.

- Připojte odporovou zátěž R, paralelně se Zenerovou diodou.

- Proveďte měření proudů IZD tekoucích Zenerovou diodou a napětí UZD na Zenerově diodě, pro předem definované hodnoty napájecího napětí UN. Měření realizujte na odporově zatížené Zenerově diodě a to pouze v závěrném směru.

- Určete velikost napětí UZ na zatížené Zenerově diodě, jehož hodnota se zvyšujícím se napájecím napětím UN již nemění (Zenerovo napětí).

- Proveďte srovnání zjištěných Zenerových napětí UZD s katalogovými údaji.

- Vypočtěte velikost napěťového činitele stabilizace Su a stanovte účinnost η zatíženého stabilizátoru.

Zenerova dioda 1N750A - katalogové údaje

Obr. 4.22  Zenerova dioda ve skleněném obalu DO – 35.

Základní vlastnosti

  - Si dioda, hermeticky zapouzdřena ve skleněném obalu DO-35 (DO – 204AH),

  - katoda je označena barevným pruhem,

  - pracuje-li dioda v Zenerově režimu, je na katodu přivedeno kladné napětí,

  - maximální proud v propustném směru 75 mA,

  - maximální napětí v propustném směru 1,5 V,

  - ztrátový výkon 500 mW,

  - teplotní rozsah -65 až 175 °C.

Popis

Zenerovy (stabilizační) diody jsou křemíkové diody, které se využívají v závěrném

směru v oblasti nedestruktivního průrazu. Tvar charakteristiky závěrné oblasti je obvykle určen kombinací dvou jevů – Zenerova průrazu a lavinového průrazu. Napětí při kterém se závěrný proud náhle zvětšuje, se nazývá Zenerovo napětí UZN. U diod s   UZN = 10 až 40 V se uplatňují oba uvedené průrazy, při nižších napětích převládá Zenerův jev.

Elektrické parametry

Tabulka 15.

| Symbol | Parametr | Podmínky | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZN | Zenerovo napětí | IZ = 200 mA | 4,47 | 4,7 | 4,94 | V |
| ZZ | Zenerova impedance | IZ = 200 mA | - | 19 | - |  |
| IZM | Zenerův proud | - | - | - | 75 | mA |
| IR | Závěrný proud | UR = 1 V | - | - | - | A |
|  |  | T = 25 °C T = 125 °C |  | 2 30 |  |  |

Parametry Zenerovy diody 1N750A, při teplotě T = 300 K.

Teoretický rozbor měření se Zenerovou diodou (ZD)

Měření na ZD je rozděleno do dvou částí. První má za úkol seznámit čtenáře s měřením VA charakteristik na nezatížené ZD. V druhé části měření připojíme na ZD odporovou zátěž. Cílem tohoto měření je praktické využití ZD, jako stabilizátoru napětí.

Atmosférické podmínky

Před každým měřením je nutné zaznamenat atmosférické podmínky, při nichž má měření probíhat. Klíčovým údajem atmosférických podmínek při měření, je teplota, jenž má zásadní vliv, nejen na měření polovodičových  součástek, ale obecně ovlivňuje všechna měření.

Zenerův průraz

Diodová rovnice ve tvaru

vypovídá, že v závěrném směru při dosažení dostatečně vysokého napětí U, potřebného k tomu, aby exponenciální člen zanikl ve srovnání s jedničkou, poteče diodou jen saturační proud I0 a ten nebude na velikosti závěrného napětí U záviset. V teoretické části této práce jsme si vysvětlili princip lavinového průrazu, tj. generace párů    elektron – díra urychlených elektrickým polem, které se přes přechod PN v závěrném směru vytvoří. Znamená to, že diodová rovnice, vzhledem k jednoduchým předpokladům jejího odvození, tento průraz nepopisuje. Existuje ještě jedna možnost, na jejímž základě může docházet k průrazu přechodu PN, po přiložení napětí U v závěrném směru – Zenerův průraz. Tento průraz si vysvětlíme na základě obrázku 5.23.

Obr. 4.23  Vysvětlení Zenerova průrazu.

Po přiložení napětí U na přechod PN v závěrném směru, dochází ke zvýšení difúzní potenciálové bariéry a tím k dodatečné deformaci energetických pásů, jak je znázorněno na obrázku 5.23. Pokud je přechod dostatečně tenký, ”vidí” elektrony ve valenčním pásu, na straně polovodiče typu P volné energetické hladiny ve vodivostním pásu na straně N a mohou tuto tenkou bariéru protunelovat. Vysvětlení tunelového jevu, podává jen kvantová fyzika. Pomocí metod klasické mechaniky nelze tento jev objasnit. Výsledkem je zvýšení saturačního proudu I0 diodou.

Zatěžovací přímka a pracovní bod Zenerovy diody naprázdno

Napětí U, při kterém dochází k Zenerovu, či lavinovému průrazu je charakteristické pro konstrukci diody (šířku přechodu) a pro danou diodu závisí jen na teplotě . Zapojíme-li tedy Zenerovu diodu podle obrázku 5.24,

Obr. 4.24  Nezatížená Zenerova dioda.

bude na ní (po ustálení teploty ) konstantní napětí UZD, které můžeme odvodit graficky z voltampérové charakteristiky Zenerovy diody, zakreslíme-li si do ní tzv. zatěžovací přímku. Zatěžovací přímka vyjadřuje graficky vztah mezi napětím zdroje UN a napětím na diodě UZD,

.

Směrnice zatěžovací přímky, tedy tangenta orientovaného úhlu mezi ní a osou souřadnic na VA charakteristice, je rovna záporně vzatému předřadnému odporu R. Zatěžovací přímku sestrojíme tak, že najdeme dva body na VA charakteristiky diody. Souřadnice bodu na ose x = , kde napětí UN je nastavené napětí na zdroji. Souřadnice bodu na ose y = , kde I je hodnotu proudu, jenž vypočteme na základě Ohmova zákona,

.

Poté oba body propojíme. Říkáme, že jsme sestrojili zatěžovací přímku na VA  charakteristice polovodičové diody. Bod, v němž se protíná zatěžovací přímka s VA charakteristikou polovodičové diody, označujeme jako pracovní bod P. Při snížení napětí zdroje UN na UN1 < UN se směrnice zatěžovací přímky nezmění a dostaneme ji tedy jako rovnoběžku k původní zatěžovací přímce. Obdobně je tomu při zvýšení napětí zdroje UN.

Díky strmosti charakteristiky diody v oblasti průrazu, je její diferenciální odpor Rd malý a tedy i změna napětí UZD na Zenerově diodě bude relativně malá, vzhledem ke změně napájecího napětí UN.

Zatížená Zenerova dioda a napěťový činitel stabilizace

Obr. 4.25  Zatížená Zenerova dioda.

Vztah mezi stabilizovaným napětím UZD na Zenerově (napětí mezi body 1, 2), viz. obr. 4.25 a napájecím napětí UN:

, pro Rd << R, RZ platí: UZD ≈ UZ.

Vztah mezi zvlněním stabilizovaného napětí UZD a napájecího napětí UN:

, pro Rd << R, RZ platí: .

Napěťový činitel stabilizace Su:

,

pro Rd << R, RZ platí: .

Účinnost stabilizátoru:

.

Není možné současně dosáhnou vzrůstu činitele stabilizace Su a účinnosti η, proto musíme upřednostnit ten parametr, který je z hlediska použití významnější.

Teoretický rozbor zvolené měřící metody – viz. 4.1.1.

Schéma zapojení

Obr. 4.26  a) Nezatížená Zenerova dioda, b) zatížená Zenerova dioda.

Použité měřící přístroje

- Digitální teploměr, vlhkoměr a barometr Comet System – typ D4141, v.č. 03910062, napájení ss. 9 V, int. teplota (– 10 ÷ 60) °C, ext. teplota (– 30 ÷ 80) °C.

- Laboratorní zdroj Diametral – typ P230R51D, v.č. 1282, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 320 W, pojistka T 250 V / 3,15 A, výstup 2 x 30 V / 4 A, 1 x 5 V / 3A.

- Digitální multimetr – typ PU 510, v.č. 7466829, napájení ss. 9 V.

Popis postupu měření

- Na měřícím přístroji Comet Systém odečtěte a zaznamenejte teplotu, tlak a vlhkost. Odečtené hodnoty zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz. obrázek 4.26 a). Dbejte na to, aby ampérmetr byl v obvodu připojen vždy sériově a voltmetr vždy paralelně k prvku, na němž chceme měřit.

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napájecí napětí UN v následujících intervalech:

- V s krokem 1 V,

- V s krokem 0,2 V,

- V s krokem 0,5 V.

Pro každou nastavenou hodnotu napájecího napětí UN, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IZD, tekoucího Zenerovou diodou a součastně odečtěte a zaznamenejte velikost napětí UZD na nezatížené Zenerově diodě.

Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napájecího napětí UN a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudů IZD, tekoucí Zenerovou diodou a napětí UZD na Zenerově diodě.

Sestrojte graf VA charakteristiky nezatížené Zenerovy diody v závěrném směru.

Sestrojte graf závislosti napájecího napětí UN, na napětí UZD Zenerovy diody.

Na VA charakteristice nezatížené Zenerovy diody vyznačte pracovní bod P pro hodnotu napájecího napětí UN = 8 V. Změnou napájecího napětí ΔUN = 1 V, dojde ke změně pracovního bodu ΔP. Na VA charakteristice Zenerovy diody vyznačte následující (P1, P2, ΔUP a ΔIP).

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz. obrázek 4.26 b).

Pomocí ohmmetru nastavte velikost odporu zátěže RZ = 500 Ω, potenciometrem P.

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napájecí napětí UN v následujících intervalech:

- V s krokem 1 V,

- V s krokem 0,2V,

- V s krokem 0,5 V.

Pro každou nastavenou hodnotu napájecího napětí UN, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IZD, tekoucího Zenerovou diodou a součastně odečtěte a zaznamenejte velikost napětí UZD na zatížené Zenerově diodě.

Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napájecího napětí UN a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudů I tekoucí obvodem.

Dále proud IZ, tekoucí odporovou zátěží a napětí UZD na Zenerově diodě. Vypočtěte velikost proudu IZD Zenerovou diodou a doplňte do tabulky.

Vypočtěte velikost napětí UZ na odporové zátěži a výpočtem stanovte velikost diferenciálního (dynamického) odporu Rd na zatížené Zenerově diodě v závěrném směru. Výpočty proveďte s hodnotami, jenž jsou svázány s napájecím napětím    UN = 10 V. Dále proveďte výpočet zvlnění stabilizovaného napětí UZD, použijte hodnoty ležící na intervalu napájecího napětí ΔUN =  V.

Proveďte výpočet napěťového činitele stabilizace Su a součastně stanovte velikost účinnosti η. Výpočty proveďte s hodnotami, jenž jsou svázány s napájecím napětím    UN = 10 V.

Sestrojte graf VA charakteristiky odporově zatížené Zenerovy diody v závěrném směru.

Sestrojte graf závislosti napájecího napětí UN, na napětí UZD Zenerovy diody.

Sestrojte graf závislosti proudů tekoucích odporovou zátěží IZ a proudu tekoucích Zenerovou diodou IZD, na celkovém proudu I obvodem.

Sestrojte graf závislosti proudu I tekoucí obvodem na napájecím napětí UN v semilogaritmickém měřítku.

Tabulky a výpočty

Tabulka 16.

| UN [ V ] | 0 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZD [ V ] | 0 | 1,03 | 2,03 | 3,02 | 3,21 | 3,40 | 3,58 | 3,75 | 3,99 | 4,15 | 4,32 | 4,44 | 4,53 |
| IZD [ mA ] | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,27 | 0,68 | 1,14 | 1,84 |
| UN [ V ] | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,40 |
| UZD [ V ] | 4,59 | 4,63 | 4,66 | 4,68 | 4,70 | 4,71 | 4,71 | 4,72 | 4,73 | 4,73 | 4,74 | 4,74 | 4,75 |
| IZD [ mA ] | 2,72 | 3,72 | 4,82 | 6 | 7,16 | 8,36 | 9,54 | 10,82 | 12,02 | 13,26 | 14,99 | 15,72 | 17,02 |
| UN [ V ] | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 |  |  |  |  |
| UZD [ V ] | 4,75 | 4,76 | 4,76 | 4,77 | 4,78 | 4,79 | 4,79 | 4,80 | 4,81 |  |  |  |  |
| IZD [ mA ] | 18,24 | 19,48 | 21,64 | 23,84 | 28,12 | 30,16 | 33,38 | 36,48 | 39,72 |  |  |  |  |

Měření VA charakteristiky nezatížené Zenerovy diody 1N750A.

Tabulka 17.

| UN [ V ] | 0 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZD [ V ] | 0 | 0,78 | 1,54 | 2,30 | 2,46 | 2,61 | 2,76 | 2,91 | 3,07 | 3,21 | 3,37 | 3,51 | 3,66 |
| I [ mA ] | 0 | 1,54 | 3,06 | 4,60 | 4,90 | 5,20 | 5,52 | 5,80 | 6,11 | 6,40 | 6,74 | 7,04 | 7,38 |
| IZ [ mA ] | 0 | 1,54 | 3,05 | 4,60 | 4,88 | 5,18 | 5,48 | 5,76 | 6,10 | 6,38 | 6,70 | 6,98 | 7,28 |
| IZD [ mA ] | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,10 |
| UN [ V ] | 5,00 | 5,20 | 5,40 | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 6,20 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 7,00 | 7,20 | 7,40 |
| UZD [ V ] | 3,81 | 3,95 | 4,09 | 4,22 | 4,34 | 4,44 | 4,53 | 4,58 | 4,63 | 4,65 | 4,67 | 4,69 | 4,70 |
| I [ mA ] | 7,70 | 8,06 | 8,46 | 8,88 | 9,40 | 10,02 | 10,80 | 11,68 | 12,70 | 13,76 | 14,84 | 16,10 | 17,26 |
| IZ [ mA ] | 7,56 | 7,86 | 8,14 | 8,38 | 8,62 | 8,80 | 8,96 | 9,06 | 9,12 | 9,18 | 9,22 | 9,24 | 9,26 |
| IZD [ mA ] | 0,14 | 0,20 | 0,32 | 0,50 | 0,78 | 1,22 | 1,84 | 2,62 | 3,58 | 4,58 | 5,62 | 6,86 | 8,00 |
| UN [ V ] | 7,60 | 7,80 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 |  |  |  |  |
| UZD [ V ] | 4,71 | 4,72 | 4,73 | 4,74 | 4,75 | 4,76 | 4,77 | 4,78 | 4,79 |  |  |  |  |
| I [ mA ] | 18,42 | 19,74 | 21,02 | 24,12 | 27,26 | 30,36 | 33,76 | 36,80 | 39,80 |  |  |  |  |
| IZ [ mA ] | 9,28 | 9,30 | 9,32 | 9,34 | 9,36 | 9,38 | 9,39 | 9,40 | 9,42 |  |  |  |  |
| IZD [ mA ] | 9,14 | 10,44 | 11,70 | 14,78 | 17,90 | 20,98 | 24,37 | 27,40 | 30,38 |  |  |  |  |

Měření VA charakteristiky Zenerovy diody 1N750A, s odporovou zátěží RZ = 500 Ω.

Výpočet napětí UZ na odporové zátěži RZ = 500 Ω, při UN = 10 V

.

Výpočet diferenciálního odporu Rd, při UN = 10 V

.

Výpočet zvlnění stabilizovaného napětí UZD, pro ΔUN = 4 V

.

Výpočet napěťového činitele stabilizace Su, pro UN = 10 V

.

Výpočet účinnosti η stabilizátoru, pro UN = 10 V

.

Grafy

Graf  18.

VA charakteristika nezatížené Zenerovy diody 1N750A, stabilizátor napětí pracující naprázdno.

Graf 19.

Závislost napájecího napětí UN, na stabilizovaném napětí UZD, nezatížené Zenerovy diody.

Graf 20.

Vliv změny napájecího napětí UN, na velikost stabilizovaného napětí UZD.

Graf 21.

VA charakteristika zatížené Zenerovy diody 1N750A, stabilizátor napětí s odporovou zátěží.

Graf 22.

Závislost napájecího napětí UN, na stabilizovaném napětí UZD, zatížené Zenerovy diody.

Graf 23.

Rozdělení celkového proudu I, na proud IZ a proud IZD.

Graf 24.

Závislost celkového proudu I, na napájecím napětí UN.

Závěr

Stabilizační (Zenerova) dioda je křemíková dioda s ostrým zlomem (průrazem) v závěrné části VA charakteristik. Pracovní oblast těchto diod leží v oblasti elektrického nedestruktivního průrazu. Průraz může být tunelový (Zenerův) nebo lavinový (v obou případech hovoříme o Zenerových diodách, název lavinová dioda se užívá pro jiné prvky).

Z výsledků měření plyne, že velikost stabilizovaného napětí UZD, koresponduje s hodnotami, jenž deklaruje výrobce. Diferenciální odpor Rd Zenerových diod v oblasti průrazu závisí na velikosti Zenerova napětí UZN a na teplotě . Diferenciální odpor Rd, je o něco málo menší v ohmech, než je Zenerovo napětí UZN ve voltech. V našem případě je velikost Zenerova napětí UZN = 4,7 V a velikost diferenciálního Rd = 3,0 Ω. Činitel napěťové stabilizace Su udává, kolikrát se na výstupu stabilizátoru sníží zvlnění, které bylo přivedeno na jeho vstup. Vypočtená velikost zvlnění stabilizovaného napětí ΔUZD = 80 mV a velikost napěťového činitele stabilizace Su = 24. Účinnost stabilizátoru η byla výpočtem stanovena na 13 %.

Vzhledem k tomu, že se Zenerovy diody nejčastěji používají při závěrné polarizaci přechodu PN, může se uplatnit bariérová kapacita přechodu. Tato kapacita je značná  (C0 = 200 pF až 10 nF).

Jak již bylo uvedeno, Zenerovo napětí UZN závisí na teplotě . Diody s vyšším napětím pracují na principu lavinovitého průrazu, diody s nižším napětím na principu Zenerova průrazu. U diod se Zenerovým napětím UZN pohybujícím se okolo 7 V, se oba efekty mísí a teplotní koeficient tohoto napětí je velmi malý, řádově 10-7 oC-1 i nižší.

Kromě uvedených základních vlastností Zenerových diod, zde vystupuje ještě šum a to v oblasti přechodu charakteristiky, ze závěrné do průrazné oblasti. Tento šum se uplatňuje především u Zenerových diod s UZN > 6 V, tedy u diod, které využívají ke své činnosti lavinového průrazu.

## Va char. tunelové diody 1N3716 v propustném a závěrném směru

Zadání laboratorní úlohy

- Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost).

- Proveďte měření proudů IF tekoucích tunelovou diodou, pro předem definované hodnoty napětí UF na diodě, zapojené v propustném směru.

- Proveďte měření proudů IR tekoucích tunelovou diodou, pro předem definované hodnoty napětí UR na diodě, zapojené v závěrném směru.

- Sestrojte příslušné grafy VA charakteristik.

Tunelová dioda 1N3716 – katalogové údaje

Obr. 4.27  Tunelová dioda 1N3716.

Základní vlastnosti

  - Ge dioda, hermeticky zapouzdřena v obalu DO-17,

  - maximální špičkový proud 5,17 mA,

  - maximální proud v nejnižším bodě VA charakteristiky 1,04 mA,

  - teplotní rozsah -200 až 150 °C.

Popis

Tunelová dioda je dvojpólová polovodičová součástka tvořená přechodem PN. Voltampérová charakteristika této diody nejprve strmě stoupá, až dosáhne určité velikosti proudu IP (Peak Point Current).

Po dosažení určitého napětí UF na PN přechodu, již přestává být splněna podmínka pro vznik tunelového jevu a proud IF klesá. Se vzrůstajícím napětím UF klesá proud IF, až k určité hodnotě proudu IV (Valley Point Current). Dále se již dioda chová podobně jako běžná polovodičová dioda v propustném směru.

Elektrické parametry

Tabulka 18.

| Symbol | Parametr | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP | Špičkový proud | 4,23 | 4,7 | 5,17 | mA |
| IV | Proud v nejnižším bodě VA char. | - | - | 1,04 | mA |
| Cd | Kapacita diody | - | - | 50 | pF |
| UP | Špičkové napětí | - | 65 | - | mV |
| UV | Napětí v nejnižším bodě VA char. | - | 350 | - | mV |
| UFP | Špičkové napětí v propustném směru | - | 500 | - | mV |

Parametry tunelové diody 1N3716, při teplotě T = 300 K.

Teoretický rozbor měření VA charakteristik tunelové diody

Cílem měření jimiž se v této kapitole budeme zabývat, je poukázat na ojedinělý tvar VA charakteristiky tunelové diody a zachycení okamžiku tunelového jevu. Vysvětlení tunelového jevu, jenž se projevuje právě u tohoto typu diod, podává pouze kvantová fyzika.

Atmosférické podmínky

Před každým měřením je nutné zaznamenat atmosférické podmínky, při nichž má měření probíhat. Klíčovým údajem atmosférických podmínek při měření, je teplota, jenž má zásadní vliv, nejen na měření polovodičových  součástek, ale obecně ovlivňuje všechna měření.

Tunelová (Esakiho) dioda

Nazývá se též Esakiho polovodičová dioda, podle japonského fyzika Esakiho, objevena v roce 1957. Je vyráběna ze silně dotovaných polovodičů (degradovaných), koncentrace příměsí (1025), velmi tenká ochuzená oblast (řádově 10 nm).

Fermiho hladina se nachází mimo zakázaný pás (v polovodiči typu N ve vodivostním pásu a v polovodiči typu P v zakázaném pásu). Zároveň energetické úrovně příměsi (akceptorů a donorů) vytvářejí pásy, které splývají s dovolenými pásy energií. Vedení se účastní proudy majoritních a minoritních nosičů, tunelové proudy (podmíněny malou šířkou zakázaného pásu a silným elektrickým polem [108 V.m−1]). Na charakteristice se nachází oblast se záporným diferenciálním odporem. Využívá se ke generování a zesilování vf signálu. Vyznačuje se rychlým ustavením tunelového proudu a nízkým šumem. Rozsah pracovních teplot je poměrně široký (−200 až 150) °C. Negativní diferenciální odpor není závislý na teplotě a na frekvenci závisí pouze minimálně. Je méně citlivá na radioaktivní záření. Problém zapouzdření – parazitní indukčnosti přívodů. Přechod se vytváří slitinovou technologií (plocha přechodu bývá 0,2 mm2, celková kapacita desítky pF). Vytvořit velkou koncentraci nosičů je velmi obtížné, používá se germanium, kterém má poměr vrcholového a důlového proudu 5:1 až 15:1. AsGa dává nejdelší oblast záporného diferenciálního odporu (poměr 20:1 až 65:1). Křemík se nepoužívá, jelikož jeho poměr je 3:1.

Zmenšíme-li u tunelové diody koncentraci příměsí polovodičů obou typů, můžeme měnit tvar VA charakteristiky. Dochází ke zmenšování poměru vrcholového a důlového proudu, až postupně vymizí oblast záporného diferenciálního odporu. Tak dostaneme inverzní diodu, která je vhodná k usměrňování malých napětí (několik desetin voltu) o vysokých kmitočtech.

S využitím tunelových diod se počítalo v kosmickém výzkumu, oscilátorech, zesilovačích pro vysoké frekvence, čítačích atd. Ovšem s rozvojem bipolárních a unipolárních tranzistorů se tunelové diody přestaly sériově vyrábět pro jejich značné nedostatky, např. potřeba zdroje napětí s velikostí několika desetin voltu a malým vnitřním odporem, malá stabilita v oblasti záporného diferenciálního odporu, malá odolnost vůči opačné polaritě napětí.

Teoretický rozbor zvolené měřící metody – viz. 4.1.1.

Schéma zapojení

Obr. 4.28  Měření na Tunelové diodě a) v propustném směru, b) v závěrném směru.

Použité měřící přístroje

- Digitální teploměr, vlhkoměr a barometr Comet System – typ D4141, v.č. 03910062, napájení ss. 9 V, int. teplota (– 10 ÷ 60) °C, ext. teplota (– 30 ÷ 80) °C.

- Laboratorní zdroj Diametral – typ P230R51D, v.č. 1282, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 320 W, pojistka T 250 V / 3,15 A, výstup 2 x 30 V / 4 A, 1 x 5 V / 3A.

- Digitální multimetr – typ PU 510, v.č. 7466829, napájení ss. 9 V.

Popis postupu měření

- Na měřícím přístroji Comet Systém odečtěte a zaznamenejte teplotu, tlak a vlhkost. Odečtené hodnoty zaokrouhlete na jedno desetinné místo.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz. obrázek 5.25 a). Dbejte na to, aby ampérmetr byl v obvodu připojen vždy sériově a voltmetr vždy paralelně k prvku, na němž chceme měřit.

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napájecí napětí UN v následujících intervalech:

- mV s krokem 10 mV,

- mV s krokem 5 mV (v tomto měřícím rozsahu dochází k tunelovému jevu),

- mV s krokem 10 mV.

Pro každou nastavenou hodnotu napájecího napětí UN, odečtěte a zaznamenejte hodnotu proudu IF a součastně odečtěte a zaznamenejte velikost napětí UF.

Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napájecího napětí UN a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudů IF, tekoucí Tunelovou diodou a napětí UF na Tunelové diodě.

Sestrojte graf VA charakteristiky Tunelové diody v propustném směru.

V grafu vyznačte špičkový proud IP, tunelový proud, proud v nejnižším bodě charakteristiky IV a proud odpovídající běžné diodě IF.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz. obrázek 5.25 b).

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napájecí napětí UN v následujících intervalech:

- mV s krokem 10 mV.

Pro každou nastavenou hodnotu napájecího napětí UN, odečtěte a zaznamenejte hodnotu proudu IR a součastně odečtěte a zaznamenejte velikost napětí UR.

Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napájecího napětí UN a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudů IR, tekoucí Tunelovou diodou a napětí UR na Tunelové diodě.

Sestrojte graf VA charakteristiky Tunelové diody v závěrném směru.

Tabulky a výpočty

Tabulka 19.

| UF [ mV ] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 53 | 78 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0 | 1,65 | 2,78 | 3,68 | 4,28 | 4,48 | 4,64 | 4,7 | 2,85 | 2,84 |
| UF [ mV ] | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| IF [ mA ] | 2,8 | 2,67 | 2,64 | 2,64 | 2,67 | 2,68 | 2,55 | 2,01 | 1,8 | 1,68 |
| UF [ mV ] | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| IF [ mA ] | 1,58 | 1,53 | 1,5 | 1,49 | 1,49 | 1,51 | 1,54 | 1,58 | 1,61 | 1,65 |
| UF [ mV ] | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| IF [ mA ] | 1,7 | 1,74 | 1,74 | 1,41 | 1,4 | 1,28 | 1,3 | 1,25 | 0,63 | 0,65 |
| UF [ mV ] | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| IF [ mA ] | 0,68 | 0,73 | 0,8 | 0,9 | 1,05 | 1,26 | 1,59 | 2,04 | 2,63 | 3,53 |
| UF [ mV ] | 480 | 490 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| IF [ mA ] | 4,82 | 6,73 | 9,07 |  |  |  |  |  |  |  |

Měření VA charakteristiky Tunelové diody 1N3716 v propustném směru.

Tabulka 20.

| UR [ mV ] | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR [ mA ] | 0 | 1,95 | 4,35 | 7,11 | 10,44 | 14,14 | 18,35 | 23,4 | 29 | 35,4 |  |
| UR [ mV ] | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |  |
| IR [ mA ] | 41,6 | 48,5 | 56,3 | 64,3 | 72,9 | 82,6 | 91,2 | 102 | 111,6 | 122,1 |  |
| UR [ mV ] | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| IR [ mA ] | 132,3 | 141,5 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |

Měření VA charakteristiky Tunelové diody 1N3716 v závěrném směru.

Grafy

Graf 25.

VA charakteristika Tunelové diody 1N3716, polarizovaná v propustném směru.

Graf 26.

VA charakteristika Tunelové diody 1N3716, polarizovaná v závěrném směru.

Závěr

Po praktickém provedení měření na Tunelové diodě typu 1N3716 můžeme říci, že teoretické poznatky, jimiž byla dioda v úvodu měření popsána, souhlasí s teorií.

Při polarizaci ve zpětném směru se dioda chová jako lineární rezistor s malým odporem jak ukazuje graf 26. Pokud je dioda polarizována v propustném směru, jak ukazuje graf 25., dosahuje špičkový proud IP maxima 4,7 mA, při hodnotě napětí        UF = 53 mV. Při dalším zvýšení napětí UF se uplatňuje tunelový jev. Znamená to tedy, že mezi hodnotami napětí  UF = (53 – 78) mV, protéká tunelový proud. Od hodnoty napětí UF = 360 mV se Tunelová dioda chová podobně jako běžná polovodičová dioda.

S ohledem na řadu nevýhod, se Tunelových diod využívá jen zřídka. Dostupnost na tuzemském trhu je takřka nulová. Použitý typ 1N3716 byl objednán u evropské firmy Microdis a dodán z Německa. Cena byla vyčíslena na 480 Kč.

## Měření charakteristik bipolárního tranzistoru KC 509

Zadání laboratorní úlohy

- Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost).

Postupně proměřte soustavu stejnosměrných charakteristik, křemíkového tranzistoru KC 509, v zapojení se společným emitorem. Jedná se o měření vstupní, výstupní, převodní a zpětné (napěťové) charakteristiky.

Sestrojte příslušné grafy pro výše uvedené charakteristiky.

Proveďte výpočet vstupního odporu h11e, zpětného napěťového přenosu h12e, proudového zesilovacího činitele h21e a výstupní vodivosti h22e.

Tranzistor KC 509 – katalogové údaje

Obr. 4.29  Bipolární tranzistor KC 509.

Základní vlastnosti

  - bipolární NPN tranzistor,

  - označení KC 509, první písmeno K – křemíkový Tesla, druhé písmeno               C – nízkofrekvenční tranzistor,

  - náhradou za KC 509 je tranzistor BC 547C, nebo BC 548C.

Popis

Tranzistor KC 509 nachází uplatnění v nízkofrekvenčních zesilovačích, od nichž se vyžaduje, aby nezkreslovaly, tj. aby se tvar výstupního signálu shodoval s tvarem vstupního signálu.

Tranzistor se tedy má chovat tak, aby vlastnosti zesilovače byly nezávislé na frekvenci a amplitudě zesilovaného signálu, tj. aby jej bylo možné pokládat za lineární útvar.

Vyráběné nízkofrekvenční nízkovýkonové tranzistory mají v nejčastěji využívaném zapojení SE (společný emitor) mezní frekvenci vyšší než 20 kHz, kdežto požadovaná mezní frekvence zesilovače nebývá vyšší než 5 kHz. Potíže nastávají až při použití výkonových tranzistorů.

Elektrické parametry

Tabulka 21.

| Symbol | Parametr | Podmínky | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pc max | Nejvyšší ztrátový výkon tranzistoru | - | - | 0,3 | - | W |
| UCEM | Nejvyšší dovolené napětí mezi kolektorem a emitorem při bázovém odporu RB = 0  | - | - | 20 | - | V |
| ICM | Nejvyšší dovolený kolektorový proud | - | - | 0,1 | - | A |
| h21e | Proudový zesilovací činitel v zapojení se společným emitorem při průchodu nf napětí | při IC = 2 mA | 240 | 570 | 900 | - |
| F | Šum | při IC = 0,2 mA | - | 4 | - | dB |

Parametry bipolárního tranzistoru KC 509, při teplotě T = 300 K.

Teoretický rozbor měření sítě stejnosměrných charakteristik tranzistoru KC 509

V této kapitole se budeme zabývat měřením voltampérových charakteristik tranzistoru NPN v zapojení SE (společný emitor), včetně výpočtů h – parametrů tranzistoru v jeho pracovním bodě P.

Atmosférické podmínky

Před každým měřením je nutné zaznamenat atmosférické podmínky, při nichž má měření probíhat. Klíčovým údajem atmosférických podmínek při měření, je teplota, jenž má zásadní vliv, nejen na měření polovodičových  součástek, ale obecně ovlivňuje všechna měření.

Bipolární tranzistory

V roce 1948 uskutečnili pánové Bardeen a Brattain v souvislosti s výzkumem použití polovodičových detektorů v radiolokační technice kroky, jenž vedly k vynálezu tranzistoru. Původní hrotový tranzistor byl jen nedokonalou náhražkou vakuové elektronky. Bylo ovšem patrné, že ji předčí, pokud jde o hmotnost, rozměry, hospodárnost provozu a možnost pracovat s nízkým napájecím napětím. Tranzistory se velmi rychle dostaly z laboratoře do výroby, aniž by byly dostatečně důkladně vyšetřeny jejich vlastnosti.

Pozornost se obrací k tranzistorům spojkovým. Možnost jejich uskutečnění a vlastnosti odvodil Schockley v roce 1948, tři roky před jejich realizací. Ještě v roce 1954 se však předpokládalo, že tyto tranzistory vyhoví jen pro výkonové a nízkofrekvenční aplikace, kdežto jako vysokofrekvenční prvek zůstane zachován tranzistor hrotový.

Další vývoj ukázal, že spojkový tranzistor je součástkou, která je schopna pracovat na všech běžných elektronických pozicích. Již v roce 1959 byl na trhu germaniový tranzistor typu 2N1141 struktury MESA schopný pracovat do frekvence 750 MHz a mající kolektorovou ztrátu 750 mW. Tranzistory, které jsou v součastné době na trhu pracují při frekvencích  několika tisíc MHz až jednotky GHz.

Fyzikální rozbor tranzistoru vede k poznatku, že elektrické pole v tranzistoru není rozloženo rovnoměrně v obou částech spojky, ale že je soustředěno v oblasti těsně kolem vlastního přechodu. Zbývající materiál je téměř bez elektrického pole. Přiletí-li elektron z emitoru do báze, pohybuje se zde téměř volně. Je-li šířka báze dostatečně tenká, dostane se elektron snadno do pravé oblasti typu N (do kolektoru), zvláště je-li mezi kolektor a bázi připojen zdroj napětí tak, že je kolektor vůči bázi kladný. Tímto byla popsána podstata funkce tranzistoru typu NPN.

Teoretický rozbor zvolené měřící metody – viz. 4.1.1.

Schéma zapojení

Obr. 4.30  a) schéma zapojení pro měření vstupní charakteristiky UCE = konst., IB= f (UBE) b) měření výstupní charakteristiky IB = konst., IC = (UCE) c)  měření převodní charakteristiky UCE = konst.,              IC = f (IB) d) měření zpětné (napěťové) charakteristiky IB = konst., UCE = f (UBE).

Použité měřící přístroje

- Digitální teploměr, vlhkoměr a barometr Comet System – typ D4141, v.č. 03910062, napájení ss. 9 V, int. teplota (– 10 ÷ 60) °C, ext. teplota (– 30 ÷ 80) °C.

- Laboratorní zdroj Diametral – typ P230R51D, v.č. 1282, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 320 W, pojistka T 250 V / 3,15 A, výstup 2 x 30 V / 4 A, 1 x 5 V / 3A.

Digitální multimetr – typ PU 510, v.č. 7466829, napájení ss. 9 V.

Popis postupu měření

- Na měřícím přístroji Comet Systém odečtěte a zaznamenejte teplotu, tlak a vlhkost. Odečtené hodnoty zaokrouhlete na jedno desetinné místo a zapište.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz obr. 4.30 a). Dbejte na to, aby ampérmetr byl v obvodu připojen vždy sériově a voltmetr vždy paralelně k prvku, na němž chceme měřit velikost napětí.

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavte nejprve napětí UCE = 3 V.

Poté potenciometrem P nastavujte bázový proud IB v intervalu:

- A s krokem 5 A.

Pro každou nastavenou hodnotu proudu IB, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu napětí UBE. Poté přestavte napětí UCE = 6 V a předchozí měření opakujte. Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty bázového proudu IB a jemu odpovídající naměřené hodnoty napětí UBE, při napětí UCE =  (3 a 6) V.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz obr. 4.30 b).

Nastavte potenciometrem P bázový proud IB = 10 A. Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napětí UCE v následujícím intervalu:

- V s krokem 100 mV,

- V s krokem 500 mV.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UCE, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IC. Poté přestavte proud IB = (20, 30, 40 a 50) A a předchozí měření opakujte. Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UCE a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudu IC, při proudu IB =  (10, 20, 30, 40 a 50) A.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz obr. 4.30 c).

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavte nejprve napětí UCE = 3 V. Poté potenciometrem P nastavujte bázový proud IB v intervalu:

- A s krokem 5 A.

Pro každou nastavenou hodnotu proudu IB, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IC. Poté přestavte napětí UCE = 6 V a předchozí měření opakujte. Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty bázového proudu IB a jemu odpovídající naměřené hodnoty proudu IC, při napětí UCE =  (3 a 6) V.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz obr. 4.30 d).

Nastavte potenciometrem P bázový proud IB = 10 A. Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napětí UCE v následujícím intervalu:

- V s krokem 1 V.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UCE, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu napětí UBE.

Poté přestavte proud IB = (20, 30, 40 a 50) A a předchozí měření opakujte. Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UCE a jemu odpovídající naměřené hodnoty napětí UBE, při proudu IB = (10, 20, 30, 40 a       50) A.

Pro výše popsaná měření sestrojte na základě naměřených hodnot grafy VA charakteristik. Stanovte pracovní bod P tranzistoru a vypočtěte velikost vstupního odporu h11e, zpětného napěťového přenosu h12e, proudového zesilovacího činitele h21e a výstupní vodivosti h22e.

Tabulky a výpočty

Tabulka 22.

| IB [ A ] | 0,0 | 5,0 | 7,2 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBE [ V ] | UCE = 3 V | 0,00 | 0,61 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 |
|  | UCE = 6 V | 0,00 | 0,59 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,70 |

Měření vstupní charakteristiky tranzistoru KC 509.

Tabulka 23.

| UCE [ V ] | 0 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [ mA ] | IB = 10 uA | 0 | 0,14 | 0,31 | 0,72 | 0,87 | 1,05 | 1,25 | 1,39 | 1,49 | 1,59 | 1,77 | 1,94 | 2,14 |
|  | IB = 20 uA | 0 | 0,17 | 0,33 | 0,73 | 0,88 | 1,09 | 1,30 | 1,47 | 1,57 | 1,69 | 1,93 | 2,08 | 2,27 |
|  | IB = 30 uA | 0 | 0,18 | 0,38 | 0,75 | 0,92 | 1,14 | 1,33 | 1,54 | 1,61 | 1,74 | 1,95 | 2,11 | 2,30 |
|  | IB = 40 uA | 0 | 0,19 | 0,39 | 0,77 | 0,94 | 1,16 | 1,35 | 1,56 | 1,63 | 1,75 | 1,95 | 2,14 | 2,32 |
|  | IB = 50uA | 0 | 0,19 | 0,39 | 0,78 | 0,97 | 1,16 | 1,35 | 1,57 | 1,65 | 1,79 | 1,99 | 2,17 | 2,38 |
| UCE [ V ] | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 |
| IC [ mA ] | IB = 10 uA | 2,19 | 2,21 | 2,21 | 2,23 | 2,25 | 2,28 | 2,30 | 2,31 | 2,33 | 2,34 | 2,35 | 2,36 | 2,37 |
|  | IB = 20 uA | 2,46 | 2,64 | 2,82 | 3,79 | 4,37 | 4,60 | 4,70 | 4,77 | 4,80 | 4,84 | 4,89 | 4,92 | 4,96 |
|  | IB = 30 uA | 2,51 | 2,70 | 2,89 | 3,84 | 4,85 | 5,82 | 6,66 | 7,05 | 7,26 | 7,32 | 7,37 | 7,43 | 7,50 |
|  | IB = 40 uA | 2,52 | 2,73 | 2,92 | 3,91 | 4,88 | 5,92 | 6,85 | 7,87 | 8,81 | 9,44 | 9,65 | 9,75 | 9,84 |
|  | IB = 50uA | 2,54 | 2,73 | 2,94 | 3,92 | 4,96 | 5,93 | 6,93 | 7,99 | 8,98 | 9,93 | 10,86 | 11,69 | 11,95 |
| UCE [ V ] | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| IC [ mA ] | IB = 10 uA | 2,39 | 2,40 | 2,41 | 2,42 | 2,43 | 2,45 | 2,49 |  |  |  |  |  |  |
|  | IB = 20 uA | 4,99 | 5,03 | 5,07 | 5,12 | 5,16 | 5,20 | 5,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | IB = 30 uA | 7,56 | 7,63 | 7,72 | 7,80 | 7,89 | 8,02 | 8,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | IB = 40 uA | 9,93 | 10,00 | 10,14 | 10,26 | 10,38 | 10,56 | 10,72 |  |  |  |  |  |  |
|  | IB = 50uA | 12,09 | 12,23 | 12,39 | 12,56 | 12,79 | 12,96 | 13,13 |  |  |  |  |  |  |

Měření výstupní charakteristiky tranzistoru KC 509.

Tabulka 24.

| IB [ A ] | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC [ mA ] | UCE = 3 V | 0,00 | 2,38 | 3,67 | 4,93 | 6,15 | 7,29 | 7,92 | 8,02 | 8,06 | 8,09 |
|  | UCE = 6 V | 0,00 | 2,46 | 3,78 | 5,13 | 6,47 | 7,76 | 9,04 | 10,27 | 11,41 | 12,51 |

Měření převodní charakteristiky tranzistoru KC 509.

Tabulka 25.

| UCE [ V ] | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBE [ V ] | IB = 10 uA | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 | 0,573 |
|  | IB = 20 uA | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 | 0,592 |
|  | IB = 30 uA | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 | 0,605 |
|  | IB = 40 uA | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 |
|  | IB = 50uA | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 | 0,619 |

Měření zpětné (napěťové) charakteristiky tranzistoru KC 509.

Parametry pracovního bodu P: UCE = 8,5 V, IB = 40 A, UBE = 0,69 V, IC = 10,26 mA.

Výpočet vstupního odporu h11e

.

Výpočet zpětného napěťového přenosu h12e

.

Výpočet proudového zesilovacího činitele h21e

.

Výpočet výstupní vodivosti h22e

.

Grafy

Graf 27.

Vstupní charakteristika tranzistoru KC 509, pro UCE = kost.

Graf 28.

Výstupní charakteristika tranzistoru KC 509, pro IB = konst.

Graf 29.

Převodní charakteristika tranzistoru KC 509, pro UCE = konst.

Graf 30.

Zpětná (napěťová) charakteristika tranzistoru KC 509, pro IB = konst.

Závěr

Provedli jsme měření charakteristik tranzistoru a stanovili jsme hodnoty pro pracovní bod P tranzistoru. Určení pracovního bodu P je podmíněno sestrojením zatěžovací přímky na výstupní charakteristice tranzistoru. Bod na ose x odpovídá napájecímu napětí + UCC při proudu kolektoru IC = 0 (tj. při odpojeném kolektoru). Bod na ose y odpovídá proudu iC při zkratovaném tranzistoru, tj. při uCE = 0. Proud iC vypočteme ze vztahu iC = uCE (R2)-1. Body x a y proložíme zatěžovací přímkou.

Pokud zatěžovací přímka protíná celou soustavu výstupních charakteristik je na nás, abychom zvolili vhodný průsečík, tj. vhodnou charakteristiku na níž zvolíme pracovní bod P. Ten můžeme volit na zatěžovací charakteristice s přihlédnutím k různým požadavkům:

- Chceme aby zesilovač pracoval úsporně, aby klidový proud byl malý, pak volíme pracovní bod P na charakteristice co nejníže.

- Aby zesilovač pracoval lineárně, tj. aby zesiloval stejně kladné a záporné půlvlny, volíme pracovní bod P tam, kde je odstup mezi charakteristikami téměř shodný.

- Chceme-li dosáhnout co nejvyššího zesílení posuneme pracovní bod P co nejvýše, kde je rozestup mezi charakteristikami největší.

- Potřebujeme-li zesílit signál s velkým rozkmitem musíme pracovní bod P zvolit na zatěžovací přímce uprostřed mezi charakteristikami, aby obě poloviny zatěžovací přímky vymezovaly velkou využitelnou oblast.

## Měření charakteristik tranzistoru jfet 2N5457

Zadání laboratorní úlohy

- Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost).

- Proveďte měření vstupní a výstupní charakteristiky tranzistoru řízeného elektrickým polem.

- Sestrojte příslušné grafy VA charakteristik a stanovte velikost odporu vodivostního kanálu RDS.

Tranzistor 2N5457 – katalogové údaje

Obr. 4.31  Unipolární tranzistor 2N5457.

Základní vlastnosti

  - unipolární tranzistor JFET s kanálem N, (Junction Field Effect Transistor – tranzistor řízený polem s přechodovým hradlem),

  - hermeticky uložen v pouzdře TO – 92 (TO – 226),

  - celkový počet vývodů 3, kde E (S, source) – emitor, C (D, drain) – kolektor a   G (gate) – hradlo,

  - pracovní teplota -55 až 150 °C,

  - široké využití, nejčastěji jako součást zesilovačů či spínací prvek.

Popis

Unipolární tranzistor je známější pod názvem tranzistor řízený polem (Field Effect Transistor), krátce označovaný FET.

Hloubka vniku elektrického pole do látky je úměrná převrácené hodnotě konduktivity γ. Čím menší je konduktivita γ látky, tím lépe do ní může elektrické pole vniknout.

Dotujeme-li polovodičový materiál ne příliš vysoko, tj. γ zůstává poměrně malá, prochází sice malý proud, ale elektrické pole může příznivě vnikat do látky a tím i tento proud ovlivňovat.

Technicky jsou dvě možnosti, jak nechat působit elektrické pole na proudový kanál a to buď přes závěrnou vrstvu přechodu nebo přes zvláštní isolační vrstvu. Pak existuje FET s přechodovým hradlem označovaný JFET (Junction FET) nebo na druhé straně FET s izolovaným hradlem označovaný IGFET (Insulated – Gate – FET).

Elektrické parametry

Tabulka 26.

| Symbol | Parametr | Podmínky | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UGS | Nejvyšší dovolené vypínací napětí mezi hradlem G a emitorem S. | - | - | - | 5 | V |
| IDDS | Kolektorový (odtokový) proud | UG = 0 V | 1 | 3 | 5 | mA |
| BUGSS | Nejnižší napětí mezi hradlem G a emitorem S - se záporným napětím na hradle G. | - | 25 | - | - | V |
| Ciss | Nejvyšší vstupní kapacita. | - | - | - | 6 | pF |
| Crss | Nejvyšší výstupní kapacita. | - | - | - | 3 | pF |
| Pd | Ztrátový výkon. | - | - | 310 | - | W |

Parametry unipolárního tranzistoru 2N5457, při teplotě T = 300 K a frekvenci f = 1 Mhz.

Teoretický rozbor měření sítě charakteristik tranzistoru JFET

V této kapitole se budeme zabývat měřením vstupních a výstupních charakteristik tranzistoru JFET v zapojení DS (společný emitor).

Atmosférické podmínky

Před každým měřením je nutné zaznamenat atmosférické podmínky, při nichž má měření probíhat. Klíčovým údajem atmosférických podmínek při měření, je teplota, jenž má zásadní vliv, nejen na měření polovodičových  součástek, ale obecně ovlivňuje všechna měření.

Tranzistor JFET

Velkou část teorie o tranzistorech typu FET vytvořil v roce 1952 W. Schockley. První použitelné exempláře se podařilo vyrobit až v roce 1962. Podle toho, která elektroda se používá společně pro vstup a výstup, mluvíme o zapojení se společným emitorem S, kolektorem D a hradlem G. Důležité zapojení se společným emitorem, které představuje analogii k zapojení vakuové triody se společnou katodou.

Činnost tranzistoru JFET si vysvětlujeme tak, že stoupá-li napětí kolektor – emitor od hodnoty 0 V, vytvoří se v kanálu N od S k D proud elektronů.

V technickém smyslu vzniká proud (kolektorový proud ID) od D k S, který nejprve podle Ohmova zákona se sklonem odpovídajícím odporu kanálu N lineárně stoupá s UDS. Poté vzniká vlivem kolektorového proudu přes kanál N od D k S úbytek napětí, tj. D se stane kladným vzhledem k S. Protože S a G jsou napětí 0 V, znamená to pro závěrné vrstvy, při pohledu ve směru od elektrody G, přírůstek závěrného napětí od S k D. Tím se budou závěrné vrstvy rozšiřovat od S k D. Pokud se dále bude zvětšovat proud ID, bude D s napětím UDS stále kladnější, čímž se závěrné vrstvy budou dále rozšiřovat. Tím tyto vrstvy stále více zasahují do kanálu N, uzavírají jej, až se při určité hodnotě UDS budou obě závěrné vrstvy dotýkat a dojde k úplnému uzavření kanálu. Pak již nemůže kolektorový proud růst, ačkoliv napětí UDS roste.

Bude-li UGS záporné, zvětší se automaticky napětí mezi G a D. To znamená, že koleno charakteristiky a rovněž Zenerův jev mohou vznikat při nižších hodnotách UDS a tím i při nižších hodnotách ID. Charakteristiky se tedy posunou k nižším hodnotám.

Teoretický rozbor zvolené měřící metody – viz. 4.1.1.

Schéma zapojení

Obr. 4.32  Schéma zapojení pro měření vstupní a výstupní charakteristiky tranzistoru.

Použité měřící přístroje

- Digitální teploměr, vlhkoměr a barometr Comet System – typ D4141, v.č. 03910062, napájení ss. 9 V, int. teplota (– 10 ÷ 60) °C, ext. teplota (– 30 ÷ 80) °C.

- Laboratorní zdroj Diametral – typ P230R51D, v.č. 1282, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 320 W, pojistka T 250 V / 3,15 A, výstup 2 x 30 V / 4 A, 1 x 5 V / 3A.

Digitální multimetr – typ PU 510, v.č. 7466829, napájení ss. 9 V.

Popis postupu měření

- Na měřícím přístroji Comet Systém odečtěte a zaznamenejte teplotu, tlak a vlhkost. Odečtené hodnoty zaokrouhlete na jedno desetinné místo a zapište.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz obr. 4.32. Dbejte na to, aby ampérmetr byl v obvodu připojen vždy sériově a voltmetr vždy paralelně k prvku, na němž chceme měřit velikost napětí.

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavte nejprve napětí UDS = 0,1 V. Poté nastavujte napětí UGS v následujícím intervalu:

- V s krokem 500 mV,

- V s krokem 10 mV,

- V s krokem 500 mV.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UGS, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu ID. Poté přestavte napětí UDS na (1 a 5) V a předchozí měření opakujte. Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UGS a jim odpovídající naměřené hodnoty proudu ID, při napětí UDS =  (0,1 až 5) V.

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavte nejprve napětí UGS = 0 V. Poté nastavte napětí UDS na hodnoty:

- V.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UDS, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu ID. Poté přestavte napětí UGS na  V a předchozí měření opakujte. Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UDS a jim odpovídající naměřené hodnoty proudu ID, při napětí   UGS =  (0 až - 3) V.

Výpočtem stanovte velikost odporu RDS, pro   UDS = 0,1 V a UGS = 0 V.

Tabulky a výpočty

Tabulka 27.

| UGS [ V ] | ID [ A] | ID [ A] | ID [ A] |
| --- | --- | --- | --- |
| - | UDS = 0,1 V | UDS =1,0 V | UDS =5,0 V |
| 0,0 | - | - | - |
| -0,5 | 118,0 | - | - |
| -1,0 | 116,4 | 244,0 | - |
| -1,5 | 110,5 | 222,0 | 286,0 |
| -1,6 | 106,4 | 178,1 | 199,7 |
| -1,7 | 96,2 | 118,7 | 125,3 |
| -1,8 | 58,3 | 65,1 | 70,8 |
| -1,9 | 28,0 | 29,2 | 31,8 |
| -2,0 | 7,7 | 8,6 | 8,9 |
| -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Měření vstupní charakteristiky tranzistoru JFET 2N5457.

Tabulka 28.

| UDS [ V ] | ID [ A] | ID [ A] | ID [ A] | ID [ A] | ID [ A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | UGS =0 | UGS = - 0,5 V | UGS = - 1,0 V | UGS = - 1,5 V | UGS = - 3,0 V |
| 0,0 | 2,3 | 2,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 0,1 | 117,9 | 57,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,3 | 154,6 | 73,6 | 2,4 | 0,2 | 0,2 |
| 0,5 | 165,3 | 76,8 | 2,7 | 0,5 | 0,5 |
| 1,0 | 168,0 | 77,9 | 3,2 | 1,0 | 1,0 |
| 2,0 | 169,2 | 78,8 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5,0 | 170,6 | 80,1 | 6,3 | 5,0 | 5,0 |
| 10,0 | 171,8 | 81,3 | 10,6 | 10,0 | 10,0 |

Měření výstupní charakteristiky tranzistoru JFET 2N5457.

Výpočet odporu vodivostního kanálu RDS

.

Grafy

Graf 31.

Vstupní charakteristika tranzistoru JFET 2N5457.

Graf 32.

Výstupní charakteristika tranzistoru JFET 2N5457.

Závěr

Tranzistory řízené elektrickým polem jak jsme se v tomto měření dozvěděli jsou aktivní součástky, jejichž výstupní proud je řízen vstupním napětím. Z grafů je patrné, že proud ID je tím větší čím větší je napětí UDS a klesá se závěrným napětím UGS > 0.

Vstupní impedance tohoto typu tranzistoru má odporovou a kapacitní složku. Na nízkých frekvencích je vstupní impedance určena odporem mezi hradlem a kanálem. Vstupní odpor se pohybuje v řádu 109 Ω. Vstupní kapacita je obvykle několik pF a skládá se z kapacity CGS a kapacity CDS násobené napěťovým zesílením. Na vysokých frekvencích se zmenšuje reálná složka vstupní impedance (podobně jako u elektronek).

Využití tranzistorů FET je široké od zesilovačů napětí, přes vysokofrekvenční zesilovače, směšovače, spínače až k integrovaným obvodům.

## Měření charakteristik tyristoru 2N5060

Zadání laboratorní úlohy

- Zaznamenejte datum a čas měření, atmosférické podmínky, při nichž dané měření probíhá (teplota, tlak, vlhkost).

Proveďte měření výstupní charakteristiky tyristoru, která udává závislost anodového proudu tyristoru na anodovém napětí. Měření realizujte pro všechny tři větve této charakteristiky (závěrnou, blokovací a propustnou). Měřením zjistěte velikost přídržného proudu IH a velikost vratného proudu IL.

Sestrojte příslušné grafy VA.

Tyristor 2N5060 – katalogové údaje

Obr. 4.33  Tyristor 2N5060

Základní vlastnosti

  - maximální spínací proud IGT = 200 mA,

  - maximální opakovatelný blokovací proud v propustném IDRM a závěrném IRRM směru 50 mA, při teplotě 110 °C,

  - jmenovitý proud ITAVN = 0,51 A, při teplotě chladící plochy chladiče 63 °C,

  - hermeticky uložen v pouzdře TO – 92 (TO – 226),

  - celkový počet vývodů 3, kde A – anoda, K – katoda a G (gate) – hradlo,

  - pracovní teplota -35 až 140 °C,

  - používá se jako spínací prvek.

Popis

Tyristor je čtyřvrstvá polovodičová spínací součástka, která existuje v uspořádání PNPN nebo NPNP. Tyristor se může nacházet v závěrném, blokovacím či sepnutém stavu. Přechod z blokovacího stavu do stavu sepnutého je podmíněno přivedením spínacího proudu IGT. Je-li tyristor sepnut jeho vodivost nezaniká ani po odpojení napětí UG. Vypnutí tyristoru se děje odpojením napájecího napětí anoda – katoda.

Elektrické parametry

Tabulka 28.

| Symbol | Parametr | Podmínky | Min. | Typ. | Max. | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UDRM | Opakovatelné blokovací napětí v propustném směru. | - | - | - | 30 | V |
| IDRM | Opakovatelný blokovací proud v propustném směru. | - | - | - | 10 | mA |
| URRM | Opakovatelné závěrné napětí. | - | - | - | 30 | V |
| IRRM | Opakovatelný závěrný proud. | - | - | - | 10 | mA |
| ITSM | Střídavý proud. | f = 60 Hz, sin. | - | - | 10 | A |
| UGT | Spínací hradlové napětí. | - | - | - | 0,8 | V |
| IGT | Spínací hradlový proud. | - | - | - | 200 | mA |
| IT (RMS) | Efektivní proud. | Úhel sepnutí 180°. | - | - | 0,8 | A |
| IH | Přídržný proud. | - | - | - | 5 | mA |

Parametry tyristoru 2N5060, při teplotě T = 300 K.

Teoretický rozbor měření výstupní charakteristiky tyristoru

V této kapitole se budeme zabývat měřením výstupní charakteristiky tyristoru, která se skládá jak již bylo uvedeno ze tří větví. Jelikož se tyristor používá jako spínací prvek, je důležité znát velikosti proudů IH a IL, včetně napětí UGT.

Atmosférické podmínky

Před každým měřením je nutné zaznamenat atmosférické podmínky, při nichž má měření probíhat. Klíčovým údajem atmosférických podmínek při měření, je teplota, jenž má zásadní vliv, nejen na měření polovodičových  součástek, ale obecně ovlivňuje všechna měření.

Tyristor

Tyristor je čtyřvrstvá polovodičová součástka se třemi PN přechody. Krajní vrstva s vodivostí P je spojena s anodou A, druhá krajní vrstva s vodivostí N je spojena s katodou K. Vnitřní vrstvy se nazývají N – báze a P – báze. Řídicí elektroda G je spojena s P – bází. Tyristor může pracovat ve stavu vypnutém či sepnutém. Je-li tyristor vypnut, může mít anoda A oproti katodě K kladné napětí UD (blokovací směr) a tyristorem protéká malý blokovací proud ID, který je dán vlastnostmi tyristoru, nebo záporné napětí UR (závěrný směr) s proudem IR. Přivedením proudového impulsu IG > 0 do řídicí elektrody G, přechází tyristor z blokovacího stavu do stavu sepnutého. Na tyristoru je malé propustné napětí UF, určené vlastnostmi tyristoru a protéká jím proud IF, jehož velikost je dána zátěží. Vypnutí, tj. přechod z propustného do závěrného stavu, popř. blokovacího stavu, nelze řídicí elektrodou G tyristoru ovlivnit. Nastává pouze při zániku propustného proudu IF, jakmile tyristor obnoví blokovací schopnost, nebo přivedením opačného napětí na anodu A mínus a na katodu K plus pól napájecího zdroje.

Závěrná charakteristika popisuje závislost vypnutého, závěrně pólovaného tyristoru. Průběh odpovídá závěrné charakteristice diody. S rostoucím proudem IG závěrný proud IR roste. Při překročení průrazného napětí UBR dochází k nárazové ionizaci, která může vést ke zničení tyristoru.

Blokovací charakteristika popisuje závislost vypnutého, avšak propustně pólovaného tyristoru. Při IG = 0 je tvar blokovací charakteristiky velmi podobný závěrné charakteristice. Při překročení spínacího napětí UB0 dochází k sepnutí tyristoru. Spínání tyristoru překročením spínacího napětí UB0 se nedoporučuje. Spínání se zásadně provádí přivedením proudového impulsu IG > 0 v obvodu řídicí elektroda G – katoda K.

Propustná charakteristika popisuje závislost sepnutého tyristoru při IG > 0. Má podobný tvar jako propustná charakteristika polovodičové diody, jenž je charakterizována prahovým napětím UT0. Na rozdíl od polovodičové diody je na propustné charakteristice tyristoru definován vratný proud IL, při kterém tyristor přechází při vedení proudu IF z propustného stavu, do stavu blokovacího. Přídržný proud IH > IL musí být dodržen při spínání tyristoru, má-li se tyristor udržet v sepnutém stavu.

Teoretický rozbor zvolené měřící metody – viz.4.1.1.

Schéma zapojení

Obr. 4.34  Schéma zapojení pro měření výstupní charakteristiky tyristoru.

Použité měřící přístroje

- Digitální teploměr, vlhkoměr a barometr Comet System – typ D4141, v.č. 03910062, napájení ss. 9 V, int. teplota (– 10 ÷ 60) °C, ext. teplota (– 30 ÷ 80) °C.

- Laboratorní zdroj Diametral – typ P230R51D, v.č. 1282, napájení 230 V / 50 Hz, příkon 320 W, pojistka T 250 V / 3,15 A, výstup 2 x 30 V / 4 A, 1 x 5 V / 3A.

Digitální multimetr – typ PU 510, v.č. 7466829, napájení ss. 9 V.

Popis postupu měření

- Na měřícím přístroji Comet Systém odečtěte a zaznamenejte teplotu, tlak a vlhkost. Odečtené hodnoty zaokrouhlete na jedno desetinné místo a zapište.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz obr. 4.34 a). Dbejte na to, aby ampérmetr byl v obvodu připojen vždy sériově a voltmetr vždy paralelně k prvku, na němž chceme měřit velikost napětí.

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napětí UR v následujícím intervalu:

- V s krokem 1 V.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UR, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IR. Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UR a jim odpovídající naměřené hodnoty proudu IR.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz obr. 4.34 b).

Pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napětí UD  v následujícím intervalu:

- V s krokem 1 V.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UD, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu ID. Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UD a jim odpovídající naměřené hodnoty proudu ID.

Zapojte obvod dle schématu zapojení, viz obr. 4.34 c).

Nejprve pomocí regulovatelného laboratorního zdroje nastavte velikost proudu     IG = 570 A. Poté pomocí regulovatelného laboratorního zdroje Diametral, nastavujte napětí UF  v následujícím intervalu:

- V s krokem 500 mV, pro IG = (570 až 590 A),

- V s krokem 50 mV, pro IG = 600 A,

- V s krokem 10 mV, pro IG = 600 mA.

Pro každou nastavenou hodnotu napětí UF, odečtěte a zaznamenejte odpovídající hodnotu proudu IF. Postupně nastavujte proud IG na hodnoty (580, 590 a 600) A.  Sestavte tabulku, v níž budou uvedeny nastavené hodnoty napětí UF a jim odpovídající naměřené hodnoty proudu IF, v závislosti na velikosti proudu             IG = (570, 580, 590 a 600) A.

Stanovte velikost spínacího napětí UGT, velikost přídržného proudu IH a velikost vratného proudu IL.

Tabulky a výpočty

Tabulka 29.

| UR [ V ] | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR [ A ] | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 4,8 |
| UR [ V ] | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |
| IR [ A ] | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 |  |

Měření výstupní charakteristiky tyristoru 2N5060 – závěrný režim.

Tabulka 30.

| UD [ V ] | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID [ A ] | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 4,8 |
| UD [ V ] | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |
| ID [ A ] | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 |  |

Měření výstupní charakteristiky tyristoru 2N5060 – blokovací režim IG = 0.

Tabulka 31.

| UF [ V ] | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ A ] | 0,0 | 11,2 | 19,2 | 20,0 | 20,8 | 21,4 |
| UF [ V ] | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| IF [ A ] | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | 25,0 |
| UF [ V ] | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| IF [ A ] | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | 28,8 |
| UF [ V ] | 9,0 | 9,5 | 10,0 |  |  |  |
| IF [ A ] | 29,4 | 30,0 | 30,6 |  |  |  |

Měření výstupní charakteristiky tyristoru 2N5060 – propustný režim IG = 570 A.

Tabulka 32.

| UF [ V ] | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ A ] | 0,0 | 15,3 | 29,5 | 31,9 | 32,4 | 33,2 |
| UF [ V ] | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| IF [ A ] | 34,0 | 34,8 | 35,6 | 36,6 | 37,4 | 38,2 |
| UF [ V ] | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| IF [ A ] | 39,0 | 39,8 | 40,6 | 41,2 | 42,0 | 43,0 |
| UF [ V ] | 9,0 | 9,5 | 10,0 |  |  |  |
| IF [ A ] | 43,6 | 44,4 | 45,4 |  |  |  |

Měření výstupní charakteristiky tyristoru 2N5060 – propustný režim IG = 580 A.

Tabulka 33.

| UF [ V ] | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ A ] | 0,0 | 19,8 | 38,5 | 41,8 | 42,6 | 44,2 |
| UF [ V ] | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| IF [ A ] | 45,4 | 46,6 | 47,8 | 48,8 | 50,4 | 51,6 |
| UF [ V ] | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
| IF [ A ] | 52,8 | 54,2 | 55,4 | 57,0 | 58,4 | 60,2 |
| UF [ V ] | 9,0 | 9,5 | 10,0 |  |  |  |
| IF [ A ] | 61,6 | 63,6 | 67,6 |  |  |  |

Měření výstupní charakteristiky tyristoru 2N5060 – propustný režim IG = 590 A.

Tabulka 34.

| UF [ V ] | 0,500 | 0,550 | 0,600 | 0,650 | 0,700 | 0,710 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IF [ mA ] | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,040 | 0,057 | 0,646 |
| UF [ V ] | 0,720 | 0,730 | 0,740 | 0,750 | 0,760 | 0,770 |
| IF [ mA ] | 0,792 | 1,082 | 1,570 | 2,070 | 2,750 | 3,744 |
| UF [ V ] | 0,780 | 0,790 | 0,800 | 0,810 |  |  |
| IF [ mA ] | 5,880 | 6,320 | 8,840 | 10,800 |  |  |

Měření výstupní charakteristiky tyristoru 2N5060 – propustný režim IG = 600 A.

Grafy

Graf 33.

Výstupní charakteristika tyristoru 2N5067 – závěrný směr.

Graf 34.

Výstupní charakteristika tyristoru 2N5067 – blokovací směr IG = 0.

Graf 35.

Výstupní charakteristika tyristoru 2N5067 – propustný směr IG > 0.

Graf 36.

Výstupní charakteristika tyristoru 2N5067 – propustný směr IG = 600 A.

Závěr

Provedli jsme měření při všech stavech tyristoru, tj. závěrném, blokovacím a sepnutém. Z výsledků měření plyne skutečnost, že velikosti měřených proudů v případě závěrné a blokovací charakteristiky jsou si rovny. V případě propustné charakteristiky zjišťujeme, že se zvyšujícím se proudem IG roste proud v propustném směru IF. V okamžiku dosažení přídržného proudu IH = 595,0 A, přechází tyristor ze stavu blokovacího do stavu propustného jak ukazuje graf 36. Zjištěná velikost spínacího napětí UGT = 10,0 V, přičemž velikost vratného proudu IL = 590,0 A.

# Závěr

Tato publikace může být chápána jako základní kurz studia polovodičových součástek. Cílem bylo seznámit čtenáře nejen se základy fyziky polovodičů, vlastnostmi PN přechodů, s polovodičovou diodou, bipolárním a unipolárním tranzistorem, tyristorem, ale předně uvést čtenáře do problematiky měření na těchto polovodičových součástkách. Publikovaná měření byla sestavena s ohledem na možnosti technického vybavení laboratoří, aby byla zajištěna jejich možná reprodukovatelnost. Výběr součástek používaných při měření vychází ze sériově vyráběných typů. Jelikož měření je základem každé experimentální vědy, kvalitní výroby a stálého technického rozvoje, bylo jim věnováno patřičné úsilí.

Jak již bylo uvedeno jedná se o základní kurz, zaměřený z větší části na měření elektronických součástek, který ovšem předpokládá základní orientaci v teorii lineárních a nelineárních obvodů, základní vědomosti z oblasti elektrotechnických součástek a souvisejících pojmů.

Problematice měření polovodičových diod byla věnována největší pozornost. Tato rozsáhlá kapitola obsahuje kromě výpočtů teoretické charakteristiky běžné diody dle Schockleyho rovnice, také měření voltampérové charakteristiky, dále poukazuje na možnosti využití polovodičových diod, jednak jako usměrňovačů s běžnou diodou a jednak jako stabilizátorů napětí se Zenerovou diodou, doplněna výpočty statických a dynamických odporů diody, včetně stanovení pracovního bodu. Ovšem diody je možno využívat i jako oscilátory. Této problematice je věnováno měření s Tunelovou diodou, využívající tunelového jevu, který je v tomto měření patrný prakticky, spolu s klady a zápory, jenž tato dioda představuje v praxi. Veškeré součástky jsou více či méně teplotně závislé, polovodičová dioda není výjimkou. Pomocí tepelné komory bylo zpracováno měření teplotní odolnosti diody, na nějž navazuje měření radiační odolnosti diody. Dioda byla vystavena záření o energii 661 keV, což odpovídá gamma lince 137Cs a zkoumáno, zda došlo ke zvětšení proudu diodou, vlivem kvanta záření ve formě gamma fotonů, což by mohlo způsobit navýšení párů elektron - díra. Jak velký význam má tranzistor v moderní elektronice a co vše je možno na bipolárním a unipolárním tranzistoru měřit, ukazují provedená měření.

Z výsledků je patrné, že nejčastěji využíváme tranzistor jako zesilovač (napětí, proudu a výkonu). V případě bipolárního tranzistoru je změřena celá síť charakteristik (vstupní, výstupní, převodní a zpětná – napěťová), v případě unipolárního tranzistoru se jedná o měření vstupní a výstupní charakteristiky. Rozdíl mezi oběma typy tranzistorů je patrný z grafů. Poslední publikované měření se týká tyristoru. Zde jsou měřeny výstupní charakteristiky, popisující jeho činnost. Tyristor se může nacházet ve třech stavech, jenž jsou v tomto měření pečlivě popsány a změřeny. Z naměřené propustné charakteristiky vyplývá, že nejčastěji využíváme tyristoru jako spínače. V tomto měření sledujeme mimo jiné i velikost přídržného a vratného proudu.

Věřím že tato publikace bude dobrým rádcem a pomocníkem všem co mají zájem o vzdělávání se v oblasti polovodičů, potažmo polovodičových součástek, převážně pak studentům elektro a fyzikálních oborů. Součastně doufám, že své uplatnění nalezne i mezi kantory jako námět či předloha praktických cvičení v laboratoři. Další návaznost na tuto práci, resp. problematiku je očekávána a snad pomůže všem, kteří budou mít snahu o její prohloubení, či rozšíření.

# Seznam literatury

- Hajko, V; Daniel – Szabó, J. Základy fyziky. Bratislava: Veda, 1980.

- Svoboda, E. Přehled středoškolské fyziky. Praha: Prometheus, 1998.

- Lank, V. Fyzikální přehledy. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1999.

- Vyskočil, V. Fyzika. Praha: SPN, 1976.

- Zeman, V. Sbírka řešených příkladů z fyziky pro PdF. Praha: SPN, 1971.

- Čičmanec, P. Všeobecná fyzika 2, elektřina a magnetismus. Bratislava: SNTL: 1980.

- Halliday, D; Resnick, R; Walker, J. Fyzika, elektřina a magnetismus (třetí díl) a moderní fyzika (pátý díl). Praha: Vutium a Prometheus, 2000.

- Mechlová, E; Košťál, K. Výkladový slovník pro základní vysokoškolský kurz fyziky. Havlíčkův Brod: Prometheus, 1999.

- Janás, J. Kapitoly z didaktiky fyziky. Brno: Masarykova univerzita, 1996.

- Janás, J; Trna, J. Konkrétní didaktika fyziky I. Brno: Masarykova univerzita, 1999.

- Javorský, L; Bobek, A; Musil, R. Základy elektrotechniky. Praha: SNTL, 1975.

- Maťátko, J. Elektronika. Praha: Idea servis, 1997.

- Bogr, J; Musil, V. Elektronika. Brno: VUT FE, 1989.

- Boušek, J. Elektronické součástky. Brno: VUT FEKT, 1995.

- Suchánek, V. Dioda, tranzistor a tyristor názorně. Praha: SNTL, 1989.

- Kleskeň, B. Elektrotechnická měření. Bratislava: Alfa, 1972.

- Křišťan, L; Vachala, V. Příručka pro navrhování elektronických obvodů. Praha: SNTL, 1982.

- Svoboda, J. Stavebnice tranzistorových zesilovačů a přijímačů. Praha: SNTL, 1972.

- Staněk, M. 100 tranzistorových přístrojů. Praha: Práce, 1966.

- Dědková, J; Sedláček, J. Elektrotechnický seminář. Brno: VUT, 2002.

- GM electronic. Součástky pro elektroniku 2002. Brno: GM electronic, 2002.

- Kol. autorů. Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Ostrava: DTO, 2003.

- Cabák, I. Pokusy s ionizujícím zářením na střední škole. Praha: SPN, 1978.

- Bartsch, J. Matematické vzorce. Praha: Polygrafia 1, 1960.

Resumé

This publication can by understood as a basic course for the study of semiconductor devices. The aim was not only to acknowledge the readers with the essentials of semiconductor physic, the features of PN junction, with semiconductor diodes, bipolar and unipolar transistors and thyristors, but mainly to introduce the reader into the problematics of measurements on these semiconductor devices. The measurements published were structured with the knowledge of the possibilities of the technical equipment of the laboratories to assure their eventual repetitiveness. The choice of devices used for the measurements was made from types produced in series. Since the measurements form the base of every experimantal science, high-quality production and permanent technical development, they were treated with special attention and effort.

As it was noted earlier it is meant to serve as an elementary course aimed from the major part on measurements of electronic devices which though supposes basic orientation in the theory of linear and non-linear circuits, basic knowledge in the area of electronic devices and terminology connected with it.