vzduch -  Si

1    - 3,44

nejmenší odraznost 30,20 % je při kolmém dopadu

vzduch  - a.v.  -  Si

1     - 1,85 - 3,44

nejmenší odraznost 17,13 % je při kolmém dopadu

vzduch  -   sklo  -  a.v.  -  Si

1     -   1,54  -  2,30 - 3,44

nejmenší odraznost 11,88 % je při kolmém dopadu

vzduch  -   sklo  - vzduch  -   a.v.  -  Si

1      -   1,54  -     1       -  1,85  - 3,44

nejmenší odraznost 24,45 % je při kolmém dopadu

### Jednoduchá vrstva

Minimum je 17,13 % pro n=1,85

pozn.: bez krycího skla, kolmý dopad

### Dvojitá antireflexní vrstva

Minimum je 11,87 % pro n1=1,50  a n2=2,30

nvzduch = 1

n1 …antireflexní vrstva 1

n2 …antireflexní vrstva 2

nSi =3,44

n1=1,0 až 4,5

n2=1,0 až 6,7

1 dílek = 0,1

n1=1,0 až 8,0

n2=1,0 až 12,4

1 dílek = 0,2

n1=1,0 až 36,0

n2=1,0 až 58,0

1 dílek = 1,0

### Trojitá antireflexní vrstva

Minimum 9,07 % pro n1=1,35, n2=1,85, n3=2,50

n1=1 až 2,75

n2=1 až 3,85

1 dílek = 0,05

úhel dopadu = 85°

n1=1 až 4,50

n2=1 až 6,00

1 dílek = 0,10